| 市立新北高工105學年度第1學期 第1次段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題教師 | 李依如 | 年級 | 三 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

- 單選題: 共50題,每題2分

（　　　）1.有關氧乙炔銲接火焰的敘述，下列何者正確？  (A)還原焰長度最短，氧化焰長度最長  (B)還原焰廣用於各種銲接或切割工作  (C) 氧化焰可用於蒙納合金、鎳的銲接  (D)氧化焰外圍呈藍色並發出嗤嗤聲

（　　　）2.主要用於大型工件之銲接，例如鐵軌、大軸之銲接方式為　(A)電弧銲接　(B)氣體銲接　(C)發熱銲接　(D)摩擦銲接

（　　　）3.惰氣鎢極電弧銲（TIG），若加工局部呈深窄的熔透性，其電極的安排為　(A)高週率交流正極　(B)高週率交流反極　(C)直流正極　(D)直流反極

（　　　）4.下列有關銲接（Welding）的敘述，何者為正確？　(A)兩金屬銲件接合處的母材一定要加熱至熔化狀態，待其冷卻凝固後才能達成結合作用　(B)兩金屬銲件接合處一定要添加填料（又稱銲料）才能達成結合作用　(C)可以不必施加壓力於兩金屬銲件接合處的母材而達成結合作用　(D)銲接只適用於相同種類金屬材料間的結合

（　　　）5.碳化物刀具用來切削鑄鐵、石材或低抗拉強度之非鐵金屬等不連續切削工作的是　(A)P系列　(B)K系列　(C)M系列　(D)全部均可

（　　　）6.碳化鎢刀具之刀柄與刀片之結合，採用何種銲接法？　(A)電弧銲　(B)硬銲　(C)氧乙炔銲　(D)軟銲

（　　　）7.大型鑄件且各部分尺寸對稱，若將整個模型皆製作出來，浪費材料與時間，且模型易變形，故僅須做出其中一部分，此種模型為

(A)從動板模型　(B)骨架模型　(C)鬆件模型　(D)分段模型

（　　　）8.有關氧乙炔銲接之敘述，下列何者錯誤？　(A)火嘴號碼愈大，適用於愈厚母材　(B)乙炔、氧氣橡皮管接頭皆為右螺紋　(C)乙炔氣的輸氣軟管為紅色管　(D)氧氣鋼瓶外觀應塗黑色

（　　　）9.高速鋼刀具，在幾度時仍具有常溫時的硬度，此性質稱為赤熱硬度（亦稱紅熱硬度）？　(A)300°C　(B)400°C　(C)600°F　(D)600°C

（　　　）10.下列有關砂模（Sand mold）的敘述，何者為正確？　(A)砂模係利用矽砂（又稱模砂）來造模，矽砂的主要成分為碳化矽（SiC）　(B)砂模需具有適當的強度，因此須對模砂進行各種強度試驗，其中以抗壓試驗最為重要　(C)砂模流路系統中的澆口（又稱澆道），一般為上小下大之直立錐孔形式　(D)砂模流路系統中的冒口位置，通常是設置在鑄件最小斷面處的正上方

（　　　）11.下列敘述何者錯誤？　(A)軟銲之銲接溫度約在427Ｃ以下　(B)氧化焰之焰心較碳化焰短　(C)氧乙炔銲接中常用之乙炔工作壓力在10kg/cm2左右　(D)乙炔氣鋼瓶中置有丙酮，使乙炔氣穩定

（　　　）12.SAE4130合金鋼中，下列敘述何者錯誤？　(A)鎳鉻鋼　(B)美國車輛工程學會　(C)含碳量0.30％　(D)並非CNS規格

（　　　）13.珠擊法能增加材料之疲勞強度，其最主要的原因是下列何者？　(A)工件表層硬化　(B)工件表面產生拉應力　(C)工件心部組織軟化　(D)工件表面產生壓應力

（　　　）14.製造飛機機翼、骨架等的結構材料為何？　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)鎂合金　(D)杜拉鋁合金

（　　　）15.有關點銲的順序，正確的是　(A)加壓→通電→保持→完成　(B)通電→加壓→保持→完成　(C)加壓→保持→通電→完成　(D)保持→通電→加壓→完成

（　　　）16.惰氣鎢極電弧銲（TIG）較常使用之保護氣體為  (A)CO2  (B)Ar  (C)N2  (D)H2

（　　　）17.大型機器之氣錘伸臂、龍門鉋床機架或大形彎管，應使用何種模型？ (A)分割模型　(B)分段模型　(C)骨架模型　(D)刮板模型

（　　　）18.下列關於氮化法的敘述何者正確？　(A)效果良好　(B)機件變形小　(C)氮化後不必淬火　(D)以上皆是

（　　　）19.有關冒口的主要功能，下列何者為非？　(A)強固鑄件作用　(B)良好透氣性　(C)撇渣作用　(D)鑄件收縮時，補償金屬液用

（　　　） 20.點銲時，若電壓為110伏特、電阻22歐姆，通過電流為5安培，通電時間為10秒，其所產生的熱量為  (A)1230卡  (B)1320卡  (C)264卡  (D)864卡

（　　　）21.下列有關金屬塑性加工的敘述，何者為不正確？　(A)塑性加工所施加的應力，需大於工件材料的極限應力或抗拉強度　(B)熱作是在材料的再結晶溫度以上加工　(C)冷作加工所得工件之尺寸精度，通常會高於熱作加工所得者　(D)冷作加工常會使材料產生應變硬化（又稱加工硬化）

（　　　）22.將衝孔和下料加工一次完成的衝模為　(A)切斷模　(B)複合模　(C)衝孔模　(D)成形模

（　　　）23.在氧乙炔銲接中，其「還原焰（碳化焰）」之乙炔與氧的混合比，下列何者最適當？　(A)1：2.3　(B)1：1.9　(C)1：1.5　(D)1：0.9

（　　　）24.製造鋁鎂合金筆記型電腦的金屬外殼時，宜使用下列哪一項製造技術組合？　(A)壓鑄模鑄造法配合CNC銑削　(B)CNC車削配合CNC銑削　(C)擠製成型配合CNC銑削　(D)衝壓成型配合CNC銑削

(背面尚有題目)

（　　　）25.珠擊法能增加材料之疲勞強度，其最主要的原因是　(A)工作物表面產生無數的小裂痕　(B)凹痕深度可達到數毫米（mm）　(C)工作物表面產生壓應力　(D)工作物表面產生拉應力

（　　　）26.下列有關滾軋的敘述，哪一項正確？　(A)滾軋適合用於生產鋼板以及建築用鋼筋等產品　(B)滾軋鋼板時金屬材料的斷面積逐漸增大　(C)滾軋鋼板時係將金屬材料置入兩個同向轉動的滾輪之間，藉摩擦力的帶動而前進　(D)熱軋法比冷軋法可獲得較高的尺寸精度及表面品質

（　　　）27.下列有關鐵系材料規格的敘述，何者為不正確？　(A)CNS規格中S30C表示含碳量約為0.30%的碳鋼　(B)CNS規格中S（50）C表示一般構造用碳鋼，最大抗拉強度約為50N/mm2　(C)CNS規格中FMnM2表示第二種中碳錳鐵　(D)SAE規格中編號4025表示含碳量約為0.25%的鉬鋼

（　　　）28.利用銲條與金屬本體間持續放電所產生的熱量，來熔化本體金屬與銲條，而予以接合的方法稱為　(A)電阻銲　(B)氣銲　(C)電弧銲　(D)發熱銲

（　　　）29.脫蠟鑄造法（lost wax casting）使用之「蠟」，其用途相當於砂模鑄造法中之下列何種組件？　(A)模砂（molding sand）　(B)砂模（sand mold）　(C)砂箱（molding flask）　(D)模型（pattern）

（　　　）30.下列何種機架型式的衝壓床能承受最大的負載？  (A)C形式  (B)拱門式  (C)直邊式  (D)突角式

（　　　）31.關於模型之敘述，下列何者有誤？　(A)消散模型不需要考慮收縮裕度　(B)消散模型主要材料為聚苯乙烯　(C)模型裕度中為負裕度者為搖動裕度　(D)模型各部斷面應力求均勻，以免產生應力及收縮不均

（　　　）32.下列鐵金屬材料中，何者的銲接性最差？　(A)純鐵　(B)低碳鋼　(C)高碳鋼　(D)鑄鐵

（　　　）33.下述方法中哪一項可以判斷鑄件結晶組織之形狀、大小及分布情形？　(A)超音波檢驗　(B)螢光法檢驗　(C)金相顯微檢驗　(D)χ射線檢驗

（　　　）34.將熔融之金屬噴覆於固體表面，用以塗層或表面修補，此防鏽蝕處理為　(A)電鍍　(B)金屬噴覆　(C)熱浸處理　(D)搪瓷

（　　　）35.下列哪一種鑄模可重複使用，最適合鋁、鋅等非鐵金屬鑄件的大量生產？　(A)金屬模　(B)CO2模　(C)砂模　(D)殼模

（　　　）36.金屬材料於製造過程中，使用熱處理加工法之主要目的為　(A)改變材料的形狀　(B)改善產品的表面粗糙度　(C)結合材料　(D)改變材料的機械性質

（　　　）37.金屬料片經過彎曲加工後，成形的角度與模具角度有所不同，其原因為　(A)衝壓速度太快　(B)衝頭及下模的材質不同　(C)材料的彈回作用　(D)衝壓速度太慢

（　　　）38.使低碳鋼之表面具有硬度與韌性，而內部具有高度韌性的熱處理是　(A)回火處理　(B)表面硬化　(C)退火韌化　(D)淬火處理

（　　　）39.下面的敘述均為高週波表面硬化法的特色，請問哪一項是錯誤的？　(A)加熱快，作業時間短　(B)週波數較高者適用於小零件，週波數較低者適用於大零件　(C)適合於含碳量在0.2%以下的低碳鋼　(D)利用電磁感應原理使鋼材產生高熱

（　　　）40.為改善金屬材料切削性，通常會加入哪些成分？　(A)鉛、錳　(B)硫、鉛　(C)鎳、鉻　(D )鎳、鎂

（　　　）41.用板材製造圓筒、圓盤、圓錐類製品，適合下列何種加工方法？　(A)拉伸成形　(B)珠擊法　(C)鑄造加工　(D)金屬旋壓

（　　　）42.可壓摺的管狀材料如藥膏管、顏料管，是以下列何種方法製成？　(A)衝擊擠製法　(B)覆層擠製法　(C)間接擠製法　(D)直接擠製法

（　　　）43.下列有關銅與銅合金之敘述何者有誤？　(A)純銅之導電及導熱率極佳　(B)青銅為銅錫合金，可製成軸承、貨幣、青銅鐘　(C)黃銅為鋁銅之合金，又稱六四黃銅　(D)黃銅最適合於切削和冷熱作之塑性加工

（　　　）44. 何種鍛造方法係利用緩慢的擠壓作用而使金屬塑性變形，可使鍛件內外皆得到加工的效果？　(A)落錘　(B)端壓　(C)滾軋　(D)壓力

（　　　）45.有關表面處理的方法，下列敘述何者不正確？　(A)電鍍是將工件放入電解槽中並接陰極，而欲鍍之純金屬則接陽極　(B)液體滲碳法係將鋼材浸於以氯化鈉為主要成分的溶液中，進行滲碳　(C)氮化法係將工件放在通有含氮的氣體之氮化爐中，加熱至適當溫度並保持之，使工件表面生成足夠厚度的氮化層後，再予以冷卻　(D)電漿焰噴敷法（plasma flame spraying）又名高溫電離氣噴敷法，所產生的溫度可高達16000℃以上，故特別適合高熔點材料及陶瓷材料的噴敷

（　　　）46.白鑄鐵的性質硬且脆，加工困難，原因是因為組織中含有大量的　(A)石墨　(B)氧化矽　(C)碳化鐵　(D)游離碳

（　　　）47.有關模砂應具備的特性，下列何者不正確？　(A)耐熱性要佳　(B)透氣性要好　(C)崩散性要佳　(D)導熱度要大

（　　　）48.下列何者不是改變材料機械性質的加工方法？　(A)熱處理　(B)珠擊法　(C)電積成形　(D) 塑性加工

（　　　）49.製作食品罐頭之鐵皮，應經過下列哪一種處理？　(A)浸鋅處理　(B)浸錫處理　(C)陽極處理　(D)發藍處理

（　　　）50.下列何者不是開模鍛造之優點？　(A)適合大量生產　(B)模具形狀簡單、費用低　(C)鍛件尺度不受限制　(D)鍛件交期快速