選擇題: 共30題,總分100分，答錯一題扣3分。請依題號劃記於電腦答案卡中。

1.下列何者屬於壓鑄件的非破壞性檢驗項目 (A) 金相組織 (B) 超音波檢查 (C) 金屬強度 (D) 以上皆非。(出處：Ch11)

解答 　破壞性檢驗  非破壞性檢驗

2.下列何者不是壓鑄模上噴灑離型劑的目的 (A) 容易脫模 (B) 潤滑作用 (C) 增進表面品質 (D) 降低模溫。 (出處：Ch8)

解答 　固定式  可動式

3.可顯著提高鋁合金的流動性並減低高溫脆性的元素是 (A) 矽 (B) 硫 (C) 鎂 (D) 銅。 (出處：Ch8)

解答 　油壓控制  電系控制

4.壓鑄件後加工中之冷成形加工適用於何種合金 (A) 鉛 (B) 鋁 (C) 鎂 (D) 鋅。(出處：Ch9)

解答 　流動  高溫脆

5.冷室、熱室壓鑄法均可適用於 (A) 鋅 (B) 銅 (C) 鎂 (D) 鋁 合金之壓鑄。(出處：Ch11)

解答 　下料式  複合式

6.壓鑄模的流道系統是由鑄入口、澆道、澆口、溢流槽、模穴及排氣孔等組成，其中鑄入口設於 (A)垂直分模面方向 (B) 分 模面上 (C) 與澆口方向相同 (D) 冷室、熱室壓鑄模不同。

解答 　(鋅、鉛、錫)  (銅、鎂、鋁)

7.用於壓鑄模中大平面的模穴冷卻法為 (A) 噴流式 (B) 直流式 (C) 循環式 (D) 與大型心型冷卻法相同 。 (出處：Ch10)

解答 　鑄入口  澆道  澆口  溢流槽

8.鋁合金一般以反射爐、坩鍋爐、感應電爐熔解，屬於中量生產者為 (A) 前兩者 (B) 後兩者 (C) 第一、三者 (D)反射爐 。(出處：Ch10)

解答 　直流式

9.以柱塞將合金溶液壓入模穴而獲得鑄件之進料方式為 (A) 冷室壓鑄機 (B) 熱室壓鑄機 的作動方式。  (出處：Ch9)

解答 　反射  坩鍋  感應電

10.鋁合金、鋅合金一般是以 (A) 冷室法壓鑄 (B) 熱室法壓鑄 (C) 前者冷室、後者熱室 (D) 前者熱室、後者冷室 。(出處：Ch8)

解答 　熱室壓鑄機  冷室壓鑄機

11.壓鑄機的規格大小一般是以 (A) 鎖模高度 (B) 床台尺寸 (C) 鎖模力 (D) 結構大小 表示 。 (出處：Ch9)

解答 　冷室  熱室

12.鋁矽鎂系鋁合金比鋁矽系鋁合金有較優的 (1) 切削性 (2) 耐蝕性 (3) 陽極皮膜性 (4) 流動性，其中符合題意的有 (A) 1項(B) 2項 (C) 3項 (D) 4項 。 (出處：Ch9)

解答 　鋁  鎂  銅  鉛  鋅  錫

13.若少量、輕薄之壓鑄件最後要電鍍，則可能需要以下的後續加工，如1.沖模加工、2.手工加工、3.鋸床加工、4.輥桶加工、5.噴砂加工、6.拋光處理，則較佳的加工排程為 (A) 123456  (B) 12356  (C) 1456 (D) 246 。 (出處：Ch8)

解答 　鎖模力  噸

14.為使壓鑄件能順利自模心或模穴脫出，在模具側壁需設置脫模斜度，若模心設計在活動模側，而模穴設計在固定模側，擇兩者脫模斜度的方向 (A) 相同 (B) 相反 (C) 平行 (D) 視模具深度而定 。 (出處：Ch9)

解答 　鋁矽  鋁矽鎂  鋁鎂  鋁銅矽

15.為了控制模溫，循環式冷卻法主要用於壓鑄模之 (A) 模心 (B) 鑄入口 (C) 橫澆道 (D) 模穴 的冷卻。

解答 　冷室  熱室

16.壓鑄機的鎖模機構有直壓式、肘節式、楔鎖式、肘節直壓式，其中為全油壓方式的有 (A) 1項(B) 2項 (C) 3項 (D) 4項 。  (出處：Ch11)

解答 　手工加工  鋸床加工  噴砂加工

17.壓鑄件的肉厚設計不能太薄也不能太厚，其中不能太厚的原因是 (A) 易有氣孔 (B) 易在表面產生流紋 (C) 易翹曲變形 (D) 易生收縮孔 。(出處：Ch7)

解答 　脫模斜度

18.下列何者不是壓鑄件發生缺陷的原因 (A) 壓鑄件的設計 (B) 壓鑄機的性能 (C) 合金材料 (D) 壓鑄作業 。 (出處：Ch7)

解答 　冷室  熱室

19.壓鑄用之鋅合金大約比鋁合金的熔解溫度低 (A)  180C  (B)  250C  (C)  320C  (D)  150C 。 (出處：Ch9) (出處：Ch10)

解答 　循環式

20.壓鑄模中作動側模的斜角凸輪機構，其第一階凸輪角一般在5度以內，第二階凸輪角則在 (A) 10  (B) 20 (C) 25 (D) 45度以內 。 (出處：Ch10) (出處：Ch8)

解答 　直壓式  肘節式  肘節直壓式

21.鋁合金最常用的的表面處理法有以 (A) 陽極氧化皮膜 (B) 電鍍 (C) 化成 (D)以上皆是。 (出處：Ch8)

解答 　進料方式  模具安裝方向  鎖模機構

22.若壓鑄模中以角銷作動側模，則其傾斜角應在 (A) 5 (B) 10 (C) 25 (D) 45 度以下才不會產生干涉(出處：Ch10)。

解答 　壓鑄件的設計  壓鑄機的性能

23.壓鑄機的蓄壓筒中充填的氣體是 (A) 氮 (B) 氦 (C) 二氧化碳 (D) 氬 。

24.坩堝若以鑄鐵製作，必須以水玻璃、礬石粉做裏襯，其主要目的是為了(A) 防止鐵污染鋁合金 (B) 防止鋁合金的侵蝕 (C) 增加坩堝的耐受溫度 (D) 減少鋁合金的氧化 。

解答 　670  420

25.下列何種設置可以控制合金溶液流速及扼阻溶液的功能 (A) 豎澆道 (B) 澆道 (C) 澆口 (D) 溢流槽。

26.沖模具有底孔時，在R角部會產生應力集中，故產品形狀若允許，儘可能將R角 (A) 加大 (B) 去除 (C) 減至適當大小 (D) 視部位而定。

27.液壓沖床的產品生產特性是 (A) 大量少樣 (B) 多樣少量 (C) 大型產品 (D) 加工週期短。

28.鋼的鍛造溫度分別是：（1）熱鍛約1000°～1250°（2）低溫溫鍛約300°～500°（3）高溫溫鍛約750°～850°（4）冷鍛是在再結晶溫度以下加工。以上敘述有幾項正確？(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 。

29.沖壓模具的壽命一般是根據沖剪出來的加工件之 (A) 撕裂面大小 (B) 塌邊半徑 (C) 毛邊 (D)沖剪面狀況 來判定。

30.沖剪件的品質一般由(A) 撕裂面和毛邊 (B) 沖剪面和撕裂面 (C) 沖剪面和毛邊 (D) 毛邊和塌邊 決定。