※請將答案劃記在電腦讀卡內

一、選擇題：有40題，每題配分2.5分，共100分。

（    ）  1.下列敘述，何者不正確？
(A)巴氏合金是指錫基軸承合金　(B)軟銲材料用Sn-Pb合金　(C)硬銲材料可用Cu-Zn合金，常用於銲接電子零件　(D)手機、手提電腦的外殼常用鎂鋁合金壓鑄而得。【9-3】

解答 　C

解析 　硬銲材料可用Cu-Zn合金，常用於銲接碳化物刀片於鋼質刀把上；銲接電子零件常用軟銲。

（    ）  2.下列何者是CNS鋁合金壓鑄件的符號
(A)ADC12　(B)AC2A　(C)A2017FD　(D)A2618FH。【11-2】

解答 　A

（    ）  3.造成間隙腐蝕的主因是
(A)化學電池　(B)濃差電池　(C)鈍化　(D)加凡尼電池。【10-3】

解答 　B

（    ）  4.在那一種水中，鐵較易腐蝕？
(A)蒸餾水　(B)酸性水　(C)鹼性水　(D)中性水。【10-3】

解答 　B

（    ）  5.24K金表示含金 (A)21%　(B)87.5%　(C)84%　(D)79%。【9-4】

解答 　B

解析 　24K代表100％純金，故21K含的含金量。

（    ）  6.白鐵皮為鍍 (A)錫　(B)鋅　(C)鋁　(D)鉛 之鐵板。【9-3】

解答 　B

（    ）  7.下列何者屬於灰鑄鐵？
(A)SKH2　(B)S45C　(C)FC250　(D)SKD5。【11-2】

解答 　C

（    ）  8.有關黃銅的敘述，下列何者不正確？
(A)是Cu和Zn合金　(B)常溫加工的黃銅會有季裂現象　(C)七三黃銅是70% Cu加30% Zn，又稱為彈殼黃銅　(D)六四黃銅是60%的Zn加40% Cu，又稱為孟慈合金。【9-1】

解答 　D

解析 　六四黃銅是60%的Cu加40%Zn。

（    ）  9.黃銅是銅與 (A)鋅　(B)鋁　(C)錫　(D)鉛的合金。【9-1】

解答 　A

（    ） 10.有關青銅的敘述，下列何者不正確？
(A)是Cu和Sn的合金　(B)鑄造性比黃銅好　(C)切削性比黃銅好　(D)寺廟的鐘及銅像是用青銅鑄造而成。【9-1】

解答 　C

（    ） 11.飛機用的杜拉鋁合金是一種 (A)Al-Cu　(B)Al-Mn　(C)Al-Mg　(D)Al-Cu-Mg 合金。【9-2】

解答 　D

（    ） 12.經常溫加工之黃銅，在使用中往往會破裂，這是因空氣中含有＿＿＿的關係，此現象稱為季裂。【9-1】

解答 　D

（    ） 13.下列敘述，何者正確？
(A)金的比重21.5，熔點1774℃　(B)鉑的比重19.3，熔點1064℃　(C)鎳的比重9.8，熔點1538℃　(D)鎂的比重1.7，熔點650℃。【9-4】

解答 　D

（    ） 14.依據SAE鋼鐵規格之編號SAE 2320是 (A)鎳鋼　(B)鉻鋼　(C)鎢鋼　(D)鎳鉻鋼。【11-2】

解答 　A

（    ） 15.SS410代表此材料
(A)含碳量為0.41%　(B)硬度為41HRC　(C)抗拉強度為410N/mm2　(D)抗拉強度為410kg/mm2【11-2】

解答 　C

（    ） 16.電熱線是用 (A)鎳鉻合金　(B)鎳銅合金　(C)銅鋁合金　(D)銅錫合金。【9-4】

解答 　A

（    ） 17.鋁和下列那種金屬混合後，即成為鋁熱劑？
(A)氧化鐵　(B)鎂　(C)硫　(D)銅。【9-2】

解答 　A

（    ） 18.下列那一種材料具耐高溫及超低溫之特性，且為今日國防工業上非常重要之原料？
(A)鋁　(B)鎂　(C)鈦　(D)鋅。【9-4】

解答 　C

（    ） 19.下列何者是CNS鋁合金鍛件的符號？
(A)ADC1　(B)A1100FD　(C)AC1B　(D)A1Si9。【11-2】

解答 　B

解析 　(A)ADC1是鋁合金壓鑄件；(C)AC1B是鋁合金鑄件；(D)AlSi9是鋁合金壓鑄件。

（    ） 20.溫度愈高，鋼鐵腐蝕之速率
(A)愈快　(B)愈慢　(C)不變　(D)影響不明顯。【10-2】

解答 　A

（    ） 21.青銅是 (A)銅錫　(B)銅鋅　(C)銅鋁　(D)銅鉛合金。【9-1】

解答 　A

（    ） 22.下列何者屬於碳鋼？ (A)SKH2　(B)S45C　(C)FC250　(D)SKD5。【11-2】

解答 　B

（    ） 23.有關各國標準的簡稱，下列何者正確？
(A)SAE是美國鋼鐵協會　(B)AISI是美國汽車工程協會　(C)DIN是日本工業標準　(D)ASTM是美國材料試驗協會。【11-1】

解答 　D

（    ） 24.為使黃銅容易切削，一般添加少量的 (A)鉛　(B)錫　(C)鐵　(D)鋁以利加工。【9-1】

解答 　A

（    ） 25.下列有關CNS材料編號的敘述，何者不正確？
(A)S45C是指含碳量0.45%的中碳鋼　(B)SKS11是指第11種合金工具鋼　(C)SKD1是指第1種模具鋼　(D)SKH10是指第10種彈簧鋼。【11-2】

解答 　D

解析 　SKH10是指第10種高速鋼。

（    ） 26.鋼鐵材料SAE1045，其中10是代表 (A)高碳鋼　(B)中碳鋼　(C)低碳鋼　(D)一般碳鋼。【11-2】

解答 　D

（    ） 27.有關銅的敘述，下列何者不正確？
(A)比重8.96　(B)熔點1083℃　(C)導電、導熱度大，比銀好　　　(D)常作為電線材料。【9-1】

解答 　C

（    ） 28.JIS之SK1其中K代表 (A)不銹鋼　(B)一般用碳鋼　(C)工具鋼　(D)高碳鋼。【11-2】

解答 　C

（    ） 29.S17C之符號，表示碳鋼為
(A)含碳量平均0.17%　(B)硬度為HB 17　(C)抗拉強度17磅／吋2　(D)抗拉強度17公斤。【11-2】

解答 　A

（    ） 30.電熱器之電熱線，常用下列種金屬製成?  (A)Ni-Fe　(B)Ni-Cu　(C)Pt-Rh　(D)Ni-Cr。【9-4】

解答 　D

（    ） 31.下列有關材料之選用，何者敘述不正確？
(A)材料的特性須符合使用條件　(B)加工性佳　(C)低公害、低汙染　(D)為了公司信用不需考慮成本問題。【11-3】

解答 　D

（    ） 32.加凡尼電池中，還原電極電位較低者會形成
(A)陽極　(B)陰極　(C)不一定　(D)極化。【10-2】

解答 　A

（    ） 33.下列有關防蝕方法之敘述，何者不正確？
(A)環境乾燥、潔淨，可減低腐蝕率　(B)鋁合金常實施陰極防蝕法　(C)電鍍時，工件應置於陰極　(D)為了保護地下的鋼管而連接鎂塊，是利用加凡尼電池原理，稱為犧牲陽極法。【10-4】

解答 　B

解析 　鋁合金常實施陽極氧化處理防蝕法。

（    ） 34.2017表示此材料為 (A)鑄鋁合金　(B)鍛鋁合金　(C)純旅　(D)鉻鎳系不銹鋼。【11-2】

解答 　B

（    ） 35.下列有關SAE編號的敘述，何者正確？
(A)SAE1120是含碳量0.2%的碳鋼　(B)SAE2550是含碳量0.55%的鉻鋼　(C)SAE71268是含碳量0.68%的鎢鋼　(D)SAE4830是含碳量0.3%的鎳鉻鉬鋼。【11-2】

解答 　C

解析 　(A)SAE1120是含碳量約0.2%的易削鋼；(B)SAE2550是含碳量約0.5%的鎳鋼；(D)SAE4830是含碳量約0.3%的鉬鋼。

（    ） 36.金屬有偏析、夾雜物及氣泡等，會使腐蝕 (A)加快　(B)變慢　(C)不變　(D)影響不明顯。【10-2】

解答 　A

（    ） 37.不銹鋼之表層，生一層緻密且附著性良好的氧化鉻膜保護金屬稱為
(A)催化　(B)氧化　(C)銳化　(D)鈍化。【10-2】

解答 　D

（    ） 38.下列有關鋁合金的敘述，何者不正確？
(A)可用壓鑄法製成輪圈、汽缸　(B)杜拉鋁是航空工業的重要材料　(C)杜拉鋁常以銲接方式接合　(D)杜拉鋁必須經過固溶處理後再施行人工時效增加強、硬度。【9-2】

解答 　C

解析 　杜拉鋁因為銲接性不良，故常以鉚接方式接合。

（    ） 39.欲增加鋁門窗之抵抗銹蝕能力，並使其外表美觀歷久不變，要進行何種表面處理
(A)鍍鋅　(B)塗漆　(C)陽極處理　(D)研磨處理。【9-2】

解答 　C

（    ） 40.在活字合金中，下列何者可降低鑄造溫度並減少凝固時的收縮
(A)鉛　(B)錫　(C)銅　(D)銻。【9-3】