一、選擇題: 共25題,每題4分。請依題號劃記於電腦答案卡中。

(  )　 解答 　下料式  複合式

1.壓鑄模的流道系統是由鑄入口、澆道、澆口、溢流槽、模穴及排氣孔等組成，其中鑄入口設於 (A)垂直分模面方向 (B) 分模面上 (C)與澆口方向相同 (D) 冷室、熱室壓鑄模不同。

(  )　 解答 　(鋅、鉛、錫)  (銅、鎂、鋁)

2.用於壓鑄模中大平面的模穴冷卻法為 (A) 噴流式 (B) 直流式 (C) 循環式 (D) 與大型心型冷卻法相同 。 (出處：Ch10)

(  ) 3　 解答 　鑄入口  澆道  澆口  溢流槽

.鋁合金一般以反射爐、坩鍋爐、感應電爐熔解，屬於中量生產者為 (A) 前兩者 (B) 後兩者 (C) 第一、三者 (D)反射爐 。(出處：Ch10)

(  )　 解答 　直流式

4.以柱塞將合金溶液壓入模穴而獲得鑄件之進料方式為 (A) 冷室壓鑄機 (B) 熱室壓鑄機 的作動方式。  (出處：Ch9)

(  )  　 解答 　反射  坩鍋  感應電

5.鋁合金、鋅合金一般是以 (A) 冷室法壓鑄 (B) 熱室法壓鑄 (C) 前者冷室、後者熱室 (D) 前者熱室、後者冷室 。(出處：Ch8)

(  ) 6.下列何者屬於壓鑄件的非破壞性檢驗項目 (A) 金相組織 (B) 超音波檢查 (C) 金屬強度 (D) 以上皆非。(出處：Ch11)

(  ) 　 解答 　破壞性檢驗  非破壞性檢驗

7.下列何者不是壓鑄模上噴灑離型劑的目的 (A) 容易脫模 (B) 潤滑作用 (C) 增進表面品質 (D) 降低模溫。 (出處：Ch8)

(  ) 　 解答 　固定式  可動式

8.可顯著提高鋁合金的流動性並減低高溫脆性的元素是 (A) 矽 (B) 硫 (C) 鎂 (D) 銅。 (出處：Ch8)

(  ) 　 解答 　油壓控制  電系控制

9.壓鑄件後加工中之冷成形加工適用於何種合金 (A) 鉛 (B) 鋁 (C) 鎂 (D) 鋅。(出處：Ch9)

(  )　 解答 　流動  高溫脆

10.冷室、熱室壓鑄法均可適用於 (A) 鋅 (B) 銅 (C) 鎂 (D) 鋁 合金之壓鑄。(出處：Ch11)

(  )　 解答 　熱室壓鑄機  冷室壓鑄機

11.壓鑄機的規格一般是以 (A) 鎖模高度 (B) 床台尺寸 (C) 鎖模力 (D) 結構大小表示 。 (出處：Ch9)

(  )　 解答 　冷室  熱室

12.鋁矽鎂系鋁合金比鋁矽系鋁合金有較優的 (1) 切削性 (2) 耐蝕性 (3) 陽極皮膜性 (4) 流動性，其中符合題意的有 (A) 1項(B) 2項 (C) 3項 (D) 4項 。 (出處：Ch9)

(  )　 解答 　鋁  鎂  銅  鉛  鋅  錫

13.若少量、輕薄之壓鑄件最後要電鍍，則可能需要以下的後續加工，如1.沖模加工、2.手工加工、3.鋸床加工、4.輥桶加工、5.噴砂加工、6.拋光處理，則較佳的加工排程為 (A) 123456  (B) 12356  (C) 1456 (D) 246 。 (出處：Ch8)

(  )　 解答 　鎖模力  噸

14.為使壓鑄件能順利自模心或模穴脫出，在模具側壁需設置脫模斜度，若模心設計在活動模側，而模穴設計在固定模側，則兩者脫模斜度的方向 (A) 相同 (B) 相反 (C) 平行 (D) 視模具深度而定 。 (出處：Ch9)

(  )　 解答 　鋁矽  鋁矽鎂  鋁鎂  鋁銅矽

15.為了控制模溫，循環式冷卻法主要用於壓鑄模之 (A) 模心 (B) 鑄入口 (C) 橫澆道 (D) 模穴 的冷卻。

(  )　 解答 　冷室  熱室

解答 　直壓式  肘節式  肘節直壓式

16.鋁合金最常用的表面處理法有 (A) 陽極氧化皮膜 (B) 電鍍 (C) 化成 (D)以上皆是 。 (出處：Ch8)

(  )　 解答 　冷室  熱室

解答 　進料方式  模具安裝方向  鎖模機構

17.若壓鑄模中以角銷作動側模，則其傾斜角應在(A) 5  (B) 10  (C) 25 (D) 45度以下才不會產生干涉(出處：Ch10)。

(  )　 解答 　冷室  熱室

解答 　壓鑄件的設計  壓鑄機的性能

18.壓鑄機的蓄壓筒中充填的氣體是 (A) 氮 (B) 氦 (C) 二氧化碳 (D) 氬 。

(  )　 解答 　冷室  熱室

19.坩堝若以鑄鐵製作，必須以水玻璃、礬石粉做裏襯，其主要目的是為了 (A) 防止鐵污染鋁合金 (B) 防止鋁合金的侵蝕 (C) 增加坩堝的耐受溫度 (D) 減少鋁合金的氧化 。

(  )　 解答 　冷室  熱室

解答 　670  420

20.下列何種設置可以控制合金溶液流速及扼阻溶液的功能 (A) 豎澆道 (B) 澆道 (C) 澆口 (D) 溢流槽。

(  )　 解答 　冷室  熱室

21.壓鑄機的鎖模機構有直壓式、肘節式、楔鎖式、肘節直壓式，其中為全油壓方式的有 (A) 1項(B) 2項 (C) 3項 (D) 4項 。  (出處：Ch11)

(  )　 解答 　冷室  熱室

解答 　手工加工  鋸床加工  噴砂加工

22.壓鑄件的肉厚設計不能太薄也不能太厚，其中不能太厚的原因是 (A) 易有氣孔 (B) 易在表面產生流紋 (C) 易翹曲變形 (D) 易生收縮孔 。(出處：Ch7)

(  )　 解答 　冷室  熱室

解答 　脫模斜度

23.下列何者不是壓鑄件發生缺陷的原因 (A) 壓鑄件的設計 (B) 壓鑄機的性能 (C) 合金材料 (D) 壓鑄作業 。 (出處：Ch7)

(  )　 解答 　冷室  熱室

解答 　冷室  熱室

24.壓鑄用之鋅合金大約比鋁合金的熔解溫度低 (A)  180C  (B)  250C  (C)  320C  (D)  150C 。 (出處：Ch9) (出處：Ch10)

(  )　 解答 　冷室  熱室

解答 　循環式

25.壓鑄模中作動側模的斜角凸輪機構，其第一階凸輪角一般在5度以內，第二階凸輪角則在 (A) 10  (B) 20 (C) 25 (D) 45度以內 。 (出處：Ch10) (出處：Ch8)

解答 　5  45

解答 　陽極氧化皮膜  電鍍  化成

(出處：Ch1)