- 單選題: 共50題,每題2分 (背面尚有試題)

（   ）  1.GTAW使用AC電源之施銲對象為(A)鋼　(B)鑄鐵　(C)不銹鋼　(D)鋁。【5-4】

解析 　鋁合金與鎂合金用交流電，鋼鐵類用直流電。

（   ）  2.常用之氣體滲碳劑為(A)木炭　(B)氰化鈉　(C)一氧化碳　(D)骨灰。【6-2】

（   ）  3.可用於蒙納合金、鎳及若干合金鋼的銲接之氧乙炔火炬為(A)中性焰　(B)氧化焰　(C)標準火焰　(D)還原火焰。【5-3】

（   ）  4.金屬板衝孔時，其衝頭與衝模的單邊間隙約為料厚之(A)1～2%　(B)2～4%　(C)5～8%　(D)10～15%。【4-4】

（   ）  5.下列有關高週波感應硬化之敘述，何者不正確？(A)適用於含碳量0.4～0.5%之中碳鋼　(B)工件快速加熱後噴水冷卻　(C)處理時間很短　(D)表層氧化或脫碳之機會很高。【6-2】

解析 　高週波感應硬化之加熱速度快，表面不易脫碳。

（   ）  6.有關氧乙炔氣體銲接的敘述，下列何者正確？(A)氧氣管一般為紅色管　(B)乙炔鋼瓶各處管接頭皆為右螺紋　(C)切割用、銲接用，使用相同氣體　(D)切割用、銲接用，使用相同火嘴。【5-3】

解析 　(A)氧氣管一般為綠色管；(B)乙炔鋼瓶各處管接頭皆為左螺紋；(C)切割與銲接都用氧氣與乙炔氣，使用相同氣體；(D)切割與銲接使用之火嘴不同。

（   ）  7.高速旋轉之機件，為了使其表面生成一層摩擦係數低之化合物，常施以何種表面處理？(A)電解淬火　(B)滲碳法　(C)氮化法　(D) 滲硫法。【6-2】

解析 　滲硫法所產生之硫化鐵摩擦係數很低。

（   ）  8.銲接符號“”表示(A)點銲接　(B)縫銲　(C)填角銲接　(D)背後銲接。【5-7】

（   ）  9.下列有關特殊銲接之敘述何者正確？(A)雷射銲接必須在真空中施工　(B)爆炸銲接主要用於大面積板材的加層接合，適用於熔點低或強度不高的工件　(C)摩擦銲接之工件必須為圓形，圓桿或圓管皆可，適用的金屬有碳鋼、合金鋼及鋁等　(D)冷銲接是在不加溫的情況下，僅使用壓力使金屬接合的銲接法，此法適用於鋼料之銲接。【5-5】

解析 　(A)雷射銲接在大氣中施工；(B)爆炸銲接不適用於熔點低或強度不高的工件；(D)冷銲接適用於軟金屬之銲接。

（   ） 10.下列何種接合法之母材不熔化，且銲料熔化後以毛細作用吸入接合面之間？(A)SMAW　(B)CAW　(C)PAW　(D)軟銲。【5-1】

（   ） 11.下列有關銲接方法的敘述，何者為正確？(A)摩擦銲接是利用銲件高速旋轉，使兩銲件接合面因摩擦生熱，並在軸向施加壓力，以達成結合作用　(B)雷射束銲接必須在真空的環境中，將平行之單頻雷射束聚焦，使銲件接合面的母材受熱產生高溫熔化而結合　(C)電子束銲接大都是在充滿氬氣的環境中，將電子加速成高速的狀態撞擊銲件，藉由其動能所轉換成的熱能來熔化銲件接合面的母材，以達成結合作用　(D)發熱銲接又稱為鋁熱銲接，是利用電阻所產生的熱將粉末狀鋁粉熔化於銲件接合面，以達成結合作用。【5-5】

解析 　(B)雷射束銲接在大氣的環境中施工；(C)電子束銲接必須在真空環境中施工；(D)發熱銲接是利用化學反應所產生的熱，以達成結合作用。

（   ） 12.下列何種銲接法必須在真空中進行？(A)爆炸銲　(B)潛弧銲　(C)電子束銲　(D)雷射銲。【Ch5】

（   ） 13.中性焰用於銲接(A)碳鋼　(B)合金鋼　(C)非鐵金屬　(D)黃銅。【Ch5】

（   ） 14.下列何種工件需表面硬化？(A)鋼筋　(B)齒輪　(C)車床底座　(D)普通螺栓。【6-2】

解析 　齒輪之表面要耐磨，所以要作表面硬化處理。

（   ） 15.鋼件表面硬化時，不擬硬化之部位常先鍍何種元素？(A)鉻　(B)銅　(C)鋅　(D)鉛。【6-3】

（   ） 16.油漆中之不溶性顏料之主要成分為何？(A)亞麻仁油　(B)金屬氧化物　(C)碳　(D)桐油。【6-1】

解析 　氧化鉛、氧化鐵等。

（   ） 17.碳化物車刀片是利用(A)鋁　(B)銅　(C)鋅　(D)錫　銲接於車刀把上。【5-2】

（   ） 18.過共析鋼之淬火溫度為(A)A1　(B)A2　(C)A3　(D)A4　上方約20～40℃。【6-2】

（   ） 19.鍍鍚鐵俗稱(A)馬口鐵　(B)白鐵　(C)紅牌鐵　(D)黃牌鋼。【6-3】

解析 　罐頭常作鍍錫處理。

（   ） 20.下列有關電弧銲接的敘述，哪一項為不正確？(A)電弧長度與電弧電壓成正比　(B)碳與鎢之熔點高，可用為消耗性電極　(C)交流電弧銲接機構造比直流電弧銲接機簡單　(D)使用正極性電路銲接時，工件接正極，產生的熱量大部分集中於工件上。【5-4】

解析 　碳與鎢為非消耗性電極。

（   ） 21.玻璃質琺瑯之主要缺點為何？(A)不耐蝕　(B)易因脹縮而破裂　(C)不耐熱　(D)不美觀。【6-1】

解析 　玻璃質珐瑯硬而脆，欠缺延展性。

（   ） 22.滲碳法表面硬化處理最適用於(A)純鐵　(B)低碳鋼　(C)中碳鋼　(D)高碳鋼。【6-2】

（   ） 23.EBW為(A)電子束　(B)雷射　(C)電熔渣　(D)超音波　銲接之縮寫。【5-1】

（   ） 24.下列何種表面處理方法不具美觀之功效？(A)有機塗層　(B)滲碳　(C)電鍍　(D)陽極處理。【6-2】

（   ） 25.檢查氧乙炔氣瓶可用(A)雙氧水　(B)肥皂水　(C)機油　(D)水。【5-3】

（   ） 26.下列何者屬於機械式鍍前處理？(A)滾磨　(B)電解　(C)酸液去油　(D)鹼液去油。【6-3】

（   ） 27.USW為(A)電子束　(B)雷射　(C)電熔渣　(D)超音波　銲接之縮寫。【5-1】

（   ） 28.細小之電子零件，宜選用(A)LBW　(B)EXW　(C)FRW　(D)USW　法銲合。【5-5】

解析 　雷射之束徑可小至。

（   ） 29.電銲條被覆銲劑不具有下列何種功能？(A)去氧及精煉　(B)防止金屬濺散　(C)可降低銲接電流　(D)去除氧化物及不純物。【5-4】

（   ） 30.鋼料表面硬化法中，施行前鋼料須先經淬火、回火處理，使其組織變成回火麻田散鐵組織，以利其表面硬化層形成的表面硬化法為(A)滲碳法　(B)滲氮法　(C)氰化法　(D)加焊硬表面法。【6-2】

（   ） 31.下列何者屬於固、液態銲接法？(A)超音波銲接　(B)電阻銲接　(C)軟銲　(D)氧乙炔銲接。【5-1】

解析 　軟銲之母材不熔化屬於固態，銲料熔化屬於液態。

（   ） 32.衝壓床之驅動機構中，下列何者特別適合大壓力慢速度的成形、加壓及引伸工作(A)液壓式　(B)螺桿式　(C)關節聯結式　(D)偏心式。【4-4】

（   ） 33.下列何者屬於化學反應能銲接法？(A)超音波銲接　(B)電阻銲接　(C)軟銲　(D)氧乙炔銲接。【5-1】

解析 　氧乙炔之燃燒生熱屬於化學反應。

（   ） 34.目前在工業界中，佔最重要地位的銲接方法為(A)硬銲　(B)爆炸銲接　(C)超音波銲接　(D)電弧銲接。【5-4】

（   ） 35.輕而薄之金屬板衝壓時，進給方式以選用(A)雙滾子　(B)轉盤分站　(C)重力式　(D)真空吸取　進給機構為宜。【4-4】

（   ） 36.以鋁工件做為陽極，用硫酸、草酸、鉻酸為電解液，經處理後之表面均為氧化鋁之保護層，且適用於鋁之著色處理的金屬塗層法是(A)滲鋁防銹法　(B)陰極氧化法　(C)陽極氧化法　(D)液體氮化法。【6-3】

（   ） 37.下列何種表面硬化法之硬度最低？(A)滲硫法　(B)滲硼法　(C)滲碳法　(D)氮化法。【6-2】

解析 　滲硼法＞氮化法＞滲碳法＞滲硫法。

（   ） 38.下列有關單曲柄衝床之描述，何項不正確？(A)為最常用的衝床機構　(B)滑塊動作近似簡諧運動(SHM)　(C)上、下死點之滑塊速度為零　(D)適用於引伸工作。【4-4】

解析 　引伸加工應選用油壓式壓床。

（   ） 39.有關軟銲與硬銲之敘述何者正確？(A)軟銲之銲料以錫─鉛合金為主，又稱為鉛銲　(B)40－60型，表含Pb40%，含Sn60%　(C)硬銲之銲劑，可以單獨使用硼砂，或硼砂與若干鹽類的混合物　(D)常見的硬銲接合方式，有搭接、對接及斜接三種，其中以斜接的接合面積最大，強度最高。【Ch5】

解析 　(A)軟銲又稱為錫銲；(B)40－60型，表含Sn40％，含Pb60％；(D)搭接的接合面積最大，強度最高。

（   ） 40.下列有關鋼件氮化處理之敘述何者不正確？(A)僅適用於特種合金鋼　(B)處理溫度約500℃　(C)硬化層較滲碳層優　(D)處理時間短。【6-2】

解析 　氮化處理的時間需數小時至數十小時。

（   ） 41.鍍鋅鐵俗稱(A)馬口鐵　(B)白鐵　(C)紅牌鐵　(D)黃牌鋼。【6-3】

解析 　鍍鋅常用於低碳鋼之常溫防蝕處理。

（   ） 42.下列有關金屬表面處理的敘述，何者正確？(A)金屬噴敷後材料不易扭曲變形，也不會產生內應力　(B)電鍍只能鍍純金屬，不能鍍合金　(C)金屬表面鍍錫可增加其耐磨性、耐蝕性及硬度　(D)表面處理的目的只是增加美觀，對其機械及物理性質不會有影響。【6-3】

解析 　(A)金屬噴敷之基材生熱不多，所以不易扭曲變形，也不會產生內應力；(B)電鍍可以鍍純金屬與合金；(C)金屬表面鍍錫可增加耐蝕性，但是不能增加耐磨性及硬度；(D)表面處理可增加美觀，並對其機械及物理性質會有影響。

（   ） 43.下列何者不屬於表面硬化之熱處理？(A)滲碳法　(B)氰化法　(C)氮化法　(D)製程退火。

解析 　製程退火之目的是使冷作件軟化。

（   ） 44.陽極氧化處理適用於(A)銅　(B)鋅　(C)鎂　(D)鐵。【6-3】

解析 　陽極氧化處理之對象為鋁合金與鎂合金。

（   ） 45.LBW為(A)電子束　(B)雷射　(C)電熔渣　(D)超音波　銲接之縮寫。【5-1】

（   ） 46.以下有關表面硬化法，何者為真？(A)滲碳法主要用於高碳鋼　(B)氰化法以木炭為滲碳劑　(C)火焰硬化法最適用於低碳鋼　(D)氣體滲碳法以煤氣為滲碳用氣體。【6-2】

（   ） 47.銲條心線直徑為4mm時，電弧長度應為(A)1　(B)2　(C)4　(D)8mm。【Ch5】

解析 　電弧長度通常等於銲條直徑。

（   ） 48.低碳鋼板金通常鍍(A)銅　(B)鎳　(C)鋅　(D)錫。【6-3】

（   ） 49.下列表面硬化法中，那一種硬化方法能得到最大的表面硬度？(A)滲碳法　(B)氮化法　(C)滲硫法　(D)滲硼

法。【6-2】

（   ） 50.銲接工作中，下列敘述何者為錯誤？(A)TIG為使用消耗性鎢電極　(B)MIG為使用消耗性金屬電極　(C)點銲

之優點之一為操作方便　(D)乙炔瓶外表常塗以紅色。