一、單選題: 共50題,每題2分 (背面尚有試題)

（    ）  1.金屬之熔化溫度比澆鑄溫度(A)高10～20%　(B)低10～20%　(C)高50～100℃　(D)低50～100℃。【3-7】

解答 　C

（    ）  2.冷作加工時之材料受力(A)大於極限應力　(B)小於降伏應力　(C)高於比例限　(D)大於降伏應力，小於極限應

力。【4-1】

解答 　D

解析 　大於降服應力才有大量變形，小於極限應力才不會被破壞。

（    ）  3.鑄造鐵金屬具有極為光平且高度精密之小鑄件，使用下述何者為佳？(A)壓鑄法　(B)離心力鑄造法　(C)包模鑄

造法　(D)砂模鑄造。【3-6】

解答 　C

解析 　鐵金屬不適用壓鑄法。

（    ）  4.有關模砂性質的敘述，下列何者正確？(A)較粗的砂，則砂模透氣性較差　(B)較粗的砂，可得較佳鑄件表面光

度　(C)砂的含水量愈少，其結合強度愈高　(D)新砂的性質較舊砂為佳。【3-4】

解答 　D

解析 　(A)較粗的砂具有較大的排氣空間，所以砂模透氣性較好；(B)較粗的砂，所得鑄件表面光度較差；(C)砂的含水量要適中，才可獲得較高的結合強度。

（    ）  5.機車之鋁合金齒輪箱是以(A)低壓永久模鑄造法　(B)壓鑄法　(C)離心力鑄造法　(D)脫蠟法　製成。。【3-6】

解答 　B

解析 　機車之鋁合金齒輪箱尺寸不大、形狀簡單、熔點低且是大量生產的生產型態，適合以壓鑄法生產。

（    ）  6.使再結晶溫度昇高之參數為(A)冷作量大　(B)晶粒尺寸小　(C)合金　(D)退火時間長。【4-1】

解答 　C

（    ）  7.下列敘述何項不正確？(A)鑄口靠模穴處較大　(B)溢放口應設於鑄件最突出的部位　(C)澆口的主要作用為輸送

金屬液　(D)澆口通常製成錐形，其錐角約為3。【3-4】

解答 　A

解析 　鑄口靠模穴處較小，以方便用手錘敲斷。

（    ）  8.間接擠製法與直接擠製法相比較，最大之優點為(A)工件長度不受限制　(B)衝桿之剛性大　(C)生產速度快　(D)

摩擦損失少。【4-2】

解答 　D

解析 　間接擠製之胚料只在模嘴處與模具摩擦，容器內之材料並不流動，所以摩擦損失少。

（    ）  9.下列何項不是低壓鑄造法之特色？(A)金屬液以壓縮空氣壓入模內　(B)材料使用率高　(C)生產設備比壓鑄法便

宜　(D)製品之精密度比壓鑄法高。【3-6】

解答 　D

解析 　壓鑄法的精密度是所有鑄造法中最高的。

（    ） 10.下列各種利用金屬模的鑄造法中，何者所需的壓力最高？(A)壓鑄法　(B)瀝鑄法　(C)低壓鑄造法　(D)重力壓

鑄法。【3-6】

解答 　A

（    ） 11.下列有關塑性加工之敘述何者不正確？(A)電線之絕緣層是以覆層擠製法製成　(B)與直接擠製法相比較，間接

擠製之優點為速度快　(C)滾軋鋼板係以摩擦力驅動　(D)氧氣瓶大都以壓伸法製成。【4-2】

解答 　B

解析 　與直接擠製法相比較，間接擠製之優點為省力。

（    ） 12.一般的砂模之耐熱溫度應在(A)1000℉(538℃)　(B)2000℉(1093℃)　(C)3000℉(1649℃)　(D)4000℉(2204℃)

以上。【3-4】

解答 　C

（    ） 13.中國鋼鐵公司所生產的鋼胚是採用下述何種方法來鑄迼？(A)離心力鑄造法　(B)連續鑄造法　(C)包模鑄造法　(D)壓鑄法。【3-6】

解答 　B

（    ） 14.下列何種加工法之製品厚度變化較大？(A)壓模印　(B)旋壓　(C)爆炸成形　(D)壓浮紋。【4-3】

解答 　A

（    ） 15.鋼料的再結晶溫度為(A)150℃　(B)200℃　(C)450℃　(D)510～700℃。【4-1】

解答 　D

解析 　合金的再結晶溫度比純金屬高，鋼是鐵碳合金，所以再結晶溫度比純鐵高。

（    ） 16.下列有關溫熱鍛造之敘述，何者不正確？(A)加工溫度比再結晶溫度略低　(B)所需之鍛造力比冷作小　(C)氧化

之情形比熱作少 (D)沒有應變硬化現象。【4-2】

解答 　D

解析 　溫熱鍛造之加工溫度比再結晶溫度略低，所以會有應變硬化現象。

（    ） 17.垂直式真離心鑄造法之製品內部呈(A)圓柱面　(B)圓錐面　(C)雙曲面　(D)拋物面。【3-6】

解答 　D

（    ） 18.下列何者不可能是滾軋法之製品？(A)鋼筋　(B)鋼管　(C)鋼線　(D)鋼板。【4-2】

解答 　C

解析 　鋼線以抽拉法製成。

（    ） 19.最常用的高能量率成形法為(A)磁力成形　(B)電氣液壓成形　(C)衝擊擠製　(D)爆炸成形。【4-3】

解答 　D

（    ） 20.鋼料之製程退火溫度約(A)200℃　(B)400℃　(C)650℃　(D)850℃。【4-1】

解答 　C

（    ）  21.鑄造作業必須熔煉金屬，如要控制金屬液的成分，最適合採用的檢驗方法為何？(A)光譜分析　(B)放射線檢驗　(C)超音波檢驗　(D)渦電流檢驗。【3-8】

解答 　A

（    ） 22.下列有關塑性加工之敘述何者不正確？(A)一般鋼材經冷鍛加工後晶粒形狀會改變　(B)熱作是指加工溫度在再

結晶溫度以上的加工方法　(C)電線純銅可用淬火法增加其強度及硬度　(D)塑性加工之施力高於降服應力，低

於極限應力。【4-1】

解答 　C

解析 　純金屬不能淬火硬化，冷作時之應變硬化可令其強化。

（    ） 23.會使鑄模上緊下鬆之機械造模法為(A)振動　(B)擠壓　(C)振擠　(D)拋砂　造模法。【3-6】

解答 　B

（    ） 24.噴射引擎之渦輪葉片，最適合用何種方法製造(A)離心鑄造法　(B)脫蠟鑄造法　(C)瀝鑄法　(D)壓鑄法。【3-6】

解答 　B

（    ） 25.下列有關塑性加工之敘述何者正確？(A)將金屬材料置於上下兩個反向轉動的滾輪之間，以連續塑性變形的方

式通過，達到軋薄或改變斷面形狀目的的加工法稱為旋壓　(B)高能率成形之縮寫為HREF，具有模具費用低、

製品精度高及生產費用低等優點　(C)金屬材料冷作產生應變硬化原因為原子排列有差排、結晶內部碎散與原

子格子變形　(D)塑性加工時之材料受力應大於彈性限度，小於降服應力。

（    ）【4-1】　 解答 　C

解析 　(A)將金屬材料置於上下兩個反向轉動的滾輪之間軋薄或改變斷面形狀目的的加工法稱為滾軋；(B)高能率成形之縮寫為HERF；(D)塑性加工時之材料受力應大於降服應力，小於極限應力。

26.下列有關石膏模包模鑄造法之敘述，何項不正確？(A)絕熱性高　(B)透氣性好　(C)主要用於鑄造非鐵金屬

(D)屬於連續鑄造法。【3-6】

解答 　D

解析 　石膏模鑄造法屬於包模鑄造法。

（    ） 27.鑄鐵之澆鑄溫度約(A)1000℃　(B)1100℃　(C)1200℃　(D)1300℃。【3-7】

解答 　D

（    ） 28.下列何項敘述與有縫管之製造及特色無關？(A)以鋼板捲成　(B)縫口銲接　(C)管徑比無縫管大　(D)耐高壓。【4-2】

解答 　D

解析 　無縫管比較耐高壓。

（    ） 29.大量製作高精度的鋁合金機車零件，最適合用下列那一種鑄造法？(A)冷室壓鑄法　(B)熱室壓鑄法　(C)重力永

久模鑄造法　(D)瀝鑄法。【3-6】

解答 　A

（    ） 30.鋼料冷作之後會產生應變硬化現象，必須施以製程退火使其再結晶才可軟化，下列何種參數在退火期間會使金

屬之再結晶溫度降低？(A)冷作量大　(B)退火時間短　(C)合金元素　(D)晶粒尺寸大。【4-1】

解答 　A

（    ） 31.滾軋螺紋之優點，下列何者不正確？(A)適用於大量生產　(B)工件強度增加　(C)適用於硬工件　(D)節省材料。【4-2】

解答 　C

解析 　材料硬度超過HRC37者，無法滾軋。

（    ） 32.下列有關砂心的敘述，何者正確？(A)濕砂心係於製作砂模時，與砂模同時製作完成　(B)砂心表面應做成粗糙面，以增加金屬附著力　(C)與砂模比較，砂心應有較高強度，故應使之密實，無孔隙　(D)在砂心表面塗上一層水玻璃液，可以增加耐熱度。【3-4】

解答 　A

解析 　(B)砂心表面應做成較細面，以增加金屬表面粗糙度品質；(C)與砂模比較，砂心應有較高強度，但必須兼顧透氣性，所以要有孔隙；(D)在砂心表面塗上一層石墨液，可以增加耐熱度。

（    ） 33.呋喃模常以何種物質加速硬化？(A)磷酸　(B)硫酸鈉　(C)氫氧化鈉　(D)碳酸鈉。【3-3】

解答 　A

（    ） 34.最適宜鑄造形狀複雜且表面光滑鑄件的砂模是(A)濕砂模　(B)二氧化碳模　(C)乾燥砂模　(D)泥土模。【3-3】

解答 　B

解析 　CO2模之強度高，所以適用於形狀複雜之鑄件。

（    ） 35.砂模鑄造中，有關影響透氣性之因素，下列敘述何者不正確？(A)砂粒的形狀愈大，透氣性愈好　(B)砂粒的粒

度愈細，透氣性愈差　(C)搥實的程度愈密實，透氣性愈差　(D)含水量愈大，透氣性愈好。【3-4】

解答 　D

解析 　含水量多者澆鑄時容易蒸發出水氣，所以透氣性差。

（    ） 36.下列何種金屬具有最好的壓鑄性？(A)Zn　(B)Pb　(C)Sn　(D)Al　合金。【3-6】

解答 　A

（    ） 37.適宜低熔點工作物且大量生產的鑄造法，所常用的鑄模為(A)木模　(B)金屬模　(C)二氧化碳模　(D)泥土模。【3-6】

解答 　B

（    ） 38.能幫助石墨化，使鑄鐵軟化之元素為(A)C　(B)S　(C)P　(D)Si。【3-7】

解答 　D

（    ） 39.將圓盤形材料置於車床之模具與尾座固持器間，隨模具旋轉，另以鈍頭工具或滾子與旋轉中之材料接觸，並加

壓成形之加工方法稱為(A)旋壓法　(B)引伸法　(C)擠製法　(D)鍛造法。【4-3】

解答 　A

（    ） 40.下述何項與模砂性質無關？(A)透氣性　(B)強度　(C)吸氣性　(D)耐火性。【3-4】

解答 　C

（    ） 41.下列何者不是擠製法的製品？(A)金屬桿　(B)塑膠管　(C)鋁門窗邊框　(D)鍋蓋。【4-2】

解答 　D

解析 　鍋蓋為迴轉對稱形，要用旋壓法製造。

（    ） 42.鑄鐵之澆鑄溫度比金屬之熔點(A)高10～20%　(B)低10～20%　(C)高50～100℃　(D)低50～100℃。【3-7】

解答 　A

（    ） 43.下列有關石膏模法之敘述，何項不正確？(A)絕熱性高　(B)透氣性好　(C)主要用於鑄造鐵金屬　(D)以蠟為模

型。【3-6】

解答 　C

解析 　石膏之主要成分為硫酸鈣，其中之硫與鐵接觸會產生不良的反應。所以石膏模法只適用於非鐵金屬之鑄造。

（    ） 44.殼模鑄造法中，製造殼模的原料為下列何者？(A)乾矽砂與氯化鈉　(B)矽酸鈉與樹脂　(C)硫酸鈉與二氧化碳

(D)乾矽砂與酚醛樹脂。【3-6】

解答 　D

（    ） 45.下列有關旋轉型鍛之敘述，何者不正確？(A)以離心力開模　(B)以滾柱壓力合模　(C)自動鉛筆前端之錐度加工

(D)鋼筋。【4-2】

解答 　D

解析 　鋼筋用滾軋法製造。

（    ） 46.流路系統之切除可用(A)鋼絲刷刷除　(B)噴光處理　(C)磨光劑磨光　(D)敲斷法。【3-8】

解答 　D

解析 　其餘三者用於表面粘砂的去除。

（    ） 47.冷作加工後，材料加工硬化，若欲繼續加工則需施行(A)淬火　(B)回火　(C)退火　(D)球化　處理。【4-1】

解答 　C

解析 　將工件加熱到再結晶溫度以上，施以製程退火使其軟化。

（    ） 48.下列何種材料最不適用於製作包模鑄造法的模型？(A)蠟　(B)玻璃　(C)水銀　(D)聚苯乙烯(PS)。【3-6】

解答 　B

解析 　包模鑄造之模型必須以熱量熔出，所以不適合用玻璃製造。

（    ） 49.下列有關砂模(Sand Mold)的敘述，何者為正確？(A)砂模係利用矽砂(又稱模砂)來造模，矽砂的主要成分為碳化

矽(SiC)　(B)砂模需具有適當的強度，因此須對模砂進行各種強度試驗，其中以抗拉試驗最為重要　(C)砂模流

路系統中的澆口(又稱澆道)，一般為上大下小之直立錐孔形式　(D)砂模流路系統中的冒口位置，通常是設置在

鑄件最小斷面處的正上方。【3-4】

解答 　C

（    ） 50.金屬線的抽拉大多使用鑲模，其材料多為(A)碳化物　(B)高碳鋼　(C)不銹鋼　(D)高速鋼。