一、單選題: 共50題,每題2分

解答 　A

（    ）  1.下列何種機器選用多鋒刀具？(A)車床　(B)鑽床　(C)鉋床　(D)搪床。【8-1】

（    ）  2.下列有關配合"ψ10M8/h7"之敘述何項不正確？(A)基孔制　(B)過渡配合　(C)有最大餘隙　(D)有最大干涉。【7-1】

解析 　軸公差位置h表示基軸制。

（    ）  3.切削延性材料容易產生(A)陷坑磨損　(B)刀鼻磨損　(C)側面磨損　(D)刀腹磨損。【8-2】

（    ）  4.下列有關斜角之敘述何者不正確？(A)角度可為負值　(B)可引導排屑　(C)大小與工件硬度成正比　(D)角度大時刀具之鋒利性高。【8-2】

解析 　斜角之大小與工件硬度成反比。

（    ）  5.刀具採用負斜角之主要目的為(A)所需切削力較小　(B)切屑變薄　(C)增加刀具刃口強度　(D)產生之切削熱較少。【8-2】

（    ）  6.下列何者屬於一次元量測量具？(A)游標卡尺　(B)工具顯微鏡　(C)投影機　(D)座標量測機。【7-2】

（    ）  7.若用200mm長之正弦桿佈置30度角作劃線，則精測塊規組合之高度應為(A)150mm　(B)100mm　(C)86.8mm　(D)141.4mm。【7-2】

解析 　= 200sin30°=100(mm)。

（    ）  8.表面織構中，波紋輪廓又稱為？(A)P輪廓　(B)R輪廓　(C)W輪廓　(D)Z輪廓。【7-1】

（    ）  9.機械工廠最常使用何種方法量測工件之表面粗糙度？(A)比較量測法　(B)光線切斷法　(C)光線反射法

(D)觸針法。【ch7】

解析 　觸針法使用表面粗糙度量測儀，量測精度高，且有明確的粗糙度值。

（    ） 10.最常見的固體潤滑劑是(A)石灰　(B)石墨　(C)硼砂　(D)矽酸鈉。【8-3】

（    ） 11.下列有關金屬材料切削加工的敘述，何者為正確？(A)單鋒或多鋒刀具的斜角(Rake Angle)又稱為傾角，主要作用為控制切屑的流動，故其角度值不可以是負的　(B)就切削速度、進給量和切削深度等三個切削條件做比較時，通常以切削速度對刀具壽命(Tool life)的影響為最大　(C)對工件加工面而言，形成積屑刀口的連續切屑之切削加工所得到的平均粗糙度，通常會小於形成連續切屑(Continuous Chip With Built-up Edge)之切削加工所得到的平均粗糙度　(D)在刀具上裝置階梯式斷屑器(Chip Breaker)時，若階梯高愈大則斷屑效果愈好，同時可使刀尖的受力愈小。【8-0】

解析 　(A)斜角可以是正的或負的
(C)形成積屑刀口的連續切屑之切削加工所得到的平均粗糙度最大
(D)在刀具上裝置階梯式斷屑器時，若階梯高愈大則斷屑效果愈好，同時可使刀尖的受力愈大。

（    ） 12.卡規之通過端可檢驗何種尺寸？(A)孔之上限　(B)孔之下限　(C)軸之上限　(D)軸之下限。【ch7】

（    ） 13.考慮進給、切削深度、切削速度、刀鼻半徑、側刃角/切邊角(Side Cutting Edge Angle)與端刃角/刀端角(End Cutting Edge Angle)等不同加工條件與刀具幾何，欲獲得較小工件表面粗糙度之組合宜為
(A)進給大、刀鼻半徑小、切削深度小、切削速度快、側刃角大、端刃角小者　(B)進給大、刀鼻半徑大、切削深度小、切削速度快、側刃角小、端刃角小者　(C)進給小、刀鼻半徑小、切削深度小、切削速度快、側刃角大、端刃角大者　(D)進給小、刀鼻半徑大、切削深度小、切削速度快、側刃角大、端刃角小者。【8-0】

（    ） 14.游標角度儀之游尺取本尺之11格分為12等分，則其最小讀值為(A)1分　(B)3分　(C)5分　(D)10分。【ch7】

解析 　(分)。

（    ） 15.BUE的循環過程為何？(A)形成→成長→分裂→脫落　(B)形成→成長→脫落→分裂　(C)成長→形成→分裂→脫落　(D)形成→分裂→成長→脫落。【8-2】

（    ） 16.下列敘述何者不正確？(A)切削加工的精度比鍛造高　(B)正斜角刀具之優點為切削阻力小　(C)切削加工比模造加工費時　(D)改善低碳鋼切削性的最主要方法係使低碳鋼韌化。【8-2】

解析 　改善低碳鋼切削性的最主要方法係使低碳鋼脆化。

（    ） 17.以最小刻劃為0.01公厘，25～50公厘之公制分厘卡做量測時，若其襯筒讀數為35.5且套筒讀數為38，則其量測值為(A)35.88公厘　(B)35.38公厘　(C)35.19公厘　(D)36.38公厘。【7-3】

解析 　35.5+0.38=35.88(mm)。

（    ） 18.由於刀口熔著的BUE脫落時，撕落刀具表面之材料所引起刀具磨損型態稱為(A)黏著磨耗　(B)擴散磨損　(C)氧化磨損　(D)磨耗磨損。【8-2】

（    ） 19.ψ20H7/h6中，表示孔之公差位置為(A)H　(B)7　(C)h　(D)6。【7-1】

解析 　大寫英文字母表示孔公差位置。

（    ） 20.下列有關刀口積屑之敘述何者不正確？(A)冷作所產生的脆化現象有利於減少BUE　(B)刀具與工件之材質親和力高者，容易產生BUE　(C)切削鑄鐵工件容易形成BUE　(D)BUE會導致刀具頂面快速磨損，且使加工面變得粗糙不堪。【8-2】

解析 　鑄鐵為脆性材料，不會產生BUE。

（    ） 21.影響刀具壽命的最主要的因素是切削速度；有一切削實驗，結果可以VT0.5＝C表示，其中V為切削速度，T為刀具壽命，C為常數；若切削速度增為3倍，則刀具壽命為原來的幾倍？(A)1/9倍　(B)1/3倍　(C)3倍　(D)9倍。【ch8】

解析 　。
由上式可知：刀具壽命(T)與切削速度(V)的平方成反比，所以切削速度增為3倍，刀具壽命為降為倍。

（    ） 22.影響切削熱最大之參數為(A)切削速度　(B)切削深度　(C)進刀量　(D)工件材質。【8-2】

（    ） 23.ISO之公差位置總共有(A)21個　(B)26個　(C)28個　(D)30個。【7-1】

解析 　(A～Z)－(I、L、O、Q、W)＋(CD、EF、FG、JS、ZA、ZB、ZC)＝28。

（    ） 24.配合機件之公差為(A)IT01～0　(B)IT1～4　(C)IT5～10　(D)IT11～18。【7-1】

（    ） 25.一公制外徑分厘卡之心軸採用螺距0.5mm的單線螺紋，外套筒圓周上等分50格，則下列敘述何者不正確？(A)當外套筒旋轉一格，心軸前進或後退0.01 mm　(B)當外套筒旋轉一圈，心軸前進或後退0.5 mm　(C)精度為0.1 mm　(D)套筒斜角分為50格。【7-2】

解析 　精度為0.01mm。

（    ） 26.刻劃型游標高度尺之精度為(A)0.01mm　(B)0.02mm　(C)0.03mm　(D)0.1mm。【7-2】

（    ） 27.光學平鏡常用於＿＿＿的定期檢驗。(A)量錶　(B)游標卡　(C)分厘卡　(D)塊規。【7-2】

解析 　光學平鏡可量測塊規之尺寸、平面度與平行度。

（    ） 28.下列何種做法對消除BUE沒有幫助？(A)加大刀具後斜角　(B)增加切削速度　(C)減少切削深度　(D)增加刀具之前隙角。【8-2】

解析 　BUE的形成是刀頂面的排屑阻力大，加大前隙角不會減小排屑阻力。

（    ） 29.一只粗切削用的圓鼻車刀，當欲改為精切削用時，應將圓鼻(A)半徑加大　(B)半徑減小　(C)曲率加大

(D)任意皆可。【8-2】

解析 　由公式可知：表面粗糙度(H)與刀鼻半徑(r)成反比。

（    ） 30.(1)後斜角(2)邊斜角(3)前隙角(4)邊隙角(5)切邊角(6)刀端角；上列角度中，可控制切屑流動方向的角度是(A)(1)(2)(5)　(B)(2)(3)(4)　(C)(1)(2)(6)　(D)(2)(3)(5)。【8-2】

（    ） 31.下列有關針盤指示器應用的敘述，何者不正確？(A)可配合塊規進行工件高度比較量測　(B)可配合工具機進行虎鉗之固定鉗口平行度調校　(C)可量測工件表面粗糙度　(D)可配合正弦桿做工件錐度檢測。【7-0】

解析 　針盤指示器的測頭太粗，無法量測工件表面粗糙度。

（    ） 32.以車刀車削工件時，車刀所受之軸向分力佔切削總力的(A)6%　(B)67%　(C)46%　(D)27%。【8-2】

（    ） 33.以碳化物刀具車削工件時，其刀尖形狀愈尖，則工件表面粗糙度(A)愈小　(B)愈大　(C)不變　(D)不一定。【8-2】

解析 　刀尖形狀尖時加工面的高低起伏大，所以粗糙度大。

（    ） 34.使用量錶量測工件，若測軸未與工作面垂直，由圓弧形接觸點所造成的誤差是(A)正弦誤差　(B)餘弦誤差　(C)正切誤差　(D)餘切誤差。【ch7】

（    ） 35.下列何種加工法所能達到之加工等級最高？(A)研光　(B)輪磨　(C)車削　(D)銑削。【7-1】

解析 　精度由高而低依序為研光、輪磨、車削、銑削。

（    ） 36.切削下列何種材料要加切削劑？(A)低碳鋼　(B)鑄鐵　(C)黃銅　(D)快削黃銅。【8-3】

解析 　切削低碳鋼容易產生BUE，必須加切削劑來改善。

（    ） 37.(1)後斜角(2)邊斜角(3)前隙角(4)邊隙角(5)切邊角(6)刀端角；上列角度中，可避免刀具與工件產生摩擦的角度是(A)(1)(2)(5)　(B)(2)(3)(4)　(C)(3)(4)(6)　(D)(2)(3)(5)。【8-2】

（    ） 38.下述有關切削，何者不正確？(A)刀具進給愈快，切削阻力愈小　(B)工作物材料愈硬則切削進給必須降低　(C)切削阻力以切線方向為最大　(D)切削延展性高之材料，切削性降低。【8-2】

解析 　刀具進給愈快則切屑厚度愈大，切削阻力愈大。

（    ） 39.外徑分厘卡常以幾mm間隔作尺寸劃分？(A)15mm　(B)20mm　(C)25mm　(D)30mm。【7-2】

（    ） 40.下列有關公差與配合之敘述，何者不正確？(A)ψ40H7中之H代表公差位置　(B)一般機件之配合公差範圍為IT01～IT4　(C)孔之最大尺寸小於軸之最小尺寸為干涉配合(Tight Fit)　(D)幾何公差是指工件幾何狀態之誤差量。【7-1】

解析 　一般機件之配合公差範圍為IT5～IT10。

（    ） 41.刀具壽命可依泰勒公式"VTn＝C"求得，式中之n是指(A)切削次數　(B)切削速度　(C)刀具因子　(D)工作個數。【ch8】

（    ） 42.精密度最高的塊規是(A)00級　(B)0級　(C)1級　(D)2級。【7-2】

（    ） 43.表面織構表示法中，粗糙度輪廓最大值以何者表示？(A)Ra　(B)Rq　(C)Rz　(D)Wz。【7-1】

（    ） 44.下列有關切削加工之敘述何者不正確？(A)金屬於切削過程中，其晶粒係受壓縮作用　(B)最不理想之切屑型態為含BUE之連續式　(C)形成切屑必須克服刀頂面的摩擦力　(D)車床之切斷工作是屬於正交切削。【8-2】

解析 　金屬於切削過程中，其晶粒係受剪切作用。

（    ） 45.下列有關車刀各刃角之敘述，何者不正確？(A)斜角(Rake Angle)之主要作用為引導排屑　(B)隙角/讓角(Relief / Clearance Angle)之主要作用為降低刃口與工件之摩擦　(C)側刃角/切邊角(Side Cutting Edge Angle)增大，切屑厚度變越薄　(D)端刃角/刀端角(End Cutting Edge Angle)越大，車刀強度越大。【8-0】

解析 　端刃角/刀端角越大，車刀強度越小。

（    ） 46.光學平鏡是利用光的何種原理作為量測之依據？＿＿＿原理。(A)繞射　(B)干涉　(C)反射　(D)折射。【7-2】

解析 　光學平鏡以干涉帶之形狀、數目與間隔判讀受測工件之平面度、高低差與平行度。

（    ） 47.下列何者是鑄鐵平板之優點？(A)耐磨性高　(B)不易腐蝕　(C)無磁性　(D)質軟易加工。【7-3】

（    ） 48.影響刀具壽命之最大因素為(A)刀具硬度　(B)材料硬度　(C)切削速度　(D)切削劑。【8-2】

解析 　切削速度快則刀具壽命短。

（    ） 49.普通車床之車削工作，最高可達(A)IT01級　(B)IT1級　(C)IT3級　(D)IT7級。【7-1】

（    ） 50.如下圖所示是車床加工用粗車刀的形狀及刀刃角，下列敘述何者不正確？(A)角度1為後斜角，其功能在順利排屑　(B)角度2為邊隙角，其功能在防止刀具與工件摩擦　(C)角度3為前隙角，其功能在防止刀具與工件摩擦　(D)角度4為邊斜角，其功能在防止刀具與工件摩擦。
【8-2】