| 市立新北高工 112學年度 第1學期 第三次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 鑄造學 | 命題教師 | 林貴生 | 審題教師 | 范振佶 | 年級 | 三 | 科別 | 鑄造科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

單選題，每題2分，共100分，電腦劃卡

- (    )大量生產之鑄件的模型，為了其能有耐久使用的條件，大都採用金屬製造，而其中應用最廣的材料是 (A)黃銅 　(B)不鏽鋼 　(C)鑄鐵 　(D)鋁合金

- (    )鑄鐵鑄件製作模型時，選用　　　的鑄造尺 (A)10/1000 　(B)13/1000 　(C)15/1000 　(D)20/1000

- (    )青銅、黃銅等重金屬鑄件製作模型時，選用　　　的鑄造尺 (A)10/1000 　(B)13/1000 　(C)15/1000 　(D)20/1000

- (    )鑄鋼鑄件製作模型時，選用　　　的鑄造尺 (A)10/1000 　(B)13/1000 　(C)15/1000 　(D)20/1000

- (    )使用鋁質(收縮率13/1000)模型生產小型鑄鐵件(收縮率10/1000)時，則木質主模型的收縮加放應為 (A)3/1000 　(B)10/1000 　(C)13/1000 　(D)23/1000

- (    )一般小型鑄建在加工部未加放 (A)1～2 mm 　(B)3～5 mm 　(C)7～8 mm 　(D)10 mm

- (    )根據DIN規定，砂心頭的斜度在其高度70 mm以下時採用　　　，以便於起模即安置砂心 (A)1° 　(B)3° 　(C)5° 　(D)7°

- (    )根據DIN規定，砂心頭的斜度在其高度70 mm以上時採用　　　，以便於起模即安置砂心 (A) 3°   (B) 1°

(C) 7°  (D) 5°

- (    )製作木模時先在木板上繪製比例為　　　的木模工作圖 (A)2：1 　(B)1：1 　(C)1：2 　(D)1：5

- (    )製作木模時，按成品詳圖之尺寸先在木板上以鑄造尺繪出其三視圖，此時的三視圖已加放 (A)收縮裕度 　(B)加工裕度 　(C)起模斜度 　(D)振動裕度

- (    )製作木模時，按成品詳圖之尺寸，以　　　在木板上繪製木模工作圖 (A)標準鋼尺 　(B)鑄造尺 　(C)門公尺 　(D)捲尺

- (    )依據我國木模塗色的規定，於鑄件需加工部位塗上 (A)紅色 　(B)黑色 　(C)銀色 　(D)綠色

- (    )一般小型鑄件其加工裕度約為 (A)1 mm 　(B)3 mm 　(C)5 mm 　(D)7 mm

- (    )為避免鑄件冷卻時收縮發生裂痕、收縮孔，故鑄件轉角應設計成 (A)尖銳角 　(B)直角 　(C)圓角 　(D)以上皆非

- (    )為使造模時模型易於由砂模中取出，製木模時要考慮到 (A)加工裕度 　(B)變形裕度 　(C)拔模斜度 　(D)收縮裕度

- (    )鑄鐵之冷卻收縮量約為鑄鋼冷卻收縮量之 (A)0.5倍 　(B)1.0倍 　(C)2.0倍 　(D)3.0倍

- (    )鑄造時使用的木模，其接合面常設計成內或外圓角，其目的是為了 (A)美觀耐用 　(B)加工方便 　(C)增加鑄件強度，減少冷縮應變 　(D)使熔液容易流動

- (    )在製作木模時，下列何種材料的鑄件應加放最大的收縮裕度(shrink-age allowance)？ (A)鑄鐵 　(B)鑄鋼 　(C)鋁合金 　(D)黃銅

- (    )金屬鑄造時，若僅考慮凝固時體積收縮之因素，在製作模型時除了收縮裕度外，還需考慮 (A)拔模斜度 　(B)加工裕度 　(C)變形裕度 　(D)振動裕度

- (    )機械造模用的模型所加放之加工裕度ˍˍˍˍ手工造模用的模型所加放之加工裕度 (A)大於 　(B)小於 　(C)等於

- (    )模型內孔部位加放的起模斜度ˍˍˍˍ模型外形部位加放的起模斜度 (A)大於 　(B)小於 　(C)等於

- (    )鑄造廠在模型製作前，即需顧慮到的重點是 (A)鑄砂種類 　(B)鑄件設計 　(C)模型材料 　(D)製作方法

- (    )下列的那一種鑄件設計較不會形成熱點現象？ (A)尖角 　(B)較多的斷面聚合 　(C)斷面厚薄不同 　(D)圓角

- (    )下列何者不是澆池開設的目的？ (A)便於澆鑄金屬液 　(B)排除低溫的金屬液 　(C)隔離雜質 　(D)達到整流效果

- (    )豎澆道的主要功用為 (A)便於澆鑄金屬液 　(B)隔離雜質 　(C)達到整流效果 　(D)輸送金屬液

- (    )下列何者不是豎澆道採圓柱形且上方直徑較下方直徑為大的目的？ (A)避免夾入氣體 　(B)控制澆鑄速度 　(C)隔離雜質 　(D)達到整流效果

- (    )豎澆道底的設計可 (A)減少亂流發生 　(B)控制澆鑄速度 　(C)隔離雜質 　(D)避免夾入氣體

- (    )豎澆道底的高度應低於　　　底部的高度 (A)模穴 　(B)豎澆道 　(C)橫流道 　(D)進模口

- (    )冒口應設置在鑄件 (A)斷面較厚的部位 　(B)斷面較薄的部位 　(C)離澆口較遠的地方 　(D)離澆口最近的地方

- (    )冒口最主要功用為 (A)排泄氣體 　(B)控制澆鑄速度 　(C)排除低溫的金屬液及浮渣 　(D)補充金屬液體凝固收縮

- (    )溢放口最主要功用為 (A)排泄氣體 　(B)控制澆鑄速度 　(C)排除低溫的金屬液及浮渣 　(D)補充金屬液體凝固收縮

- (    )溢放口的大小較　　　的直徑為大 (A)通氣孔 　(B)豎澆道 　(C)橫流道 　(D)進模口

- (    )橫流道尾的長度應大於　　　的寬度 (A)豎澆道 　(B)橫流道 　(C)進模口 　(D)澆口杯

- (    )當進模口總斷面積小於豎澆道時，是 (A)增壓澆口系統 　(B)減壓澆口系統 　(C)正壓澆口系統 　(D)側壓澆口系統

- (    )增壓澆口系的特徵之一為 (A)造模困難 　(B)成品率高 　(C)各進模口之流量較難平均 　(D)流速慢

- (    )澆口陶管是由　　　材料，經擠壓成型自然陰乾，再經高溫焙燒磁化而成 (A)陶土 　(B)耐火黏土 　(C)石墨 　(D)矽砂

- (    )有關澆口陶管，下列敘述何者為錯誤的？ (A)可避免澆道受高溫金屬液沖蝕 　(B)可防止澆道內產生亂流 　(C)可增加金屬液的流速 　(D)可生產較高品質之鑄件

- (    )排氣不易的鑄模，澆鑄速度若太快，會產生 (A)沖砂現象 　(B)脹模現象 　(C)滯流現象 　(D)剝砂現象

- (    )黏土含量高、高溫變形大之鑄砂，易發生　　　，故澆鑄速度應快 (A)沖砂現象 　(B)脹模現象 　(C)滯流現象 　(D)剝砂現象

- (    )鐵水的溫度每提高50℃，澆鑄速度應慢 (A)5% 　(B)10% 　(C)15% 　(D)20%

- (    )澆口系統重量少，成品率高的特徵是屬於 (A)增壓澆口系統 　(B)減壓澆口系統 　(C)以上皆有可能

- (    )流動速度快，吸氣、夾渣機會大的特徵是屬於 (A)增壓澆口系統 　(B)減壓澆口系統 　(C)以上皆有可能

- (    )溶液溫度較低者，其澆鑄速度應ˍˍˍˍ溶液溫度較高者 (A)大於 　(B)小於 　(C)等於

- (    )薄鑄件之澆鑄速度應ˍˍˍˍ厚鑄件者 (A)大於 　(B)小於 　(C)等於

- (    )當冒口體積相同時，以　　　冒口之冷卻凝固時間最長 (A)球形 　(B)圓柱形 　(C)方柱形 　(D)平板形

- (    )以冒口形狀而言，　　　冒口之效率最佳 (A)球形 　(B)圓柱形 　(C)方柱形 　(D)平板形

- (    )冒口形狀應選擇ˍˍˍˍ凝固者 (A)最快 　(B)最慢 　(C)快或慢皆可

- (    )冒口直徑必須ˍˍˍˍ鑄件厚度 (A)大於 　(B)小於 　(C)等於

- (    )過濾板又稱 (A)擋渣板 　(B)隔離板 　(C)撇渣砂心 　(D)除渣板

- (    )橫流道尾的長度應大於　　　的寬度 (A)豎澆道 　(B)橫流道 　(C)進模口 　(D)澆口杯