| 市立新北高工 112學年度 第1學期 第一次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 鑄造學 | 命題教師 | 林貴生 | 審題教師 | 范振佶 | 年級 | 三 | 科別 | 鑄造科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

說 明 :

- 單選題每題1分，共55分，複選題每題1分，共45分，共一百題。

- 單選題請依題號畫一張卡，複選題請依題號劃一張卡，共兩張卡。

一、單選題

- (    )下列何者不是包模鑄造用低熔點合金模具材料的主要成份 (A)鉍 　(B)錫 　(C)鋅 　(D)鎘

- (    )為使蠟型上的文字與花紋清晰，蠟必須具有 (A)滲透性 　(B)焊接性 　(C)黏性 　(D)脆性

- (    )下列敘述何者不是包模用蠟應具備的特性 (A)灰份含量低 　(B)軟化點要高 　(C)膨脹係數要高 　(D)可再生使用

- (    )對於生產精密的包模鑄件，常採用下列何種材料製作射蠟模具 (A)石膏 　(B)鋁合金 　(C)橡膠 　(D)可塑性矽化橡膠　模具

- (    )若以檜木材料比重0.5製作模型，其重量為2公斤，求所生產之鑄鐵(比重7.2)件之重量為 (A)28.8 　(B)15.4 　(C)14.4 　(D)7.8　公斤

- (    )視圖中常會有線條重疊現象發生，其優先順序，下列何者錯誤 (A)輪廓線較其他線條優先 　(B)隱藏線、中心線重疊時先畫中心線 　(C)線條以粗者優先 　(D)粗細相同時以重要者優先

- (    )可藉零件名稱及編號作為機件裝配之用，且能表示機件裝置的排列方式者，是 (A)剖視圖 　(B)輔助視圖 　(C)組合圖 　(D)透視圖

- (    )開設於鑄件最厚最高位置的冒口為 (A)頂冒口 　(B)側冒口 　(C)澆道冒口 　(D)角冒口

- (    )以澆口杯澆鑄鑄鐵或鑄鋼時，澆口杯內金屬液之液面高度最好維持在下澆道直徑之 (A)2.5 　(B)1.5 　(C)1.0 　(D)0.5倍

- (    )冒口系統中，金屬液溫度最高，補充效率較大者為 (A)頂冒口 　(B)澆道冒口 　(C)側冒口 　(D)角冒口

- (    )灰口鑄鐵之方案設計，進模口厚度取橫澆道高度之幾倍較佳 (A)3倍 　(B)2倍 　(C)相同 　(D)1/4倍

- (    )鑄鐵模砂添加炭粉或煤粉，其目的為使澆鑄時，模壁中產生 (A)氧化性 　(B)還原性 　(C)風化性 　(D)中性　的氣體，使鑄件易於清砂

- (    )表示鑄砂抵抗高溫而不熔化之特性是 (A)強度 　(B)耐蝕性 　(C)耐熱性 　(D)耐磨性

- (    )冒口效率最佳最經濟之形狀為 (A)長方形 　(B)圓柱形 　(C)方形 　(D)平板形

- (    )第一層沾漿液以詹氏四號杯測試濃度大約在 (A)5～15 　(B)16～20 　(C)30～50 　(D)60～80　秒

- (    )人體之假牙是以 (A)脫蠟 　(B)保麗龍 　(C)橡皮模 　(D)蕭氏　鑄造法完成

- (    )澆鑄後凝固時，較慢冷卻部位易產生 (A)砂孔 　(B)氣孔 　(C)縮孔 　(D)結砂

- (    )陶瓷殼模之強度所承受之外力與下列何者無關？ (A)脫蠟時蠟模膨脹壓力 　(B)燒結時耐火材料所受各項應力 　(C)金屬液之熱脹冷縮壓力 　(D)澆鑄時產生震動及浸蝕力

- (    )鋁合金低壓鑄造較一般重力鑄造之成品率 (A)低 　(B)高 　(C)差不多 　(D)無法比較

- (    )如欲使殼模用矽砂之表面與樹脂粉均勻接觸，可以加入少量之 (A)水 　(B)重機油 　(C)酒精 　(D)煤油

- (    )鑄砂試驗中，能測出活性黏土含量的測試為 (A)甲基藍 　(B)水玻璃 　(C)矽酸執 　(D)氫氧化鈉　試驗法

- (    )常溫自硬性呋喃樹脂砂的混合方法為 (A)砂＋樹脂→(混練)＋硬化劑→(混練) 　(B)砂＋(硬化劑與樹脂)一起混練 　(C)砂＋硬化劑→(混練)＋樹脂→(混練) 　(D)砂→(混練)＋樹脂→(混練)＋硬化劑→(混練)

- (    )在鑄砂試驗中，濕態抗壓強度以下列何者為單位 (A)g∕mm 　(B)kg/cm2 　(C)kg∕cm3 　(D)g∕cm3

- (    )FC200比FC250的強度 (A)高 　(B)低 　(C)相同 　(D)不一定

- (    )最適於熱室壓鑄的合金是 (A)Al系 　(B)Cu系 　(C)Zn系 　(D)Fe系　合金

- (    )CNS 1S-3132 A，其中字母S表示 (A)鐵模 　(B)砂模 　(C)壓鑄模 　(D)改良次數

- (    )蒙納合金之主要成份為 (A)銅鉻 　(B)銅錫 　(C)銅釩 　(D)銅鎳　合金

- (    )展性鑄鐵為 (A)肥粒體 　(B)沃斯田體 　(C)史蒂田體 　(D)粒滴斑體　與石墨之組成

- (    )下列何種材質較適用於製造濃硫酸之管路 (A)灰口鑄鐵 　(B)鑄鋼 　(C)高張力合金鋼 　(D)18-8不銹鋼

- (    )球墨鑄體之球化率愈高，延伸率則愈 (A)低 　(B)高 　(C)不受影響 　(D)無延伸率

- (    )當鑄鐵液含磷量大於多少時，會降低初晶及共晶溫度 (A)0.1% 　(B)0.5% 　(C)1% 　(D)0.01%

- (    )鋁合金熔解時，氣體之去除可以通入何種氣體改善之 (A)氮氣 　(B)氧氣 　(C)空氣 　(D)氫氣

- (    )爐前試驗中所作之楔值試驗，主要目的為 (A)看晶粒之大小 　(B)瞭解含碳量 　(C)作彎曲試驗 　(D)看白口化程度

- (    )屬於糊狀式凝固方式的鑄造材料是 (A)錳青銅 　(B)不銹鋼 　(C)一般青銅 　(D)白口鑄鐵

- (    )下列何者不能做為電弧爐的熔劑 (A)石灰石 　(B)氟化鈣 　(C)矽砂 　(D)除渣劑

- (    )鎂作為延性鑄鐵之球化劑時，熔液中那一種成分偏高會消耗鎂量 (A)磷 　(B)硫 　(C)錳 　(D)矽

- (    )銅合金熔解，當銅料熔落後，加入木炭之主要目的為 (A)提高溫度 　(B)幫助除渣 　(C)幫助除氧 　(D)增加含碳量

- (    )鑄鋼凝固冷卻過程中之收縮，那一個階段之收縮率為最大？ (A)液態 　(B)凝固過程 　(C)固態 　(D)不一定

- (    )熔煉何種材料對鹽基性電弧爐作業最好 (A)碳鋼屑 　(B)低銅碳鋼屑 　(C)合金鋼屑 　(D)雜用鋼屑

- (    )爐前測定鐵水碳當量時，係根據 (A)初晶溫度及共晶溫度 　(B)共晶溫度 　(C)初晶溫度 　(D)共析溫度　查出

- (    )允許工件之尺寸有一定的偏差量，稱為 (A)變形度 　(B)精度 　(C)公忽 　(D)公差

- (    )下列何種金屬在負荷伸長線圖中才有降伏點？ (A)銅 　(B)鋁 　(C)鑄鐵 　(D)軟鋼

- (    )砂輪的磨料粒度號數愈大，則該砂輪之粒度 (A)愈小 　(B)愈大 　(C)相同 　(D)無關

- (    )某鑄件試桿經拉伸試驗後，測其長度為203 mm，原長200 mm則其伸長率為 (A)6% 　(B)3% 　(C)1.5% 　(D)0.75%

- (    )淬火是將鋼自沃斯田體狀態急冷成何種組織 (A)麻田散體 　(B)雪明碳體 　(C)波來體 　(D)吐粒散體

- (    )依職業安全衛生設施規定各機械或設備間的通道不得小於幾公分 (A)80 　(B)100 　(C)120 　(D)140　公分

- (    )凡在廠或公司工作達一年以上，未滿三年，應享有幾天特別休假 (A)五 　(B)七 　(C)九 　(D)十一　天

- (    )對工作圖(施工圖)有不瞭解該如何處置 (A)以自己的經驗來判斷 　(B)對不瞭解的部份避而不做 　(C)請教知者確實瞭解後再施工 　(D)自行修改工作圖(施工圖)

- (    )品管單位派員至製造單位，在重要加工過程之後所設置之檢驗站，將通過該一加工過程之所有在製品，施以全檢驗之方式稱為 (A)進料檢驗 　(B)製程檢驗 　(C)製程管制 　(D)出廠檢驗

- (    )評鑑僅從事產品驗收的行業標準為 (A)ISO 9001 　(B)ISO 9002 　(C)ISO 9003 　(D)ISO 1400

- (    )下列何者不屬於鑄件外觀檢查的工作範圍 (A)鑄件形狀 　(B)鑄件尺寸 　(C)鑄件成份 　(D)鑄件缺陷

- (    )抗壓試驗的實施對象，常以何種材料為主 (A)碳鋼 　(B)熟鐵 　(C)鑄鋼 　(D)鑄鐵

- (    )蒸汽脫蠟爐以試劑測試鍋爐水質呈現 (A)橙色 　(B)黃色 　(C)紅色 　(D)藍色　為正常

- (    )１馬力之電動馬達連續使用10小時所耗電量為 (A)75W 　(B)746W 　(C)7460W 　(D)74600W

- (    )機器保養應 (A)過年時才打掃 　(B)定期保養 　(C)髒時才做 　(D)有空時就做

二、複選題

- (    )下列鑄造法何者屬於精密鑄造法？ (A)CO2鑄造法 　(B)呋喃模鑄造法 　(C)實體陶模法 　(D)陶瓷殼模法

- (    )通常用於濕砂模鑄造的模型包含那些？ (A)木模 　(B)金屬模 　(C)環氧樹脂模 　(D)呋喃模

- (    )下列模型何者為模型板類？ (A)骨架模 　(B)中板模 　(C)雙板模 　(D)嵌模板

- (    )模型製作時所需考慮的拔模斜度，下列敘述何者正確？ (A)其目的是為了方便將模型從砂模中起出 　(B)金屬模型所需斜度比木模型為大 　(C)內孔的斜度需較外型斜度大 　(D)小型鑄件的斜度比大型鑄件小

- (    )為提高鑄件成品品質，模型設計需考量那些金屬特性？ (A)金屬凝固 　(B)金屬強度 　(C)金屬收縮 　(D)彈性係數

- (    )有關包模鑄造(脫蠟鑄造)的特性，下列敘述何者正確？ (A)可生產外形複雜、花紋精細的鑄件 　(B)一次生產一個鑄件，大小鑄件均適用 　(C)鑄件材料不受熔點高低限制 　(D)包模每次只生產一次，用後即敲碎不再使用

- (    )關於環氧樹脂膠模的敘述，下列何者正確？ (A)模型尺寸需要變更時均可再加工處理 　(B)穩定性高、強度佳及收縮率低 　(C)環氧樹脂的固化劑大多為有毒物質，作業時宜避免與皮膚接觸 　(D)膠模散熱比金屬模容易，可提高產量

- (    )金屬液在凝固過程中會不斷地收縮，下列何者正確？ (A)補充不足時會產生氣孔缺陷 　(B)可運用冒口補救縮孔缺陷 　(C)可使用收縮裕度補償收縮量 　(D)厚度不均或形狀複雜的鑄件，產生缺陷的可能性較大

- (    )澆鑄過程需考慮的因素，下列何者正確？ (A)排氣容易之鑄模澆速應慢 　(B)流動性較差之材料其澆鑄速度應較快 (C)溶液溫度較低時澆速應快 　(D)薄鑄件澆速應慢

- (    )澆口陶管是由耐火黏土高溫胚燒而成，下列敘述何者正確？ (A)可防止沖砂缺陷 　(B)可重複使用 　(C)可提高鑄件品質 　(D)降低砂模製作成本

- (    )銅合金鑄件可用下列何種鑄造法來生產？ (A)低壓鑄造法 　(B)砂模鑄造法 　(C)熱室壓鑄鑄造法 　(D)冷室壓鑄鑄造法

- (    )下列何種是化學性黏結砂模？ (A)呋喃砂模 　(B)殼模 　(C)濕砂模 　(D)CO2砂模

- (    )濕砂機械造模法的優點有那些？ (A)生產效率高 　(B)鑄件鑄疵最少 　(C)生產週期短及鑄件成本低 　(D)機械加工量最少

- (    )鑄模澆注防止金屬液外洩以何種方式處理？ (A)壓重鐵塊 　(B)鉗夾具 　(C)加高上砂箱高度 　(D)提高模砂粒度

- (    )下列何種模型在造模時可不考慮拔模斜度？ (A)保麗龍模 　(B)金屬模 　(C)鬆件模型 　(D)蠟模型

- (    )砂心於模穴內有那些固定的方式？ (A)木條 　(B)塑膠條 　(C)砂心撐 　(D)砂心座

- (    )鑄模之模砂應考慮下列何種特性？ (A)透氣性 　(B)耐火性 　(C)低回收性 　(D)強度

- (    )下列何者一般濕砂模的黏結材料？ (A)煤粉 　(B)木節黏土 　(C)石墨 　(D)火山黏土

- (    )金屬液的靜壓力愈大則下列敘述何者正確？ (A)滲入鑄模砂越深 　(B)滲入鑄模砂越淺 　(C)鑄件黏砂越嚴重 　(D)鑄件越不容易黏砂

- (    )適用於鑄鋼的熔解設備為？ (A)熔鐵爐 　(B)電弧爐 　(C)轉爐 　(D)感應電爐

- (    )鑄鐵的內部大多由那些組織構成？ (A)石墨 　(B)肥粒鐵 　(C)波來鐵 　(D)沃斯田鐵

- (    )影響普通鑄鐵的主要元素除了碳及矽外，還包含那些？ (A)錳 　(B)鋁 　(C)硫 　(D)磷

- (    )鋁合金鑄造時要獲得較小結晶顆粒，可採用何種方法？ (A)熱室鑄造法 　(B)採用金屬模鑄造 　(C)降低澆鑄溫度 　(D)添加細化劑

- (    )有關鑄銅的種類及性質，下列敘述何者正確？ (A)黃銅為銅與錫的合金 　(B)通常黃銅的流動性優於青銅 　(C)古時候銅製器皿多為黃銅鑄件 　(D)適當的錫含量能提高銅的硬度及抗拉強度，但錫含量太高，其延性也會迅速降低

- (    )下列何者為「CNS 2472 G3038灰口鑄鐵件」之種類符號？ (A)FC 100 　(B)FC 200 　(C)FC 300 　(D)FC 400

- (    )下列何者為「CNS 2869 B2118球狀石墨鑄鐵件」之種類符號？ (A)FCD 350-22 　(B)FCD 500-7 　(C)FCD 800-2 　(D)FCD 900-1

- (    )依「CNS 2869 B2118球狀石墨鑄鐵件」之規定，下列何項目為強制性規定？ (A)硬度 　(B)抗拉強度 　(C)降伏強度 　(D)衝擊試驗之沙丕(Charpy)吸收能量

- (    )依「CNS 15293 H3175鋁合金鑄件」之規定，下列何項目為強制性規定？ (A)降伏強度 　(B)抗拉強度 　(C)伸長率 　(D)化學成分

- (    )鋁合金添加下列何種元素後，可藉由熱處理強化其機械性質？ (A)鎂 　(B)銅 　(C)鈦 　(D)鋅

- (    )灰口鑄鐵具有優良之耐磨耗性，經常被運用在軸承、機床、汽缸和剎車等摩擦元件，下列材料特性那些是灰口鑄鐵常被採用的主要原因？ (A)石墨可為固體潤滑劑 　(B)硬度高 　(C)耐熱衝擊性良好 　(D)吸震能大

- (    )金屬熔解過程中主要希望去除之不利物質為何？ (A)夾雜物 　(B)雜質元素 　(C)熔體溶解之氣體 　(D)主合金元素成分

- (    )融熔金屬中之氣體對凝固後的鑄件在品質上有何影響？ (A)鑄件硬度降低 　(B)鑄件耐負荷能力降低 　(C)產生微觀裂紋，使鑄件變脆 　(D)收縮孔被吸出之氣體佔有，影響補縮，使鑄件不致密

- (    )減少合金熔煉吸氣量，下列何者為正確作法？ (A)對爐料進行除鏽、清潔處理 　(B)高溫熔煉，以利氣體逸散 　(C)烘乾爐襯和澆鑄工具 　(D)縮短熔煉時間，以避免液體金屬和爐氣的接觸

- (    )在熔鑄過程中，可以下列何種方法進行晶粒細化，以使鑄件強韌性增加？ (A)以高溫進行澆注，使液態金屬中之晶核在開始凝固前有充分時間形成 　(B)以冷激方式，增大凝固之過冷度 　(C)液態金屬中添加能促進生核或抑制晶核成長之物質 　(D)液態金屬結晶時附加震動機制，使初晶粒分裂形成新晶核

- (    )鋁合金鑄造廠在進行合金熔解中，下列何者為正確的操作原則？ (A)在澆鑄前盡量保持低溫 　(B)盡量使用純鋁錠及母合金來進行目標成分之熔配 　(C)準備澆鑄時才實施撇渣 　(D)熔煉溫度的監控採用紅外線測溫器最為可靠方便

- (    )下列何種元素，是鋁矽合金在熔煉處理中，經常被用來進行凝固晶粒細化處理之添加物？ (A)鈦 　(B)鐵 　(C)釩 　(D)硼

- (    )為了避免銅鑄件的氫氣孔缺陷，在銅合金熔煉時，常採用氧化氣氛熔解後再進行脫氧淨化作業，下列何者是經常被使用的脫氧淨化的方法？ (A)加入脫氧劑於銅合金液表面，攪拌進行擴散脫氧 　(B)添加磷銅合金進行脫氧 　(C)熔煉中產生合金鋅的沸騰閃燃除氧 　(D)真空除氣

- (    )銅、鋁合金於加工面上有針狀孔穴其可能原因為何者？ (A)熔化溫度太高 　(B)金屬液沒有除渣 　(C)車刀鈍化震紋 　(D)熔劑潮濕

- (    )量測金屬液體溫度的儀器包含那些？ (A)光學高溫計 　(B)浸入式測溫儀 　(C)紅外線測溫儀 　(D)X光照射器

- (    )使用鋼珠噴擊鑄件表面的設備包含那些？ (A)噴砂機 　(B)滾筒噴洗機 　(C)平台式噴洗機 　(D)環帶式噴洗機

- (    )對鑄鋼施行退火處理的主要目的為何？ (A)提高機械加工性 　(B)消除應力 　(C)改善韌性 　(D)提高硬度

- (    )下列屬於破壞性質的檢驗有那些？ (A)X光照相檢驗 　(B)硬度試驗 　(C)金相檢驗 　(D)疲勞試驗

- (    )下列有關洛氏硬度試驗的敘述，何者正確？ (A)HRB適用於非鐵金屬或較軟材質檢驗 　(B)HRB使用直徑1/10吋鋼球的壓痕器 　(C)HRC使用150 kg荷重 　(D)HRC使用金鋼石圓錐壓痕器

- (    )下列產能的定義，何者正確？ (A)設計產能（design capacity, DC）：指在理想狀況下所能達到的最大產出 　(B)有效產能（effective capacity, EFC）：將產品面臨之困難、機器維護之問題及品質等因素考慮之後期望最大之可能產出 　(C)實際產出(actual output, AO）：是指當生產資源用到極致時，所能達到的最大產出量 　(D)最大產能（maximum capacity, MC）：只實際達到的產出量

- (    )目視管理(Visible Management)敘述何者正確？ (A)目視管理又稱「走動式管理」 　(B)將現場作業的重要資訊予以公開，使工作同仁了解實施進度 　(C)顧客和供應商可以了解到產品作業流程，共同參與 　(D)把東西區分為要與不要，方便執行清潔作業