- 選擇題（本項共40題，每題2.5分，佔100%）

  - 鑄模中通氣性與絕熱性最佳的模型為
（A）石膏模、（B）CO2模、（C）砂模、（D）金屬模。

  - 鎂合金之比重較輕，且具電磁遮蔽性，下列加工方法何者較常用於筆電與手機等產品？
（A）沖壓法、（B）切削法、（C）壓鑄法、（D）輥壓法。

  - 殼模鑄造法中，製造殼模的原料為下列何者？
（A）乾矽砂與氯化鈉、（B）矽酸鈉與樹脂、（C）硫酸鈉與二氧化碳、（D）乾矽砂與酚醛樹脂。

  - 下列何項不屬於破壞性檢驗？
（A）金相顯微檢驗、（B）敲擊檢驗、（C）疲勞檢驗、（D）抗拉強度檢驗。

  - 何種模型可以不考慮拔模裕度？
（A）分型模、（B）蠟模型、（C）整體模、（D）鬆件模。

  - 下列方法中那一項不可能探測出鑄件內部的氣孔？
（A）滲透液法、（B）放射線法、（C）超音波檢驗法、（D）顯微鏡金相檢驗。

  - 自來水公司所使用之長鑄鐵管，乃是下列何種方式鑄造而成？
（A）水平式真離心鑄造法、（B）水平半離心鑄造法、（C）垂直式真離心鑄造法、（D）垂直式半離心鑄造法。

  - 鑄造時應在砂模上開一個澆鑄金屬之澆口，其最佳位置為
（A）砂模孔正上方、（B）距砂模孔約25mm處、（C）砂框之四角上、（D）距砂框約25mm處。

  - 下列敘述鑄模種類何者有誤？
（A）表面乾燥模是在地坑內製作、（B）呋喃模適用於消散模型鑄模和砂心之製作、（C）二氧化碳模缺點是舊砂難回收、（D）濕砂模的鑄模強度比乾砂模弱。

  - 二氧化碳模法係以二氧化碳氣體使水玻璃硬化成模之法，一般水玻璃用量約為？
（A）3%以下、（B）5～6%、（C）15～20%、（D）30%以上。

  - 下列有關消散模型之敘述，何者不正確？
（A）不需要拔模裕度與加工裕度、（B）澆鑄速率應快、（C）以發泡聚苯乙烯製成、（D）模型構造簡單。

  - 下列有關取出模型之敘述，何者不正確？
（A）啞鈴應製成分割模型、（B）鳩尾槽應製成鬆件模型(組合模型)、（C）小鑄件應製成附澆口系模型、（D）吊鐘應製成分部模型(分段模型)。

  - 鑄件之中空部分或其外型凹入部分，造模時難以順利製出時，可以利用一種嵌入件來達成，此嵌入件稱為
（A）砂心、（B）鬆件、（C）塞塊、（D）擋塊。

  - 鎂、鋁、銅合金產品最適合下列何種加工方法做大量生產？
（A）熱室壓鑄法、（B）切削法、（C）冷室壓鑄法、（D）瀝鑄法。

  - 不銹鋼高爾夫球桿頭形狀複雜，熔點高，適合用下列哪種方法製造？
（A）石膏模鑄造法、（B）脫蠟鑄造法、（C）壓鑄模鑄造法、（D）瀝鑄法。

  - 大型齒輪模型，為節省模型費，其模型只有整體模型的六分之一或八分之一，稱為
（A）分部模型、（B）分割模型、（C）嵌模板模型、（D）鬆件模型。

  - 火車輪鑄件宜採用何種方法製造？
（A）真離心鑄造法、（B）半離心鑄造法、（C）離心力加壓鑄造法、（D）脫蠟法。

  - 呋喃模常以何種物質加速硬化？
（A）碳酸鈉、（B）硫酸鈉、（C）氫氧化鈉、（D）磷酸。

  - 欲使砂心能耐高溫及表面光滑，需塗刷
（A）水玻璃液、（B）木炭液、（C）石墨液、（D）石灰液。

  - 連續鑄造法的冷卻方式大都採用
（A）油冷式、（B）氣冷式、（C）爐冷式、（D）水冷式。

  - 下列有關製管之敘述，何者有誤？
（A）有縫管比無縫管之強度大、（B）熔接法用於有縫管之製造、（C）穿孔法適於製作無縫鋼管、（D）擠製法適於製作非鐵金屬管

  - 常見之鐵絲、銅線製品由何種製得？
（A）鍛造、（B）滾軋、（C）抽拉、（D）擠製。

  - 下列那一項不是熱作的缺點？
（A）高溫易於氧化，產生鏽皮脫落、（B）表面粗糙，缺乏光平的外觀，尺寸甚難精確、（C）高溫作業的設備及維持費用較高、（D）易產生殘留應力。

  - 電纜線欲披覆鉛，可用下列何種方法製得？
（A）沖擊擠製、（B）覆層擠製、（C）高速擠製、（D）胡克擠製。

  - 擠製金屬管時，管的內徑由那項來控制？
（A）模孔、（B）滾輪間距、（C）心軸直徑、（D）滾輪直徑。

  - 下列製品的製造方法何者最不適宜？
（A）鋁門窗框、冰箱橡膠封條等製品可利用擠製製作方法製得、（B）可壓褶管可用高速擠製方法製得、（C）一般汽車牌照或名牌之花紋可用壓浮花法製得、（D）常見之鐵釘釘頭製造可用端壓冷鍛法製得。

  - 有關珠擊法之敘述，下列何者不正確？
（A）可消除鑄件表面鑄砂及鏽皮清除、（B）可增加工件抗疲勞強度、（C）屬於冷作加工方法、（D）使工件表面產生凹陷，對其表面產生拉應力。

  - 材料塑性加工包括冷加工及熱加工，下列敘述何者不正確？
（A）熱加工時材料常加熱至接近熔點溫度、（B）冷加工較熱加工所需的作用力大、（C）冷加工可以提升金屬材料的強度、（D）冷加工後金屬材料內部會產生殘留應力。

  - 金屬冷作加工，下列敘述何者正確？
（A）延性增大、（B）展性增加、（C）硬度強度增高、（D）硬度強度減弱。

  - 會因慣性而不適用於長工件之滾軋係指何種滾軋方式？
（A）雙重往復式、（B）三重連續式、（C）四重式、（D）叢集式。

  - 假設鋼、銅、鋁、鉛的再結晶溫度分別為600℃、200℃、150℃、5℃，則下列何種材料在室溫進行塑性加工時即可稱為熱作？
（A）鋼、（B）銅、（C）鋁、（D）鉛。

  - 一金屬材料進行拉伸試驗，其結果如下圖所示，若要進行塑性加工，採用下列何種大小的工作應力(MPa)較合適？

（A）350、（B）420、（C）650、（D）780。

  - 若鐵的沸點為2862℃，熔點為1538℃，再結晶溫度為450℃，下列何種溫度適合進行熱作塑性加工？
（A）300℃、（B）600℃、（C）1600℃、（D）3000℃。

  - 熱作的定義係指工件在什麼溫度狀態下，施以外力，使其產生塑性變形的加工法？
（A）退火溫度以下、（B）退火溫度以上、（C）再結晶溫度以下、（D）再結晶溫度以上。

  - 機器上需要高強度或耐衝擊的元件，如曲軸、連桿以及各種工具，大多以下列何種加工法成形？
（A）鍛造、（B）鑄造、（C）粉末冶金、（D）電積成形。

  - 醫院用來注射藥液的針頭，大多採用何種加工方法製成？
（A）滾軋、（B）抽拉、（C）擠製、（D）沖壓。

  - 下列何者非高能量成型法？
（A）爆炸成型法、（B）電氣液壓成型、（C）磁力成型、（D）粉末冶金。

  - 氧氣鋼瓶、鋼杯、壓力容器等製品，可由下列何種方法製得？
（A）滾軋、（B）抽製、（C）鍛造、（D）壓鑄。

  - 下列何種材料最適合擠製法？
（A）鋁、（B）鉬鋼、（C）鑄鐵、（D）不鏽鋼。

  - 為了使材料外型能迅速改變且又可得到精度高且粗糙度佳的表面，應對材料
（A）先冷作再熱作、（B）先熱作再冷作、（C）冷作、（D）熱作。