| 市 立 新 北 高 工 113 學 年 度 第 1 學 期 第 二 次 段 考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機械製造 | 命題 教師 | 周明誼 | 審題 教師 | 模具科教學研究會議 | 年級 | 一 | 科別 | 模具 | 姓名 |  |  |  | 是 |

單選題 (每題2.5分，共40題，100分)

1. (　)下列敘述何者與刮板模型無關？(A)對稱件　(B)迴轉體　(C)啞鈴　(D)手工造模

2. (　)有關鑄造使用之冒口(Riser)，下列何者不是其最主要的功用？
(A)有助於排渣與排氣　(B)加速鑄件之冷卻速度　(C)可觀察鑄造模穴內之金屬熔液是否灌滿　(D)保持部分熔融金屬維持液態，以補充鑄件凝固收縮所需金屬熔液

3. (　)下列何者屬於金屬模鑄造法？(A)壓鑄法　(B)石膏模法　(C)脫蠟法　(D)抽拉鑄法

4. (　)下列有關銅合金冷室壓鑄之敘述何者正確？(A)壓鑄模之材質為青銅　(B)所需壓力比熱室法低　(C)鑄件可比熱室法大　(D)澆鑄速度比熱室法高

5. (　)下列敘述何者不正確？(A)矽可幫助析出石墨，並可增加鐵水流動性　(B)欲除去鐵水中之硫分，可加入矽　(C)鐵水之澆鑄溫度比熔點高10～20%　(D)為避免鐵水氧化，可在液面加碳粉

6. (　)下列何者不是良好的鑄件模型(木模)設計所需考慮的裕度？(A)收縮裕度(B)加工裕度(C)變形裕度　(D)腐蝕裕度。

7. (　)有關鑄件模型設計原則之敘述，下列何者不正確？(A)鑄件內外尖角處應改成圓角　(B)鑄件應避免斷面變化大　(C)鑄件輪輻之輻條設計數目應為偶數　(D)鑄件肋條應避免十字交叉。

8. (　)熱作是在再結晶溫度以上將金屬塑性變形，而且熱作並不一定要在絕對高溫下加工，下述常用金屬中那一種之熱作溫度在室溫以下？(A)鋁　(B)鉛　(C)銅　(D)金

9. (　)下列有關連續鑄造法之敘述，何者不正確？(A)將熔融的金屬液，連續注入具有空冷式的鑄模內，使其迅速凝固，再從鑄模的另一方向連續抽出鑄件　(B)鑄件通常均為斷面均一的長條狀　(C)鑄件長度不受限制，斷面形狀均一　(D)效率最高

10. (　)下列有關壓擠鑄造法之敘述，何者不正確？(A)金屬在高壓下與鋼模接觸，會增加熱交換的速度，而得到顯微結構很細緻、機械性質良好的鑄件　(B)壓擠鑄造法所須之壓力比鍛造高　(C)又稱為液體金屬鍛造法　(D)用於鑄造低熔點的非鐵金屬鑄件

11. (　)下列有關熱作之敘述，何者不正確？
(A)所需成形力小　(B)製品的強度、硬度大幅增加　(C)機件因氧化而降低表面品質　(D)氣孔變小或消失

12. (　)下列何種工作條件可以獲得較大的冷作加工限度？(A)材料延展性低　(B)晶粒尺度大　(C)合金　(D)硬度大

13. (　)有關鑄件柱狀區之敘述，何者正確？
(A)位於鑄件的最外側　(B)為長條形的柱狀晶粒　(C)晶粒以任意方向結晶　(D)雜質最少

14. (　)下列有關取出模型之敘述，何者不正確？
(A)啞鈴應製成分割模型　(B)鳩尾槽應製成鬆件模型　(C)大量生產小型鑄件應製成附澆道系模型　(D)吊鐘應製成分部模型

15. (　)下列有關鑄造用砂之敘述何者不正確？(A)鑄砂之形狀有結合形、多角形、近多角形與圓形等，翻砂工廠最常用的是多角形　(B)澆鑄前，模砂應具備適當強度　(C)模砂的黏結劑有黏土、水玻璃及熱硬性樹脂等。一般模砂中用得最多的是黏土，其主要成分是氧化鋁　(D)表砂位於模穴表層，為了增加鑄件表面光平度，通常用細的砂

16. (　)下列有關鑄造之敘述，何者不正確？
(A)高爾夫球桿的球桿頭，經常是以脫蠟法製作　(B)在鑄造作業中，任何模型均具有拔模裕度以易於拔模　(C)真離心鑄造法適用於管件之製造　(D)不鏽鋼製之90度自來水肘管應選用脫蠟法鑄造

17. (　)下列何者不正確？(A)金屬種類影響加工裕度　(B)金屬種類影響收縮裕度　(C)澆鑄溫度影響拔模裕度　(D)砂模穴製作時，模砂搗得越密實，砂模穴越堅強，排氣性越差

18. (　)下列有關模型之敘述何者正確？(A)木材的價格便宜又好加工，需大量生產的鑄件，大都用木材來做模型　(B)消散模型之澆鑄速度應較一般砂模慢　(C)從砂模中取出模型之前，需作前後左右的輕敲振動，使模穴微微擴大而脫離模型以利起模，稱為拔模裕度　(D)鑄件斷面數集中的部位排熱不易，容易形成收縮孔及應力，所以應該設法減少聚集數

19. (　)下列何者與鑄模之透氣性無關？(A)澆池　(B)冒口　(C)溢放口　(D)通氣孔

20. (　)砂心又稱為心型，下列有關其用途之敘述，何者不正確？
(A)可在模穴內之任意位置　(B)補給收縮所需金屬液　(C)有乾砂心與濕砂心　(D)形成鑄件的中空部分

21. (　)下列敘述何者不正確？(A)磷可增加鐵水之流動性，但會增加鑄件脆性　(B)最常用之包模鑄造法是脫蠟法　(C)精度最高之鑄造法是壓鑄法　(D)鉛適用於冷室壓鑄法

22. (　)下列敘述何者與重力壓鑄法無關？
(A)重力澆鑄　(B)模具可重複使用　(C)適合鑄造薄件或形狀複雜之鑄件　(D)鑄模為金屬或石墨

23. (　)鑄鋼之何種溫度最高？(A)再結晶溫度　(B)熔點　(C)澆鑄溫度　(D)熔解溫度

24. (　)下列有關冷作加工的敘述何者不正確？(A)細結晶的金屬較易實施，因其延展性高　(B)冷作件的硬度及強度增加，但延展性降低　(C)冷作工件可維持較精密的尺寸公差　(D)冷作後金屬內部有殘留應力

25. (　)下列有關塑性加工之敘述何者正確？(A)將金屬材料置於上下兩個反向轉動的滾輪之間，以連續塑性變形的方式通過，達到軋薄或改變斷面形狀目的的加工法稱為旋壓　(B)高能率成形之縮寫為HREF，具有模具費用低、製品精度高及生產費用低等優點　(C)金屬材料冷作產生應變硬化原因為原子排列有差排、結晶內部碎散與原子格子變形　(D)塑性加工時之材料受力應大於彈性限度，小於降服應力

26. (　)鑄造時若模型太薄而不能承受製作砂模時搗砂所施之壓力，選用下列那一種模型最適合？
(A)鬆體模　(B)分型模　(C)嵌板模　(D)刮板模

27. (　)下列四種材料常被用來製作模型，在造模完成後何者可以不需要從鑄模中先被移除，就可進行熔融金屬液澆鑄的步驟？(A)檜木　(B)鋁合金　(C)松木　(D)聚苯乙烯（PS）

28. (　)鑄件的交角部位需製成圓角之主要原因為
(A)外形美觀　(B)防止因結晶組織所導致的強度降低　(C)維護使用時的安全　(D)降低材料成本

29. (　)有關機械造模的敘述，下列何者為錯誤？(A)乃以機械代替手工之捶砂　(B)乃以機械代替手工之反轉砂模、拔模　(C)須熟練得技術操作者　(D)模砂由機械震動、擠壓、拋砂代替手工

30. (　)下列金屬模敘述何者不正確？
(A)低壓永久模屬於金屬模，適合大量生產(B)低壓永久模之鑄件較為密實且品質純淨、尺寸精確，但是廢料損失多　(C)瀝鑄法屬於金屬模，適宜製作中空薄壁鑄件　(D)重力永久模鑄造法屬於金屬模，所生產的鑄件具有不含砂、表面光滑、尺寸精確與組織細密

31. (　)下列何種鑄造模型可多次使用？(A)砂模　(B)CO2模　(C)泥土模　(D)金屬模

32. (　)半離心鑄造法鑄得鑄件形狀為何？(A)空心　(B)實心但組織緊密度鬆散　(C)實心且組織緊密度均勻　(D)半實心

33. (　)下列離心鑄造法之敘述何者正確？(A)因離心力作用，雜質先拋出　(B)製作砂心以獲得中空鑄件

(C)由於離心力作用，致使金屬填充能力較差　(D)不適合鉛青銅、鎂鋁合金等易產生比重偏析的合金

34. (　)金屬材料在再結晶溫度以上之溫度所得之鍛件，其晶粒呈(A)多角形　(B)圓形　(C)月牙形　(D)纖維狀

35. (　)下列砂模鑄造模型種類之敘述何者錯誤？(A) 鑄造作業所使用之模型中，消散模型於澆鑄前不必自鑄模中取出，其最常使用之材料為聚苯乙烯　(B)剖分模型適於對稱形狀而無法從鑄模中取出之鑄件　　(C)鳩尾槽、鳩尾座形狀之鑄件可以分段模型鑄造　(D)附流路模型可一次澆鑄數個小型鑄件

36. (　)下列何者不是模砂應具備的特性？(A)透氣性要好　(B)崩散性要佳　(C)結合性要大　(D)模砂顆粒要大

37. (　)下列離心鑄造法之特色敘述何者錯誤？(A)鑄件組織緻密強度最大部分是內表面　(B)垂直式真離心鑄造法之製品內部呈拋物面　(C)真離心式鑄造法，較適於圓管狀工件鑄造　(D)半離心鑄造法鑄得鑄件形狀是實心且緊密度均勻

38. (　)下列金屬澆鑄之澆鑄溫度敘述何者錯誤？(A)形狀複雜且薄的鑄件，必須用較高溫來澆鑄

(B)一般澆鑄溫度應高於金屬熔點10～20％　(C)一般熔解溫度應高於澆鑄溫度約50～100℃　(D)溫度高低為：金屬熔點＞澆鑄溫度＞熔解溫度

39. (　)下列有關金屬材料熱作加工的敘述，何者不正確？
(A)金屬內部之雜質經加工而變細小，並可使材料組織均勻化　(B)可使機械性質如強度、韌性，均勻性因而改善　(C)在再結晶過程中會產生材料之殘留應力　(D)在再結晶過程中不會產生加工硬化現象

40. (　)下列有關塑性加工的敘述，何者正確？(A)鉛常在室溫(25℃)加工，因為沒有加熱所以屬於冷作

(B)加工同一工件，冷作所需的成型壓力比熱作大　(C)熱作的溫度在材料的再結晶溫度以下

(D)熱作製成的工件尺寸比冷作精確