| 市立新北高工 1 10 學 年 度 第 2 學期第 1 次段考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 吳珠鈺 | 審題 教師 | 洪宜芳 | 年級 | 一 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

- 選擇題（共 30 題，每題 3 分，共 90 分）

01.【     】使鋼件之變態溫度下降，且變態速度變得遲緩之元素為
(A) 鉻　(B) 鉬　(C) 錳　(D) 矽

02.【     】鎳與鉻均能增加鋼件之硬度外，尤能增加其
(A) 熱脆性　(B) 冷脆性　(C) 延性　(D) 耐磨性、耐蝕性

03.【     】碳化物合金中最常用的是
(A) 碳化鎢　(B) 碳化鈦　(C) 碳化矽　(D) 碳化銅

04.【     】不鏽鋼含鉻在_______以上
(A) 8%　(B) 12%　(C) 15%　(D) 20%

05.【     】下列何者非高強度低合金鋼的主要用途？
(A) 建築鋼架　(B) 加工用刀具　(C) 橋梁用鋼　(D) 火車車廂

06.【     】碳化物刀片（Cemented carbide）銲接於刀柄所用的銲料為
(A) 銅　(B) 錫　(C) 鉛　(D) 鋅

07.【     】磁心材料本身不具磁性，但置於磁場中能馬上變為很強的磁石，而當磁場消失其 磁性能立刻消失。下列何者可當磁心材料

(A)矽鋼 (B)鉻鋼 (C)鎳鋼 (D)錳鋼

08.【     】有關鑄鐵特性，下列敘述何者不正確？

(A)石墨分佈愈均勻則抗拉強度愈好

(B)灰鑄鐵潤滑性佳及具有制震能皆是因為具有石墨

(C)工具機鑄造成型的床台，長時間置於室外，其內應力會消失稱為鑄鐵的成長

(D)Si 會促進石墨化；Mn 會抑制石墨化

09.【     】具二次硬化效果的鋼是

(A)高速鋼 (B)易切鋼 (C)彈簧鋼 (D)軸承鋼

10.【     】鑄鐵之含碳量通常在
(A) 0.2∼0.67%　(B) 0.1∼1.8%　(C) 2.0∼6.6%　(D) 3∼8%

11.【    】過共晶鑄鐵的組織為______的混合組織
(A) 肥粒鐵＋波來鐵　(B) 波來鐵＋沃斯田鐵　(C) 波來鐵＋雪明碳鐵　(D) 肥粒鐵＋雪明碳鐵

12.【     】把鑄鐵加熱至A1 變態點以後反覆進行加熱，體積會發生膨脹而產生裂痕，此種現象稱為鑄鐵
(A) 脫碳　(B) 石墨化　(C) 成長　(D) 季化

13.【     】下列何者為強磁性體

(A)Fe、Co、Ni (B)Al、Pt (C)Mn、Cr (D)Au、Ag

14.【     】把碳以外的元素換算成相對應的含碳量，再加上原來的碳量，所得到的值稱為 
(A) 含碳量　(B) 含非碳量　(C) 碳當量　(D) 碳增量

15.【      】當鎳鉻不鏽鋼被加熱至500∼900°C 之間時，容易產生為
(A) 脆化　(B) 析出硬化　(C) 粒間腐蝕　(D) 硬度強化

16.【      】鑄件中含______量多時，可使鑄鐵石墨含量增加。 
(A) 磷　(B) 錳　(C) 矽　(D) 硫

17.【      】 製造碳化鎢刀具時，所加入之鈷，主要作用為在燒結時

(A)避免氧化 (B)避免脆化 (C)提高韌性 (D)產生液相

18.【      】在灰鑄鐵的組織中，何種組織含量較少？
(A) 肥粒鐵　(B) 雪明碳鐵　(C) 石墨　(D) 波來鐵

19.【      】 改善金屬材料之切削性的方法，可從其化學成分方面來著手，例如快削鋼乃是在 鋼料中加入

(A)鎳、鉻 (B)鉛、硫 (C)錳、銻 (D)鎳、鎂 等元素即可達到目的。

20.【      】球狀石墨鑄鐵即
(A) 展性鑄鐵　(B) 延性鑄鐵　(C) 白鑄鐵　(D) 冷硬鑄鐵

21.【     】最能增加鋼之硬化能的元素是
(A) 錳　(B) 鉬　(C) 鉻　(D) 鋁

22.【     】製造機械，如希望機械之抗震能力佳，應選用
(A) 碳鋼　(B) 合金鋼　(C) 鑄鐵　(D) 高速鋼

23.【     】高強度低合金鋼係將合金元素滲入鋼中並溶入______中，以改善其機械性質。
(A) 麻田散鐵　(B) 波來鐵　(C) 肥粒鐵　(D) 雪明碳鐵

24.【     】展性鑄鐵之原料為
(A) 灰鑄鐵　(B) 白鑄鐵　(C) 斑鑄鐵　(D) 延性鑄鐵

25.【     】下列何種元素可以改善 18-8 鋼的銲接弱化

(A)Al、Cr、Mo (B)Ti、Nb、Ta (C)W、Cr、V (D)Mn、Co、Ni。

26.【     】鑄件長時間置於屋外可自然產生退火，此現象稱為
(A) 季化　(B) 退火　(C) 成長　(D) 韌化

27.【     】氮化鋼的最大優點為工件處理後不必再實施______，因此工件比較不會彎曲變形。 
(A) 滲碳　(B) 熱處理　(C) 塑性加工　(D) 銲接

28.【     】為使鑄鐵之強度、硬度、耐磨耗性很高，必須施行的熱處理為
(A) 退火、回火　(B) 正常火、退火　(C) 淬火、回火　(D) 正常化、回火

29.【     】32××代表 
(A) 鎢鋼　(B) 鉻鋼　(C) 鎳鉻鋼　(D) 矽錳鋼

30.【     】有關鑄鐵下列敘述何者不正確？

(A)鑄鐵是指含碳量在2.0%～6.67% 之間的鐵－碳合金

(B)含Si 多，冷速慢，碳易形成石墨

(C)含Si 少、冷速快，碳與鐵化合成Fe3C

(D)鑄鐵的共晶點在910℃

二、問答題（每格 2 分 ，共 10 分）

1. 鑄鐵中碳存在的狀態可分為哪兩種？

答： (1) 石墨：石磨以碳的原態單獨在鑄鐵中存在，成薄片狀，質地柔軟， 又稱為                         。

(2) 化 合 碳： 碳 與 鑄 鐵 中 的 鐵 化 合 而 成 為 碳 化 鐵（Fe3C 即                            ）強度大，質硬而脆者稱為灰鑄鐵，其組織為波來鐵和石墨的混合。

2.請完成下列表格：

| 鐵碳平衡圖( 準安定平衡圖) | 鐵-雪明碳鐵系( Fe-Fe3C ) | 矽含量少且冷卻速度 ，易形成化和碳，化和碳的質硬而脆。 |
| --- | --- | --- |
| 鐵碳複平衡圖(安定平衡圖) | 鐵- 系 ( Fe-C ) | 矽含量多且冷卻速度 ，碳易析出成石墨，石墨質軟，成片狀或球狀。 |

三、加分題（共 3 分）

- 鋼中加入特殊元素對Ar1變態點及變態速度之影響：

| 變態溫度 | 變態速度 | 合金元素 |
| --- | --- | --- |
| 下降 | 遲緩 | Mn、Ni |
| 升高 | 遲緩 | 、 、 |
| 升高 | 影響不大 | Si、Al、Co、V、P |
| 無影響 | 無影響 | Cu、S |

寫完了，再檢查一次吧！