- 單選題：每題2.5分，共100分。

(   )  1.冷卻水流在模具冷卻管道內的流動最好是成
(A)穩流　(B)亂流　(C)緩流　(D)層流。(出處：Ch6)

(   )  2.成形品在頂出的垂直方向之凸出或凹入，會使成形品無法順利脫模者稱為
(A)肩角　(B)嵌件　(C)凸轂　(D)凹陷。(出處：Ch5)

(   )  3.過小的橫澆道會造成
(A)成形品充填不足　(B)浪費塑料　(C)成形品產生毛邊　(D)作業時間延長。(出處：Ch4)

(   )  4.豎澆道為了順利脫模，一般錐度約使用
(A)2°～4°　(B)4°～6°　(C)6°～8°　(D)8°～10°。(出處：Ch4)

(   )  5.定量塑料溫度變化攝氏1度時，吸收或放出之熱量稱為
(A)比熱　(B)熔解潛熱　(C)全熱量　(D)熱傳導率。(出處：Ch6)

(   )  6.以分件模成形外螺紋時，會有何缺點
(A)螺紋有分模線　(B)只能用於小成品　(C)較浪費時間　(D)硬質塑料無法加工。(出處：Ch5)

(   )  7.採用脫料板頂出成形品，其優點為
(A)作用力均勻　(B)容易加工　(C)節省材料　(D)頂出速度快。(出處：Ch5)

(   )  8.塑料進入模具的入口是
(A)澆口　(B)豎澆道　(C)橫澆道　(D)冷料井。(出處：Ch4)

(   )  9.採用並聯式冷卻迴路的優點為
(A)冷卻均勻　(B)冷卻水流速快　(C)構造簡單　(D)保養容易。(出處：Ch6)

(   ) 10.三板式模具常應用的是
(A)標準澆口　(B)針點澆口　(C)扇形澆口　(D)膜狀澆口。(出處：Ch4)

(   ) 11.冷卻管道距離型腔太近時會造成
(A)冷卻效果差　(B)模溫高　(C)模面裂痕　(D)型腔表面溫度不均。(出處：Ch6)

(   ) 12.螺紋成形，使成形品或模具旋轉而脫模時，成形品上必須設有
(A)圓角　(B)補強肋　(C)凹陷　(D)止滑定位。(出處：Ch5)

(   ) 13.塑料由液態變為固態是
(A)吸熱　(B)放熱　(C)先吸熱後放熱　(D)先放熱後吸熱。(出處：Ch6)

(   ) 14.下列何者不是有凹陷成形品強制脫模必須具備的條件
(A)成形品厚度較厚　(B)塑料有足夠彈性　(C)凹陷部位在頂出方向上圓順　(D)凹陷深度不深。(出處：Ch5)

(   ) 15.理想的排氣孔位置，是在型腔中
(A)塑料最後到達處　(B)塑料流入處　(C)塑料會溢流處　(D)接近中央處。(出處：Ch4)

(   ) 16.成形螺紋的心型迴轉脫模時，最常利用＿＿＿＿來帶動。
(A)角銷　(B)連桿　(C)齒輪　(D)曲軸。(出處：Ch5)

(   ) 17.帶動分件模的角銷，其傾斜角度不宜大於
(A)5°　(B)25°　(C)45°　(D)65°。(出處：Ch5)

(   ) 18.當模具溫度需在100℃以上時，控制模溫應使用應使用
(A)冷凍機　(B)散熱機　(C)水循環式模溫機　(D)油循環式模溫機。(出處：Ch6)

(   ) 19.面積較大的平板狀成形品，塑料以平行方向流入型腔，充填均勻，可使用
(A)環形澆口　(B)盤形澆口　(C)垂片澆口　(D)膜狀澆口。(出處：Ch4)

(   ) 20.模具中的冷卻管道加工，一般最常使用方法為
(A)隔板法　(B)鑽孔法　(C)溝槽法　(D)間接冷卻法。(出處：Ch6)

(   ) 21.模具中的冷卻管道間之中心距離最大可約為管徑之
(A)2倍　(B)5倍　(C)8倍　(D)12倍。(出處：Ch6)

(   ) 22.塑膠模具在模具開啟時，將豎澆道及橫澆道拖離模具的零件是
(A)導銷　(B)止銷　(C)拉料銷　(D)復歸銷。(出處：Ch5)

(   ) 23.空氣頂出適用於＿＿＿＿的成形品頂出。
(A)較小型　(B)厚度較薄　(C)側面凹陷　(D)底部有孔。(出處：Ch5)

(   ) 24.塑膠模具中最常用的頂出方法是
(A)頂出套筒　(B)空氣頂出　(C)頂出銷　(D)脫料板。(出處：Ch5)

(   ) 25.豎澆道通常自塑料進入處向模具內伸進的方向直徑逐漸擴大，其目的為
(A)冷卻較快　(B)提高溫度　(C)脫模　(D)排氣。(出處：Ch4)

(   ) 26.以頂出銷頂出成形品時，位置應選在
(A)成形品側面　(B)厚度較薄處　(C)脫模阻力大之處　(D)脫模阻力小之處。(出處：Ch5)

(   ) 27.塑膠模具解決有凹陷成形品頂出的方法為
(A)設置滑動模　(B)採用特殊冷卻系統　(C)利用油壓頂出　(D)以空氣頂出。(出處：Ch5)

(   ) 28.豎澆道入口端的直徑與射出成形機噴嘴口直徑相比應
(A)較小　(B)較大　(C)一致　(D)無關。(出處：Ch4)

(   ) 29.射出作業時，模具溫度低會造成
(A)生產速度慢　(B)模具變形　(C)成形品有毛邊　(D)成形品變形。(出處：Ch6)

(   ) 30.塑料流動時摩擦最小，熱損失最少的橫澆道斷面形狀為
(A)正方形　(B)梯形　(C)U字形　(D)圓形。(出處：Ch4)

(   ) 31.塑料由固態變為液態所需熱量稱為
(A)比熱　(B)界膜傳導係數　(C)熔解潛熱　(D)熱傳導率。(出處：Ch6)

(   ) 32.豎澆道入口之圓弧半徑應比射出成形機噴嘴端之圓弧半徑
(A)大　(B)小　(C)大、小均可　(D)兩者無關。(出處：Ch4)

(   ) 33.細長心型無法設置冷卻管道時，可採用
(A)套管法　(B)鑽孔法　(C)溝槽法　(D)間接冷卻法。(出處：Ch6)

(   ) 34.冷卻管道通過模具距離太長時，會造成
(A)模具強度降低　(B)模具溫度過低　(C)入出水口溫差大　(D)冷卻水流量減少。(出處：Ch6)

(   ) 35.成形品中央附近有大於豎澆道的貫穿孔，可使用
(A)環形澆口　(B)扇形澆口　(C)膜狀澆口　(D)盤形澆口。(出處：Ch4)

(   ) 36.設於豎澆道末端及橫澆道分叉部位，用以容納冷凝塑料的是
(A)澆口　(B)排氣孔　(C)型腔　(D)冷料井。(出處：Ch4)

(   ) 37.使用針點澆口為了減少壓力損失，應儘量減短澆口長度，通常約為
(A)0.8mm以下　(B)0.8～1.2mm　(C)1.2～1.5mm　(D)1.5～2.0mm。(出處：Ch4)

(   ) 38.為使模具溫度均勻，冷媒進入模具應從
(A)模具中央　(B)較高溫處　(C)較低溫處　(D)型腔內部。(出處：Ch6)

(   ) 39.使用低溫冷卻水時，為防止低溫凝固，應在水中混合
(A)異丁烯丙烷　(B)氨基甲酸　(C)丁二烯丙酸　(D)乙二醇乙烯。(出處：Ch6)

(   ) 40.模具中加工用以控制模具溫度的液體通道稱為
(A)溫度控制器　(B)模溫機　(C)冷卻管道　(D)加熱澆道。(出處：Ch6)