選擇題 (50題，每題2分，共100分)

1.(  )剪成品斷面呈現二次剪切現象時，表示①模具間隙太小②沖頭刃口鈍化③下模刃口鈍化④與模具間隙無關。

2. (  )沖剪間隙適中，成品斷面中約佔厚度  1/3  的面為①擠壓面②剪斷面③撕斷面④毛邊。

3. (  )沖剪間隙過大時，成品斷面有下列何種現象？①擠壓面較小②剪斷面較大③撕斷面較小④毛邊較大。

4. (  )彎曲模具試模後，發現成品彎曲部位產生裂痕，可能的原因是①沖程太小②彎曲材料太軟③彎曲材料太薄④材料彎曲半徑過小。

5. (  )判斷沖剪模具刃口是否銳利，最主要的參考依據是①模板厚度②材料厚度③成品毛邊④角間隙。

6. (  )彎曲成品高度尺寸不正確時，在需求容許下通常可以修正①沖頭 R 部②沖頭長度③下模厚度④成品材料。

7. (  )一般作業沖床試模時，通常應先①將上模固定鎖緊在沖床滑塊上②將上模固定鎖緊在沖床床台上③將沖模上下模同時固定在沖床滑塊及床台上④將下模組固定在床台上。

8. (  )下列何者不是連續沖壓模試模時應注意的事項？①模具重量②材料厚度③模具高度④送料進給長度。

9. (  )圓筒引伸模具試模後，成品材料厚度變化最小之部位為①圓筒底面②圓筒底面與側面轉彎處③圓筒側面④圓筒外緣處。

10. (  )圓筒引伸模具試模後，成品最易破裂之部位為①圓筒底面②圓筒底面與側面轉彎處③圓筒側面④圓筒外緣處。

11. (  )圓筒引伸模具試模後，針對成品最易破裂之部位宜修整①引伸沖頭底面的平整②減小引伸沖頭底面與側面間之 R 角③加大引伸沖頭底面與側面間之 R 角④引伸沖頭的外緣處。

12. (  )計算引伸胚料之面積或直徑，主要是用①圖解法和公式法②插入法和圖解法③插入法和公式法④插入法和平均法。

13. (  )一般計算引伸胚料時，假設胚料與製品圓筒厚度①相同②較厚③較薄④不一定。

14.(  	)大型板金引伸模具，常用下列那一種模具材料？①鑄鐵②低碳鋼③工具鋼④模具鋼。

15. (  )如欲引伸一個冷軋鋼板圓筒，直徑為 80mm，高 80mm，最少須幾次引伸？①1②2③3④4	次。

16. (  )	引伸前，半成品直徑為 d1，高度為 h1，引伸後直徑為 d2，高度為 h2，則引伸率為①d2/d1②d1/d2③h1/h2④h2/h1。

17. (  )	引伸沖頭直徑為  d，料片直徑為  D，料片厚度為  t，則引伸率應為①(d-t)/D②d/D③D/(d-t)④D/d。

18. (  )	多次引伸沖壓加工，M 為總引伸率，mn 為各引伸率，計算一般鋼料引伸率 M=m1×m2×m3×……×mn 式中，m 1 值常取約①0.2②0.4③0.6④0.8。

19. (  )引伸次數係依據①潤滑油②沖床大小③模具材質④胚料引伸率	來計算。

20. (  )引伸沖壓加工時，沖頭角隅圓弧半徑為 R，沖頭直徑為 d，料厚為 t，則 R 為①（4~6）t≦R≦d/3②（4~6）t≧R≧d/4③（4~6）t≦R≦d/10④（4~6）t≧R≧d/10。

21. (  )引伸沖壓加工中，引伸製品的引伸高度與直徑之比值愈大，其所需引伸的次數①無關②不變③愈多④愈少。

22. (  )	引伸沖壓加工中，引伸後直徑與引伸前直徑比值稱為①引伸強度②引伸力③引伸係數④引伸率。

23. (  )	引伸沖壓加工圓筒形時，胚料在半徑方向會受到①拉力②壓縮力③剪力④扭力。

24. (  )	引伸沖壓加工中，引伸製品的材料材質愈硬，其所需引伸的次數①愈多②愈少③不變④無關。

25. (  )	胚料引伸沖壓加工後，製品產生皺紋的原因為①下模表面不光滑②沖頭不光滑③壓料板壓力不足④料片材質不均勻。

26. (  )	有凸緣圓筒形引伸沖壓加工時，材料厚度增加最多之處為①凸緣外側②凸緣與側壁鄰接圓弧③側壁④底部。

27. (  )	深引伸模具之沖頭內部有貫穿孔，此孔的主要功能為①探視沖頭內部引伸情形②方便添加潤滑劑③排廢料④排氣。

28. (  )圓筒形引伸製品厚度增加最多的部位是①底部中間②底部角隅③側壁中間④側壁上緣。

29. (  )最容易發生引伸破裂之部位為①凸緣②側壁③底部角隅④底部。

30. (  )引伸沖壓加工中，可能產生杯底角隅破裂原因是①沖頭與下模間隙太大②沖頭肩半徑太小③下模肩圓弧太大④潤滑油太多。

31. (  )	引伸模具下模模肩圓弧太大，可能造成①製品破裂②底品底部凹陷③成品起皺紋④沖頭變形。

32. (  )	引伸模具的沖頭肩半徑愈大，則引伸製品在該處材料變薄之情形為①減少②增大③不變④無關。

33. (  )	胚料經引伸沖壓加工，其內部組織硬化後，若需再引伸，應施以何種熱處理？①退火②淬火③回火④表面熱處理。

34. (  )	需多次引伸之製件，決定第一次引伸深度的主要因素為①胚料厚度②模肩圓弧③引伸間隙④引伸率。

35. (  )	引伸沖壓加工中，壓料的主要作用是①使引伸材料變薄②使引伸材料變厚③增加引伸材料流動④防止起皺。

36. (  )	引伸模具的下模模肩半徑愈大，則材料流入下模時阻力①時大時小②減小③增加④維持不變。

37 (  )下列何者不是引伸間隙過大造成的現象？①摩擦力變小②引伸力增加③精度控制不易④製品易變形。

38 (  )下列何者不是引伸間隙過小造成的現象？①摩擦力變大②製品變薄拉伸③引伸力減少④表面光潔度較高。

39. (  )圓筒凸鼓形引伸模具，下列何種方法無法達成凸鼓成形沖壓加工？①液體成形②滑塊成形③高壓空氣成形④橡膠或優力膠成形。

40 (  )彎形加工中，當材料厚度愈厚，其最小彎曲半徑①愈大②愈小③不變④不一定。

41 (  )彎形加工中，當材料厚度愈薄，其最小彎曲半徑①愈大②愈小③不變④不一定。

42 (  )彎形加工中，下列何者對回彈角度沒有影響？①彎曲半徑②下模模肩圓弧半徑③彎形沖頭長度④彎形深度。

43 (  )彎形加工中，下列何者與回彈角度成反比？①製品曲率半徑②製品彎曲角度③沖切力大小④慣性矩。

44 (  )彎形加工中，下列何者與回彈角度成正比？①沖切力大小②慣性矩③製品彎曲角度④應力集中因子。

45 (  )L形彎形加工中，當彎形沖頭與下模之間隙愈大，則製品的回彈角度①愈大②愈小③不變④不一定。

46 (  )V 形彎形加工中，可使用過量變形法以改善回彈現象，其做法為①增加沖頭尺寸②減少沖頭前端斜面與母模接觸面積③增加沖頭厚度④減少母模模肩圓弧半徑。

47. (  )	U 形彎形加工中，可使用反向彎曲法以改善回彈現象，減少回彈量，此法是增加材料的①彈性係數②降服強度③潛變④應變硬化。

48 (  )一般沖頭只能上下往復運動，欲使沖頭進行水平方向的左右移動，下列機構何者無法達此目的？①蘇格蘭軛②曲柄滑塊③角銷滑塊④凸輪。

49 (  )欲在一次往復沖程即完成多重角度的彎形加工，應採用何種模具？①L 形彎形模②V 形彎形模③U 形彎形模④滑塊模。

50 (  )滑塊彎形模具中，若沖頭與滑塊的接觸面呈 45°，當沖頭與滑塊接觸後繼續下降 5mm，則滑塊水平移動距離為①2.5mm②5mm③7.07mm④10mm。