- 單選題 40題，每題2.5分，共100分。

1.	 (    )黃銅欲避免季裂，須施以低溫退火，其溫度約

(A) 100～150℃ 　(B) 200～250℃ 　(C) 300～350℃ 　(D) 450～500℃

2.	(    )為使黃銅容易切削，一般添加少量的

(A)鉛 　(B)錫 　(C)鐵 　(D)鋁　以利加工

3.	(    )與純銅比較，下列對青銅所述之特性中，何者為錯誤？

(A)銅與鋅的合金 　(B)強度較高 　(C)硬度較大 　(D)耐蝕性較差

4.	(    )經常溫加工之黃銅，在使用中往往會破裂，這是因空氣中含有

(A)氧 　(B)氫 　(C)碳 　(D)氨　的關係，此現象稱為季裂

5.	(    )適用於常溫壓延加工的黃銅是

(A)八二黃銅 　(B)七三黃銅 　(C)六四黃銅 　(D)五五黃銅

6.	(    )常當電話線用的銅材為

(A)鈹青銅 　(B)鋁青銅 　(C)矽青銅 　(D)鎳青銅

7.	(    )飛機用的杜拉鋁合金是一種

(A)Al-Cu 　(B)Al-Mn 　(C)Al-Mg 　(D)Al-Cu-Mg-Mn　合金

8.	(    )內燃機活塞最適宜採用

(A)鋁、銅、鎂、鎳系合金 　(B)鋁、銅、矽、鎂系合金 　(C)矽、鋁、鎂系合金 　(D)鋁、鎂、鉛系合金

9.	(    )對X射線具遮斷能力的材料是

(A) Fe 　(B) Cu 　(C) Pb 　(D) Ni

10.	(    )白鐵皮為鍍

(A)錫 　(B)鋅 　(C)鋁 　(D)鉛　之鐵板

11.	(    )延展性最大的金屬是

(A) Cu 　(B) Ag 　(C) Au 　(D) Fe

12.	(    )24 K金表示含金

(A) 21% 　(B) 87.5% 　(C) 84% 　(D) 100%

背面尚有試題，請翻面繼續作答。

13.	(    )恆範鋼是

(A) Ni-Cu合金 　(B) Ni-Fe合金 　(C) Ni-Cr合金 　(D) Ni-Al合金

14.	(    )ADC3表示此材料為

(A)壓鑄鋁合金 　(B)鑄鋁合金 　(C)手鍛鋁合金 　(D)純鋁

15.	(    )A2017FD表示此材料為

(A)鑄鋁合金 　(B)模鍛鋁合金 　(C)純鋁 　(D)鉻鎳系不銹鋼

16.	(    )下列材料何者是Ni-Cr鋼？

(A) SAE1020 　(B) SAE3120 　(C) SAE6120 　(D) SAE1120

17.	(    )S17C之符號，表示碳鋼為

(A)含碳量平均0.17% 　(B)硬度為HB 17 　(C)抗拉強度17磅／吋2 　(D)抗拉強度17公斤

18.	(    )SS410代表此材料

(A)含碳量為0.41% 　(B)硬度為41 HRC 　(C)抗拉強度為410 N/mm2 　(D)抗拉強度為410 kg/mm2

19.	(    )下列何者屬於碳鋼

(A) SKH2 　(B) S45C 　(C) FC250 　(D) SKD5

20.	(    )下列何者屬於灰鑄鐵

(A) SKH2 　(B) S45C 　(C) FC250 　(D) SKD5

21.	(    )鋼鐵材料SAE1045，其中10是代表

(A)高碳鋼 　(B)中碳鋼 　(C)低碳鋼 　(D)一般碳鋼

22.	(    )接上題，其中45代表

(A)含碳量4.5% 　(B)含碳量0.45% 　(C)降伏強度45 kg/mm2 　(D)抗拉強度45 kg/mm2

23.	(    )下列何者是CNS鋁合金壓鑄件的符號

(A)ADC12 　(B)AC2A 　(C)A2017FD 　(D)A2618FH

24.	(    )CNS碳鋼S30C，代表含碳量約為

(A) 30% 　(B) 3% 　(C) 0.3% 　(D) 0.03%

25.	(    )SAE4050為

背面尚有試題，請翻面繼續作答。

(A)碳鋼 　(B) Ni鋼 　(C) Mo鋼 　(D) Cr鋼

26.	(    )SAE4130的鋼，其平均含碳量為

(A) 0.30% 　(B) 0.41% 　(C) 1.3% 　(D) 3.0%

27.	(    )SAE3140合金鋼中，40代表

(A)鎳鉻鋼 　(B)含鉻0.40% 　(C)含碳量為0.40 　(D)含碳量為0.40%

28.	(    )JIS規格，下列何者是不銹鋼的符號

(A) SKH55 　(B) SKD11 　(C) SUH31 　(D) SUS416

29.	(    )CNS鋼鐵符號表示法中，下列何者是鎳鉻鉬鋼﹖

(A) SNCMn540 　(B) SUJ2 　(C) SUP3 　(D) SNCM439

30.	(    )SAE鋼鐵符號表示法中，下列何者是鎢鋼

(A) SAE52120 　(B) SAE6130 　(C) SAE71650 　(D) SAE8740

31.	(    )陶瓷塊規是使用下列何種陶瓷材料製成

(A)傳統陶瓷 　(B)生化陶瓷 　(C)玻璃陶瓷 　(D)工程陶瓷

32.	(    )下列何者是熱塑性塑膠？

(A)環氧樹脂 　(B)酚樹脂 　(C)矽酯塑膠 　(D)縮醛塑膠

33.	(    )橡膠含下列何種元素會改變其硬度

(A)硫 　(B)鉛 　(C)磷 　(D)碳

34.	(    )塑膠因長期受到光與熱之作用，產生氧化與紫外線破壞等老化現象，進而導致塑膠脆裂、褪色等材質變化，為防止上述光熱傷害，於製作過程中添加

(A)增塑劑 　(B)延伸劑 　(C)觸媒 　(D)安定劑

35.	(    )網球拍或羽毛球拍是用碳纖維製成，請問是何種材料

(A)陶瓷材料 　(B)高分子材料 　(C)複合材料 　(D)橡膠材料

36.	(    )電子由價帶進入傳導帶所需的能量稱為

(A)能隙 　(B)電能 　(C)動能 　(D)位能

37.	(    )在本質半導體的矽中添加微量的三價元素(如硼、鋁、鎵)，即稱為

(A) N型半導體 　(B) P型半導體 　(C)化合物半導體 　(D)本質半導體

背面尚有試題，請翻面繼續作答。

38.	(    )P在本質半導體中，滲入下列何種雜質元素，即可成為P型半導體？

(A)銻 　(B)砷 　(C)硼 　(D)磷

39.	(    )下列何種材料是反磁性材料

(A)鋁 　(B)鉑 　(C)銅 　(D)鐵

40.	(    )可以量測材料應變量的應變計是利用下列何種材料製成

(A)液晶材料 　(B)半導體 　(C)介電材料 　(D)光纖

- 加分題，每格1分，共15分。(第二章試卷請繳交回來)

1.	青銅常用以製作軸承，其製法乃是青銅中，添加多量之　　     　以增加潤滑作用。

2.	鐘用青銅因為其聲音清脆悅耳，常鑄成寺廟的鐘，其含錫量在　　　     　　之間。

3.	銅和錫之合金稱為　  　　　；銅和鋅之合金稱為　   　　　。

4.	常用作電阻線及熱電偶之康史登銅(Constantan)是於銅中加入　   　　　。

5.	中華民國國家標準簡稱　   　　　。

6.	SAE1038是代表　   　　　。

7.	AISI1020中，10代表　   　　　鋼。

8.	JIS規格SK1，其中SK代表　   　　　鋼。

9.	SAE1045(或S45C)的碳鋼，其含碳量約　   　　　%。

10.	陶瓷材料的基本特性是硬度　   　　　、耐磨耗且耐　   　　　溫又不導電。

請再次確認題目卷和答案卡的班級、座號、姓名已填好。

請將第二張試卷繳交回來

11.	精密陶瓷依其特性與用途可分為　   　　　陶瓷、　   　　　陶瓷及　   　　　陶瓷等。