一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（    ）  1.為了使外形改變迅速，同時又可得光滑的表面，一般採用
(A)先冷作再熱作　(B)冷作　(C)熱作　(D)先熱作再冷作。【4-1】

解答 　D

（    ）  2.下列敘述磁力成型法何者有誤？
(A)生產速率高　(B)複製性良好　(C)適合形狀複雜製品　(D)不需高深操作技術。【4-3】

解答 　C

解析 　磁力成型法只適合形狀簡單製品。

（    ）  3.下列何種驅動機構的滑塊動作很像簡諧運動？
(A)單曲柄　(B)肘節　(C)偏心軸　(D)螺桿式。【4-4】

解答 　A

（    ）  4.鋁門窗框、冰箱橡膠封條等製品，可利用下列何種製作方法製得？
(A)滾軋　(B)擠製　(C)壓鑄　(D)衝壓。【4-3】

解答 　B

（    ）  5.下列何者不為砂模冒口之功用？
(A)補充金屬液　(B)使氣體逸出　(C)模型易於取出　(D)排除熔渣。【3-4】

解答 　C

（    ）  6.冷拉製管時，管子外徑係由何控制？
(A)模孔徑　(B)固定心軸　(C)滾輪直徑　(D)滾輪間距。【4-3】

解答 　A

解析 　管子外徑由模孔徑控制，管子內徑由固定心軸控制。

（    ）  7.金屬融液進入砂模前之瞬間溫度稱為澆鑄溫度，下列有關澆鑄溫度敘述何者錯誤？
(A)溫度太高，易造成砂模熔燒　(B)溫度太高，易造成縮孔現象　(C)溫度太低，易造成鑄件內含氣泡　(D)溫度太低，易造成金屬液滯流現象。【3-4】

解答 　C

解析 　鑄件內氣泡主要原因是濕砂模內水分排出不佳所致。

（    ）  8.兩側機架受力不在一條直線上，雖力小但工作面積較大，適用於剪料、條邊工作的衝床型式為
(A)拱門式　(B)凹口式　(C)傾斜式　(D)直柱式。【4-4】

解答 　A

（    ）  9.在再結晶溫度以下之溫度所鍛得之鍛件，其晶粒呈
(A)圓形　(B)三角形　(C)多角形　(D)纖維形。【4-2】

解答 　D

（    ） 10.常見之鐵絲、銅線製品由何種製得？
(A)抽拉　(B)滾軋　(C)擠製　(D)鍛造。【4-3】

解答 　A

（    ） 11.四滑塊壓床之四個驅動滑塊，互成
(A)75°　(B)60°　(C)90°　(D)105°。【4-4】

解答 　C

（    ） 12.屬於金屬熱作之方法為
(A)剪切　(B)彎曲　(C)鍛造　(D)鉚接。【4-2】

解答 　C

（    ） 13.下列敘述衝壓床何者為非？
(A)生產快速　(B)操作簡便　(C)產品品質一致　(D)適用於厚材加工。【4-4】

解答 　D

解析 　適合薄鈑金加工。

（    ） 14.何種衝壓床特別適合大壓力慢速的成型、加壓及引伸工作？
(A)液壓式　(B)螺桿式　(C)關節聯結式　(D)偏心式。【4-4】

解答 　A

（    ） 15.下列何種形式的衝床，不需移動工件就能在金屬片上作出頗複雜的彎曲？
(A)關節式　(B)轉塔式　(C)多滑塊式　(D)動力螺桿式。【4-4】

解答 　C

（    ） 16.下列敘述何者不正確？
(A)冷作的加工終止溫度係在再結晶溫度以下　(B)熱作改變工件形狀所需之能量較冷作為低　(C)熱作之工件表面較光滑　(D)冷作使金屬之結晶產生畸變。【4-1】

解答 　C

解析 　冷作之工件表面光度較佳。

（    ） 17.呋喃模所加之促進硬化劑為
(A)磷酸　(B)矽酸　(C)鹽酸　(D)硫酸。【3-3】

解答 　A

（    ） 18.壓印、擠壓或鍛造等工作選用何種衝壓床較為理想？
(A)偏心軸式　(B)曲柄式　(C)凸輪式　(D)關節式。【4-4】

解答 　D

（    ） 19.鋼料之再結晶溫度為
(A)200℃～300℃　(B)300℃～500℃　(C)500℃～700℃　(D)700℃～900℃。【4-1】

解答 　C

（    ） 20.氧氣鋼瓶、鋼杯、壓力容器等製品，可由下列何種方法製得？
(A)滾軋　(B)抽製　(C)鍛造　(D)壓鑄。【4-2】

解答 　B

（    ） 21.車輪軸適何種擠製法？
(A)衝擊擠製　(B)覆層擠製　(C)高速擠製　(D)胡克擠製。【4-3】

解答 　C

（    ） 22.金屬冷作加工，下列敘述何者正確？
(A)延性增大　(B)展性增加　(C)硬度強度增高　(D)硬度強度減弱。【4-1】

解答 　C

解析 　冷作會增加硬度強度，降低延展性。

（    ） 23.下列敘述壓床彎曲工作，何者有誤？
(A)金屬板彎曲時會發生彈回作用　(B)金屬板回彈量乃薄者比厚者小　(C)金屬板回彈量乃硬度高者比低者大　(D)進給彎曲一般用於製作大口徑之有縫管。【4-4】

解答 　B

解析 　薄金屬板彈回量較厚者為大。

（    ） 24.適於鋁、鋅、銅、鋼之薄板連續鑄造法可採
(A)往復模鑄造法　(B)Asarco抽拉法　(C)Alcoa固定殼模法　(D)Hazelett連續板模法。【3-5】

解答 　D

（    ） 25.下列有關製管之敘述，何者有誤？
(A)有縫管比無縫管之強度大　(B)熔接法用於有縫管之製造　(C)穿孔法適於製作鋼管　(D)擠製法適於製作非鐵金屬管。【4-1~4-2】

解答 　A

解析 　無縫管之強度比有縫管大。

（    ） 26.下列何者不是磁力成型法的優點？
(A)能製造複雜形狀　(B)生產速度快　(C)造型壓力均勻　(D)不需潤滑劑。【4-3】

解答 　A

解析 　磁力成型法適合製造形狀簡單工件。

（    ） 27.下列何種衝壓床，最適宜金屬板有各種不同大小及形狀之孔的衝製？
(A)傾斜式　(B)液壓式　(C)轉塔式　(D)肘節式。【4-4】

解答 　C

（    ） 28.下列各種利用金屬模的鑄造法中，何者所需的壓力最高？
(A)壓鑄法　(B)瀝鑄法　(C)低壓模鑄造法　(D)重力模鑄造法。【3-5】

解答 　A

解析 　壓鑄法需加壓方能使金屬熔液流入模穴。

（    ） 29.下列有關砂心的敘述，何者正確？
(A)濕砂心係於製作砂模時，與砂模同時製作完成　(B)砂心表面應做成粗糙面以增加金屬附著力　(C)與砂模比較，砂心應有較高強度，故應使之密實，無孔隙　(D)在砂心表面塗上一層水玻璃液，可以增加耐熱度。【3-4】

解答 　A

解析 　(B)砂心表面應光滑以增加鑄件光度；(C)砂心仍應有孔隙以具透氣性；(D)在砂心表面塗石墨液可以增加耐熱度及光度。

（    ） 30.金屬液不需特殊加壓設備而能產生力量注入鑄模內之鑄造法為？
(A)壓鑄法　(B)低壓永久模鑄造法　(C)重力永久模鑄造法　(D)離心鑄造法。【3-5】

解答 　C

（    ） 31.常用於鋼板、鋼筋及型鋼之製造法為
(A)鍛造　(B)鑄造　(C)滾軋　(D)衝壓。【4-2】

解答 　C

（    ） 32.下列何種材料不適合擠製法？
(A)鋁　(B)銅　(C)錫　(D)鋼。【4-2】

解答 　D

解析 　擠製法只適合延展性高的非鐵金屬。

（    ） 33.金屬於再結晶溫度以下之溫度施加外力，以改變其形狀之加工方法稱為
(A)冷作　(B)熱作　(C)鉗作　(D)溫作。【4-1】

解答 　A

（    ） 34.一般硬幣可用何法製得？
(A)壓浮花法　(B)壓印法　(C)滾軋法　(D)壓鑄法。【4-3】

解答 　B

（    ） 35.一般鋼板在彎曲時，下列敘述何者有誤？
(A)金屬會發生彈回作用　(B)彈回角量大小與材料的彈性限度、塑性限度和厚度有關　(C)材料硬度愈硬反彈量愈大　(D)材料之彎曲半徑較小者彈回程度大。【4-4】

解答 　D

解析 　材料之彎曲半徑較大者彈回程度大。

（    ） 36.下述方法中那項檢驗項目是專用於探測鑄件外部裂紋？
(A)滲透液法　(B)磁粉檢驗法　(C)冶金性能檢驗法　(D)氣體壓力試驗。【3-7】

解答 　A

（    ） 37.應用緩慢的擠壓作用使金屬產生塑性變形的方法為
(A)落錘鍛造　(B)端鍛造　(C)壓力鍛造　(D)滾軋鍛造。【4-2】

解答 　C

（    ） 38.翻砂用之型砂，其主要原料為
(A)碳化矽　(B)矽化鈣　(C)矽酸鈣　(D)氧化矽。【3-4】

解答 　D

（    ） 39.下列有關衝壓工作的敘述，何者不正確？
(A)衝床的動力大多為機械式，速度較快　(B)壓床的動力大多為液壓式，速度較慢　(C)極適於薄板材加工　(D)衝床比壓床適合用於引伸成型。【4-4】

解答 　D

解析 　壓床比衝床適合引伸成型工作。

（    ） 40.金屬之熱作加工，難得精密尺寸之原因為
(A)加工機械不精密　(B)施工外力較小　(C)冷卻後發生收縮　(D)材料結晶變細。【4-1】

解答 　C

（    ） 41.下列敘述滾軋何者有誤？
(A)一般熱作滾軋鋼之溫度約1200℃　(B)滾軋會發生再結晶作用　(C)三重連續式不適合過長工件之滾軋　(D)雙重往復式之滾模間距離調整範圍大。【4-1~4-2】

解答 　C

解析 　二重式不適合過長工件滾軋。

（    ） 42.下列敘述抽拉何者有誤？
(A)管子抽拉前應塗上潤滑劑　(B)縮管抽製法之管徑一次縮減量可為冷拉製管法的4～5倍　(C)鐵絲抽拉之抽線模通常為碳化鎢模　(D)是一種熱作加工法。【4-3】

解答 　D

解析 　抽拉是屬於冷作加工法。

（    ） 43.下列敘述衝壓加工何者錯誤？
(A)剪切加工中衝頭與衝模的間隙因材料厚度而異　(B)衝壓加工適合大量少樣的生產　(C)上下模之正確吻合，完全依賴導柱　(D)衝壓加工所得零件精度優於切削加工者。【4-4】

解答 　D

解析 　衝壓加工之零件精度比切削加工差。

（    ） 44.引伸工作選用何種衝壓床較為理想？
(A)凸輪式　(B)曲柄式　(C)螺桿式　(D)液壓式。【4-4】

解答 　D

（    ） 45.衝壓機衝柱一個上下行程，模具能完成兩個以上不同的加工步驟稱為
(A)複合模　(B)級進模　(C)連續模　(D)橡皮模。【4-4】

解答 　A

（    ） 46.下列何種製程最適合生產長條形棒材或鈑材？
(A)衝壓　(B)滾軋　(C)落錘鍛造　(D)壓鑄。【4-2】

解答 　B

（    ） 47.電纜線欲披覆鉛，可用下列何種方法製得？
(A)衝擊擠製　(B)覆層擠製　(C)高速擠製　(D)胡克擠製。【4-2】

解答 　B

（    ） 48.下列敘述無曲柄衝床何者有誤？
(A)以偏心齒輪代替曲柄軸　(B)此型機器不易發生彎曲現象　(C)傳動機構為齒輪系　(D)不需潤滑。【4-4】

解答 　D

解析 　需潤滑。

（    ） 49.一般濕砂模之含水量約為
(A)1％　(B)2～8％　(C)10～15％　(D)15～20％。【3-4】

解答 　B

（    ） 50.下列敘述何者不正確？
(A)壓鑄法之金屬模費用高，不適合大量生產　(B)壓鑄法僅適用於較低熔點之合金或金屬的鑄造　(C)壓鑄法的鑄件較砂模鑄件精度高且壓鑄法熔融金屬注入金屬模的速度較砂模鑄造法快　(D)壓鑄法可鑄出斷面較薄的鑄件。【3-5】