一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.下列何者是鉻系不鏽鋼的鋼種？　(A)麻田散體系不鏽鋼　(B)沃斯田體系不鏽鋼　(C)雙相系不鏽鋼　(D)析出硬化型不鏽鋼

【課本練習題.】

（　　　）2.牙科所用如金牙冠及永久牙橋，其合金元素為　(A)金、鎳、銅　(B)金、鉻、銅　(C)金、銀、銅　(D)金、銀、鈷

【課本練習題.】

（　　　）3.下列的抗拉強度何者最高？　(A)鎳鉻鋼　(B)鎳鉻鉬鋼　(C)鉻鉬鋼　(D)鉻鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）4.伍德氏合金常作為保險絲之材料，組成為　(A)鉛、錫、鋅、鎘　(B)鉛、錫、鉍、鎘　(C)鉛、錫、鉍、鋅　(D)鉛、鋅、鉍、鎘

【課本練習題.】

（　　　）5.下列何者屬於熱處理用合金鋼？　(A)硫系鋼　(B)碳鋼　(C)低錳鋼　(D)鉻鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）6.下列敘述合金鋼優點何者有誤？　(A)增加鋼的硬度、強度　(B)增加鋼的延展性、韌性　(C)增加耐磨耗、耐腐蝕與耐熱性　(D)容易加工

【課本練習題.】

（　　　）7.硬幣用青銅的含錫量為　(A)4～10％　(B)10～16％　(C)16～22％　(D)22～30％

【課本練習題.】

（　　　）8.下列敘述應力腐蝕何者有誤？　(A)在石油、化工腐蝕失效類型中是一種非常危險的破壞，所占比例約4～9％　(B)在金屬的腐蝕敏感部位形成微小凹坑，進而產生細長裂縫　(C)包括外加負荷、冷加工、熱加工、銲接或熱處理等所引起的殘留應力，所出現的脆性開裂現象　(D)能在短時間內發生嚴重的破壞現象

【龍騰自命題.】

（　　　）9.屬於高強度型鋁合金，雖開發最晚，但為強度最高的合金是　(A)鋁錳系合金　(B)鋁矽系合金　(C)鋁鋅鎂系合金　(D)鋁銅鎂錳系合金

【龍騰自命題.】

（　　　）10.下列敘述展性鑄鐵何者有誤？　(A)先在鑄鐵熔液中澆鑄成灰鑄鐵　(B)經長時間高溫退火熱處理使之脫碳　(C)雪明碳體石墨化，並呈團絮狀分布　(D)一種具延展性的韌性鑄鐵

【龍騰自命題.】

（　　　）11.下列何者屬於高強度低合金鋼？　(A)低錳鋼　(B)鋁鉻鉬鋼　(C)鋁鉻鉬鎳鋼　(D)錳硫鋼

【課本練習題.】

（　　　）12.在後牙牙體修復中占全部牙體修復的80％充填材料，一般採用何種組成的混合物合金？　(A)銀、鉛　(B)銀、金　(C)汞、錫　(D)銀、銅

【龍騰自命題.】

（　　　）13.下列何者不是鑄鐵退火目的？　(A)消除鑄造時所產生的內應力　(B)使鑄鐵軟化增進其切削性　(C)改善強度　(D)增進硬度

【課本練習題.】

（　　　）14.鐘用青銅的含錫量為　(A)2～6％　(B)6～12％　(C)12～22％　(D)20～32％

【龍騰自命題.】

（　　　）15.下列何者不是工具鋼的鋼種？　(A)碳工具鋼　(B)高速鋼　(C)硬質工具合金　(D)矽合金鋼

【課本練習題.】

（　　　）16.鐵產品會導致生鏽是由於鐵原子在固體溶劑中發生何種作用？　(A)機械　(B)物理　(C)電學　(D)氧化

【龍騰自命題.】

（　　　）17.下列何種黃銅中加入1％錫稱為海軍合金？　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

【龍騰自命題.】

（　　　）18.下列關於K類碳化鎢的敘述何者有誤？　(A)刀柄以黃色識別　(B)主要成分為碳化鎢及鈷合金　(C)用於切削鑄鐵、石材或低抗拉強度之非鐵金屬等不連續切削工作　(D)韌性大比P類高

【龍騰自命題.】

（　　　）19.下列鎳的敘述何者有誤？　(A)鎳為黃白色的鐵系金屬　(B)在自然界中以矽酸鎳礦石或硫、砷、鎳化合物形式存在　(C)質堅硬，具有磁性　(D)具可塑性與耐腐蝕性

【龍騰自命題.】

（　　　）20.合金鋼添加的鎳合金元素特性，下列敘述何者有誤？　(A)提高鋼強度且保持塑性和韌性　(B)對酸鹼有較高防鏽和耐腐蝕能力及耐熱能力　(C)促進鋼之化合碳　(D)為較稀缺之合金元素

【課本練習題.】

（　　　）21.下列對銅合金的敘述何者錯誤？　(A)磷青銅的彈性極限與導電性差　(B)鈹銅合金是一種可鍛和可鑄合金　(C)結構白銅的特點是機械性能和耐蝕性好　(D)電工白銅一般有良好的熱電性能

【龍騰自命題.】

（　　　）22.下列敘述鑄鐵碳當量與石墨何者有誤？　(A)碳當量增加時石墨會變粗大　(B)碳當量增加時，強度會降低　(C)碳當量增加時，硬度會降低　(D)碳當量減少時石墨會變粗大

【龍騰自命題.】

（　　　）23.鋁合金的淬火溫度是加熱至幾℃後，從爐內取出鋁件放入淬火液進行淬火時，其時間愈短愈好？　(A)220℃　(B)340℃　(C)550℃　(D)850℃

【龍騰自命題.】

（　　　）24.鐵所形成的氧化物有三層，中層顏色呈　(A)红棕色　(B)暗紅棕色　(C)近黑色　(D)褐色

【龍騰自命題.】

（　　　）25.耐熱鋼主要添加哪兩種元素？　(A)鉻、鎳　(B)鈷、鎢　(C)鋁、銅　(D)釩、鋯

【龍騰自命題.】

（　　　）26.主要影響鋼氧化會生成鐵鏽的因素何者正確？　(A)純化學　(B)電化學　(C)環境　(D)鈍化

【龍騰自命題.】

（　　　）27.鋁合金之退火溫度是加熱至幾℃後約30分至1小時，取出爐外空冷（緩冷）？　(A)220℃　(B)340℃　(C)550℃　(D)850℃

【課本練習題.】

（　　　）28.添加腐蝕抑制劑能防蝕是屬於何種防蝕法？　(A)表面處理法　(B)環境控制法　(C)表面塗層法　(D)添加鈍化金屬法

【課本練習題.】

（　　　）29.中華民國國家標準（CNS）符號中，何者的代號表示高速鋼？　(A)SKH　(B)SKD　(C)SKT　(D)SKS

【課本練習題.】

（　　　）30.下列何者屬於電磁用鋼？　(A)高導磁率鋼　(B)矽鋼　(C)耐熱鋼　(D)永久磁石鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）31.材料在特定的腐蝕介質中和在靜拉伸應力下，包括外加負荷、冷加工、熱加工、銲接或熱處理等所引起的殘留應力，所出現的脆性開裂現象稱為　(A)晶間腐蝕　(B)孔蝕　(C)應力腐蝕　(D)腐蝕疲勞

【龍騰自命題.】

（　　　）32.下列敘述影響間隙腐蝕因素何者正確？　(A)介質中若氧氣濃度增加會使間隙腐蝕量會增加　(B)介質中PH值減小會使間隙腐蝕量會降低　(C)陽極溶解速度增加會使間隙腐蝕量會降低　(D)升高介質的溫度會使間隙腐蝕量會降低

【龍騰自命題.】

（　　　）33.碳工具鋼為得到所需性質，添加何種主要合金元素可增加回火軟化抵抗能力，防止回火脆性？　(A)釩　(B)鉬　(C)鎢　(D)磷

【龍騰自命題.】

（　　　）34.銅表面受大氣腐蝕成銅綠，主要影響的因素何者正確？　(A)電化學　(B)純化學　(C)環境　(D)鈍化

【龍騰自命題.】

（　　　）35.下列敘述熱處理用合金鋼何者有誤？　(A)一般鋼材含碳量高於0.15％　(B)在冶煉過程可增添硫合金等合金元素　(C)在冶煉過程可增添如鉻合金元素　(D)在冶煉過程可增添鉬合金等合金元素

【龍騰自命題.】

（　　　）36.鋼鐵於乾燥空氣中或在高溫下，與氧化合形成氧化鐵，此稱為　(A)生鏽皮　(B)化鏽皮　(C)乾鏽皮　(D)空鏽皮

【龍騰自命題.】

（　　　）37.高強度鑄鐵一般以何種爐煉製？　(A)鼓風爐　(B)平爐　(C)電爐　(D)鑄鐵爐

【課本練習題.】

（　　　）38.下列敘述加凡尼電池何者不正確？　(A)電位較高陽極部分會被氧化　(B)電位較高陰極部分會被氧化　(C)電位較低陰極部分會被保護　(D)電位較低陰極部分會被還原成純金屬而沉積

【課本練習題.】

（　　　）39.下列何者不屬於硫化銅礦？　(A)黃銅礦　(B)輝銅礦　(C)硫砷銅礦　(D)赤銅礦

【龍騰自命題.】

（　　　）40.下列鑄鐵的敘述何者有誤？　(A)鑄件厚度較薄者，因冷卻速度較慢，析出石墨多　(B)鉻會促進碳化物的生成，有提高硬度作用　(C)鎳、銅可使鑄鐵硬度增大及易於加工　(D)適量的磷、硫會增高硬度

【課本練習題.】

（　　　）41.下列何類碳化鎢用於切削不鏽鋼、延性鑄鐵等工作？　(A)K類　(B)M類　(C)G類　(D)P類

【課本練習題.】

（　　　）42.淬火後之鎳鉻鋼從550～650℃高溫回火溫度中緩冷（油冷）時，會有韌性降低的高溫回火脆性現象，故常於鋼中加入適量何種合金元素做有效防止？　(A)錳　(B)鉬　(C)矽　(D)磷

【龍騰自命題.】

（　　　）43.下列敘述白鑄鐵何者有誤？　(A)在冶煉過程中，熔融狀態以快速度冷卻　(B)碳易析出化合碳形態　(C)硬度低、韌性大　(D)大鑄件在凝固收縮快速時容易產生熱應力裂紋

【龍騰自命題.】

（　　　）44.下列鋁合金之時效處理敘述，何者有誤？　(A)在常溫時的析出硬化過程較緩慢，稱為自然時效　(B)溫度在760℃左右淬火，可加速進行硬化作用，稱為人工時效　(C)藉時效而強化之現象，通稱為時效硬化　(D)將淬火後所得的過飽和固溶體放置於恆溫中，使其慢慢析出其析出物而造成性質上的變化，稱為時效處理

【課本練習題.】

（　　　）45.下列何者不是鎳鉻系不鏽鋼的鋼種？　(A)肥粒體型不鏽鋼　(B)沃斯田體不鏽鋼　(C)雙相不鏽鋼　(D)析出硬化型不鏽鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）46.碳工具鋼為得到所需性質，添加何種主要合金元素可增加硬度及高溫硬度？　(A)釩　(B)鉬　(C)鎢　(D)磷

【龍騰自命題.】

（　　　）47.下列鋅基軸承合金敘述何者有誤？　(A)價格便宜，具優良耐磨性　(B)相對於一般軸承材料，摩擦係數與線膨脹係數較大　(C)韌性佳，適合應用在有衝擊性且振動的機件上　(D)主要金屬組成為鋅與銅、鋁、鉛、錫

【龍騰自命題.】

（　　　）48.球狀石墨鑄鐵的高溫回火溫度為　(A)150～250℃　(B)350～500℃　(C)500～600℃　(D)650～750℃

【課本練習題.】

（　　　）49.下列鋁性質的敘述，何者有誤？　(A)純鋁為銀白色金屬　(B)具毒性　(C)質輕且富延展性　(D)是熱與電的良導體

【課本練習題.】

（　　　）50.下列何者不屬於易切削鋼？　(A)釩系鋼　(B)硫系鋼　(C)鉛系鋼　(D)錳硫鋼

【龍騰自命題.】