| 市立新北高工107學年度第2學期第二次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機件材料 | 命題教師 | 顏俊杰 | 年級 | 模一甲、乙 模三甲 | 科別 | 模具 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題 (40題每題2.5分共100分)

（　　　）1.影響鑄鐵石墨化的關鍵因素何者有誤？　(A)碳、矽是強烈促進石墨化的元素　(B)硫是強烈阻礙石墨化的元素　(C)鑄件冷卻速度愈快，愈有利於進行石墨化　(D)提高鐵水的過熱溫度，延長高溫靜置的時間，可使鑄鐵中的石墨組織細化

（　　　）2.鑄鐵CNS符號FC100代表　(A)抗拉強度100N/cm2　(B)抗拉強度100kg/cm2　(C)抗拉強度100N/mm2　(D)抗拉強度100kg/mm2

（　　　）3.顯微組織多由石墨、肥粒體與波來體混合而成的普通鑄鐵是指　(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)斑鑄鐵　(D)展性鑄鐵

（　　　）4.下列鑄鐵的敘述何者有誤？　(A)鑄件厚度較薄者，因冷卻速度較慢，析出石墨多　(B)鉻會促進碳化物的生成，有提高硬度作用　(C)鎳、銅可使鑄鐵硬度增大及易於加工　(D)適量的磷、硫會增高硬度

（　　　）5.下列敘述鑄鐵碳當量與石墨何者有誤？　(A)碳當量增加時石墨會變粗大　(B)碳當量增加時，強度會降低　(C)碳當量增加時，硬度會降低　(D)碳當量減少時石墨會變粗大

（　　　）6.適於600℃以上高溫加工的黃銅合金是　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

（　　　）7.顏色為黃色，又名黃黃銅是何種黃銅合金？　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

（　　　）8.鐵合金流動性最佳的普通鑄鐵是指　(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)斑鑄鐵　(D)展性鑄鐵

（　　　）9.一般用來製造汽缸體、汽缸蓋、煞車鼓和活塞等機械零件的普通灰鑄鐵最理想為　(A)FC100　(B)FC150　(C)FC200　(D)FC300

（　　　）10.下列何者是屬於高級鑄鐵CNS符號？　(A)FC100　(B)FC150　(C)FC200　(D)FC250

（　　　）11.延性鑄鐵是在灰鑄鐵熔液中加入何種球化劑？　(A)矽鐵　(B)鎂、稀土鈰　(C)碳化矽　(D)矽化鈣

（　　　）12.下列敘述展性鑄鐵何者有誤？　(A)先在鑄鐵熔液中澆鑄成灰鑄鐵　(B)經長時間高溫退火熱處理使之脫碳　(C)雪明碳體石墨化，並呈團絮狀分布　(D)一種具延展性的韌性鑄鐵

（　　　）13.下列何者不是耐熱鑄鐵的合金元素？　(A)矽、磷　(B)鋁、鎳　(C)鉻、銅　(D)錳、硫

（　　　）14.鑄鐵之消除應力退火的加熱溫度為幾℃？　(A)500～550℃　(B)600～650℃　(C)550～950℃　(D)900℃

（　　　）15.球狀石墨鑄鐵的高溫回火溫度為　(A)150～250℃　(B)350～500℃　(C)500～600℃　(D)650～750℃

（　　　）16.球狀石墨鑄鐵為了降低淬火後的殘餘應力，應再進行何種熱處理？　(A)退火　(B)正常化　(C)回火　(D)氮化法

（　　　）17.下列何者屬於氧化銅礦？　(A)黃銅礦　(B)輝銅礦　(C)硫砷銅礦　(D)赤銅礦

（　　　）18.孟慈合金是何種黃銅合金？　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

（　　　）19.下列銅顏色的敘述，何者有誤？　(A)純銅呈紫紅色光澤的金屬　(B)含鋅量18～20％呈紅黃色　(C)含鋅量20～30％呈紫黃色　(D)含鋅量30～40％則呈金黃色

（　　　）20.黃銅中含鋁時會對機械性質造成的影響何者有誤？　(A)提高黃銅的強度　(B)提高黃銅的硬度　(C)提高黃銅的耐蝕性　(D)提高黃銅的塑性

（　　　）21.下列何種黃銅中加入1％錫稱為海軍合金？　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

（　　　）22.黃銅中鉛含量0.5～3％對機械性質造成的影響何者有誤？　(A)降低抗拉強度　(B)增加伸長率　(C)是一種易切削黃銅　(D)改善黃銅的切削性能

（　　　）23.槍砲的彈殼是採用何種黃銅合金？　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

（　　　）24.下列敘述鑄鐵之收縮何者有誤？　(A)當冷卻速度愈快時，石墨含量因而減少，其收縮亦愈大　(B)灰鑄鐵的收縮量比白鑄鐵大　(C)鑄鋼的收縮量（約2％）比鑄鐵的收縮量（約1％）大　(D)在製作模型時常把尺度放大，此放大之尺度量稱為收縮裕度

（　　　）25.下列敘述鑄鐵何者有誤？　(A)鑄鐵在高溫1140℃時雪明碳體會完全分解，此種現象稱為雪明碳體之石墨化　(B)鑄鐵在A1變態點附近反覆加熱、冷卻時，體積會膨脹而發生裂痕，強度亦降低，此種現象稱為鑄鐵之成長　(C)將鑄鐵長時間置於室外，其內應力會慢慢消失，增加穩性，此方法稱為季化處理　(D)工具機如車床、銑床的床台鑄造成形後常做季化處理

（　　　）26.一般普通灰鑄鐵的澆鑄溫度範圍為　(A)1260～1368℃　(B)1260～1538℃　(C)1360～1460℃　(D)1460～1538℃

（　　　）27.高強度鑄鐵一般以何種爐煉製？　(A)鼓風爐　(B)平爐　(C)電爐　(D)鑄鐵爐

（　　　）28.高強度合金鑄鐵是指普通鑄鐵加入適量何種合金元素增加硬度與耐磨性？　(A)鉻　(B)鎂　(C)鎳　(D)鉬

（　　　）29.下列何者不屬於耐酸鑄鐵？　(A)Ni-resist鑄鐵　(B)高矽鑄鐵　(C)高錳鑄鐵　(D)高鉻鑄鐵

（　　　）30.下列敘述延性鑄鐵何者有誤？　(A)在灰鑄鐵熔液中加入球化劑　(B)強度、韌性與伸長率等機械性質近似鋼材　(C)又名球狀石墨鑄鐵　(D)灰口鑄鐵比延性鑄鐵有較高強度、較好韌性和塑性

（　　　）31.延性鑄鐵主要是在灰鑄鐵熔液中應做何種處理？　(A)季化處理　(B)鈣化處理　(C)球化處理　(D)時效處理

（　　　）32.常用來比較鑄鐵的各種性質的碳當量，下列何者不是構成的重要因素？　(A)碳　(B)矽　(C)磷　(D)錳

（　　　）33.理想的高級鑄鐵其組織是由下列何者組成？　(A)石墨均勻分布在波來體內　(B)碳化鐵均勻分布在波來體內　(C)石墨均勻分布在沃斯田體內　(D)碳化鐵均勻分布在沃斯田體內

（　　　）34.下列合金元素對黃銅的影響敘述何者有誤？　(A)鋁提高合金的硬度　(B)錳提高合金的強度和硬度　(C)含鉛黃銅則具有優良成形性、切削性和耐磨耗性　(D)黃銅中錫含量約0.75～1％時，會降低黃銅的強度和對海水的耐腐性

（　　　）35.下列銅礦的冶煉方法敘述何者正確？　(A)溼式冶煉方法得到粗銅　(B)乾式冶煉方法得到沉澱銅　(C)粗銅與沉澱銅必須再經過化學還原法精煉才能得到精銅　(D)精銅含銅量達99％以上

（　　　）36.下列何者不是鑄鐵退火目的？　(A)消除鑄造時所產生的內應力　(B)使鑄鐵軟化增進其切削性　(C)改善強度　(D)增進硬度

（　　　）37.一般用來製造如鑄鐵水管、接頭與閥等普通灰鑄鐵最理想為　(A)FC100　(B)FC200　(C)FC300　(D)FC350

（　　　）38.高強度合金鑄鐵是指普通鑄鐵加入適量何種合金元素增加硬度、抗拉強度與韌性？　(A)鉻　(B)鎂　(C)鎳　(D)鉬

（　　　）39.下列敘述鑄鐵的消除應力退火何者正確？　(A)加熱與保溫後爐冷或空冷　(B)可消除鑄件內應力的40～50％　(C)可使灰鑄鐵的雪明碳體組織石墨化　(D)退火處理後為雪明碳體基地的球狀石墨組織

（　　　）40.下列對鋁青銅的敘述何者錯誤？　(A)強度高和耐磨性較黃銅、青銅好　(B)鑄造性和熔接性比黃銅差　(C)加工性比黃銅佳　(D)用於製造耐海水與耐酸性機件