一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.下列鈍化腐蝕的敘述何者不正確？　(A)金屬如鎳、鉻、鈦、鋁、鉛及其合金等具有鈍化特性　(B)在大氣中形成鈍化膜會使腐蝕速率變快　(C)金屬的鈍化能力愈強，其抵抗腐蝕的能力就愈強　(D)不鏽鋼之所以耐蝕，乃因含有鎳、鉻之故

【課本練習題.】

（　　　）2.具有高電阻、高溫強度與高溫不易氧化等特性，常做成鎳鉻線用於電熱器之電熱管是指何種合金？　(A)蒙納合金　(B)康史登銅　(C)鎳鉻合金　(D)鎳鈷合金

【龍騰自命題.】

（　　　）3.硬幣用青銅的含錫量為　(A)4～10％　(B)10～16％　(C)16～22％　(D)22～30％

【課本練習題.】

（　　　）4.下列敘述應力腐蝕何者有誤？　(A)在石油、化工腐蝕失效類型中是一種非常危險的破壞，所占比例約4～9％　(B)在金屬的腐蝕敏感部位形成微小凹坑，進而產生細長裂縫　(C)包括外加負荷、冷加工、熱加工、銲接或熱處理等所引起的殘留應力，所出現的脆性開裂現象　(D)能在短時間內發生嚴重的破壞現象

【龍騰自命題.】

（　　　）5.鋁的導電度約為同體積銅的幾倍？　(A)65％　(B)1.6　(C)85％　(D)1.2

【課本練習題.】

（　　　）6.伍德氏合金常作為保險絲之材料，組成為　(A)鉛、錫、鋅、鎘　(B)鉛、錫、鉍、鎘　(C)鉛、錫、鉍、鋅　(D)鉛、鋅、鉍、鎘

【課本練習題.】

（　　　）7.鐵所形成的氧化物有三層，中層為　(A)2Fe2O3　(B)Fe3O4　(C)2FeO　(D)FeO

【龍騰自命題.】

（　　　）8.鈦礦分布很廣，地殼中具有經濟價值的主要礦物為　(A)白雲石　(B)金紅石　(C)碳酸石　(D)灰雲石

【龍騰自命題.】

（　　　）9.下列晶間腐蝕的敘述何者有誤？　(A)因晶粒間被破壞而使材料喪失強度　(B)輕輕敲擊會失去金屬聲音　(C)常發生在用軋材銲接的容器及熱交換器上　(D)在石油、化工設備腐蝕失效事故中，晶間腐蝕約占50～60％

【課本練習題.】

（　　　）10.下列鋁的性質敘述何者有誤？　(A)純鋁強度低　(B)純鋁的延展性高　(C)鋁的純度愈高，其耐蝕性愈低　(D)施以陽極氧化可增加強度與耐蝕性

【龍騰自命題.】

（　　　）11.適於600℃以上高溫加工的黃銅合金是　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

【龍騰自命題.】

（　　　）12.屬於高強度型鋁合金，雖開發最晚，但為強度最高的合金是　(A)鋁錳系合金　(B)鋁矽系合金　(C)鋁鋅鎂系合金　(D)鋁銅鎂錳系合金

【龍騰自命題.】

（　　　）13.下列何者不屬於氧化銅礦？　(A)赤銅礦　(B)輝銅礦　(C)孔雀石　(D)黑銅礦

【龍騰自命題.】

（　　　）14.鐵所形成的氧化物有三層，外層顏色呈　(A)红棕色　(B)暗紅棕色　(C)近黑色　(D)褐色

【龍騰自命題.】

（　　　）15.在後牙牙體修復中占全部牙體修復的80％充填材料，一般採用何種組成的混合物合金？　(A)銀、鉛　(B)銀、金　(C)汞、錫　(D)銀、銅

【龍騰自命題.】

（　　　）16.下列銅礦的冶煉方法敘述何者正確？　(A)溼式冶煉方法得到粗銅　(B)乾式冶煉方法得到沉澱銅　(C)粗銅與沉澱銅必須再經過化學還原法精煉才能得到精銅　(D)精銅含銅量達99％以上

【龍騰自命題.】

（　　　）17.鐵所形成的氧化物有三層，裡層為　(A)2Fe2O3　(B)Fe3O4　(C)2FeO　(D)FeO

【課本練習題.】

（　　　）18.下列何者不屬於俗稱「五金」的貴金屬？　(A)鐵　(B)銅　(C)錫　(D)鋅

【課本練習題.】

（　　　）19.何種金屬常做陽極氧化處理？　(A)鉻　(B)鋁　(C)鎳　(D)鈦

【課本練習題.】

（　　　）20.大部分的金屬腐蝕皆因何種作用所引起？　(A)環境　(B)純化學　(C)電化學　(D)鈍化

【課本練習題.】

（　　　）21.下列鎂的敘述何者有誤？　(A)金屬鎂是一種輕質具高硬度的金黃色金屬　(B)鎂很容易在空氣中於表面生成一層很薄的氧化膜　(C)粉末或帶狀的鎂在空氣中燃燒時會發出強烈的白光　(D)鎂合金為目前結構用金屬中比重最輕者

【龍騰自命題.】

（　　　）22.由均勻固溶體析出一種組織，而達到強化的現象稱為　(A)固溶處理　(B)析出硬化　(C)人工時效　(D)時效硬化

【龍騰自命題.】

（　　　）23.製造印刷用活字的組成為　(A)5～30％的鉛和10～20％的銻，其餘是錫　(B)5～30％的鋅和10～20％的銻，其餘是鉛　(C)5～30％的錫和10～20％的鋅，其餘是鉛　(D)5～30％的錫和10～20％的銻，其餘是鉛

【龍騰自命題.】

（　　　）24.鐵所形成的氧化物有三層，中層顏色呈　(A)红棕色　(B)暗紅棕色　(C)近黑色　(D)褐色

【龍騰自命題.】

（　　　）25.下列敘述環境腐蝕何者不正確？　(A)溫度愈高腐蝕速率愈快　(B)化學反應速率愈高，腐蝕速率愈快　(C)當溫度每增加1℃，腐蝕速度會提高5倍　(D)在雨季或氣溫愈高時腐蝕愈嚴重

【龍騰自命題.】

（　　　）26.在鑄造鋁合金中密度最小、強度最高是　(A)鋁銅系合金　(B)鋁矽系合金　(C)鋁鎂系合金　(D)鋁銅鎂鎳系合金

【龍騰自命題.】

（　　　）27.下列錫性質的敘述，何者有誤？　(A)柔軟、延展性強　(B)有毒的淡綠色金屬　(C)在空氣中不易氧化，受水的鏽蝕影響小　(D)當錫棒被彎曲時可以聽到錫鳴聲音

【課本練習題.】

（　　　）28.黃銅中鉛含量0.5～3％對機械性質造成的影響何者有誤？　(A)降低抗拉強度　(B)增加伸長率　(C)是一種易切削黃銅　(D)改善黃銅的切削性能

【龍騰自命題.】

（　　　）29.添加腐蝕抑制劑能防蝕是屬於何種防蝕法？　(A)表面處理法　(B)環境控制法　(C)表面塗層法　(D)添加鈍化金屬法

【課本練習題.】

（　　　）30.下列環境腐蝕的敘述何者不正確？　(A)沒有水和氧氣，金屬就不會生鏽　(B)二氧化硫、硫化氫和灰塵會隔絕氧氣降低腐蝕　(C)廢氣汙染是腐蝕重要因素　(D)SO2易與空中水氣結合成酸雨，對金屬腐蝕甚大

【課本練習題.】

（　　　）31.下列對銅合金的敘述何者錯誤？　(A)磷青銅的彈性極限與導電性差　(B)鈹銅合金是一種可鍛和可鑄合金　(C)結構白銅的特點是機械性能和耐蝕性好　(D)電工白銅一般有良好的熱電性能

【龍騰自命題.】

（　　　）32.下列何者屬於氧化銅礦？　(A)黃銅礦　(B)輝銅礦　(C)硫砷銅礦　(D)赤銅礦

【課本練習題.】

（　　　）33.銅表面受大氣腐蝕成銅綠，主要影響的因素何者正確？　(A)電化學　(B)純化學　(C)環境　(D)鈍化

【龍騰自命題.】

（　　　）34.用以煉鋁的主要礦物為　(A)鋁礬土　(B)輝鋁土　(C)輝礬礦　(D)晶鋁礦

【龍騰自命題.】

（　　　）35.下列敘述影響間隙腐蝕因素何者正確？　(A)介質中若氧氣濃度增加會使間隙腐蝕量會增加　(B)介質中PH值減小會使間隙腐蝕量會降低　(C)陽極溶解速度增加會使間隙腐蝕量會降低　(D)升高介質的溫度會使間隙腐蝕量會降低

【龍騰自命題.】

（　　　）36.材料在特定的腐蝕介質中和在靜拉伸應力下，包括外加負荷、冷加工、熱加工、銲接或熱處理等所引起的殘留應力，所出現的脆性開裂現象稱為　(A)晶間腐蝕　(B)孔蝕　(C)應力腐蝕　(D)腐蝕疲勞

【龍騰自命題.】

（　　　）37.下列鋁熱銲的敘述，何者有誤？　(A)氧化鐵做為鋁熱劑　(B)鋁粉與氧化鐵產生親合作用而生1550℃高熱　(C)鋁粉易燃燒亦可製炸藥　(D)可做鋼軌折斷處修補

【課本練習題.】

（　　　）38.黃銅中含鋁時會對機械性質造成的影響何者有誤？　(A)提高黃銅的強度　(B)提高黃銅的硬度　(C)提高黃銅的耐蝕性　(D)提高黃銅的塑性

【龍騰自命題.】

（　　　）39.電阻之溫度係數近於零，用於電器儀錶之熱電偶零件是指何種合金？　(A)蒙納合金　(B)康史登銅　(C)白銅　(D)Invar恆範鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）40.常發生在流體的泵、管道等處的腐蝕是　(A)晶間腐蝕　(B)沖磨腐蝕　(C)應力腐蝕　(D)間隙腐蝕

【課本練習題.】

（　　　）41.用於夜間照明彈、煙火等的閃光粉是何種混合物？　(A)鋅粉與氯化鉀　(B)鋅粉與氧化鉀　(C)鎂粉與氯化鉀　(D)鎂粉與氧化鉀

【龍騰自命題.】

（　　　）42.在鑄造鋁合金中，廣泛用於壓鑄飛機或汽車之活塞與汽缸蓋等機件是　(A)鋁銅系合金　(B)鋁矽系合金　(C)鋁鎂系合金　(D)鋁銅鎂鎳系合金

【龍騰自命題.】

（　　　）43.下列鈦的敘述何者有誤？　(A)是一種金黃色的過渡金屬　(B)重量輕、強度高　(C)具金屬光澤與良好抗腐蝕能力　(D)具有良好的耐高低溫、抗強酸鹼等穩定的化學性質

【龍騰自命題.】

（　　　）44.下列何者不屬於硫化銅礦？　(A)黃銅礦　(B)輝銅礦　(C)硫砷銅礦　(D)赤銅礦

【龍騰自命題.】

（　　　）45.常見鍛造用鋁合金中，屬於耐熱高強度型鋁合金，又稱活塞合金為　(A)鋁錳系合金　(B)鋁矽系合金　(C)鋁鎂系合金　(D)鋁銅鎂錳系合金

【龍騰自命題.】

（　　　）46.塗裝油漆或化成處理是屬於　(A)有機質覆層　(B)無機塗層　(C)金屬覆層　(D)非金屬覆層

【課本練習題.】

（　　　）47.常發生在設備中如法蘭面、墊圈、襯板與機件交接等處的腐蝕是　(A)晶間腐蝕　(B)沖磨腐蝕　(C)應力腐蝕　(D)間隙腐蝕

【課本練習題.】

（　　　）48.下列鋁性質的敘述，何者有誤？　(A)純鋁為銀白色金屬　(B)具毒性　(C)質輕且富延展性　(D)是熱與電的良導體

【課本練習題.】

（　　　）49.孟慈合金是何種黃銅合金？　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

【課本練習題.】

（　　　）50.用於製造顏料和油漆的鉛白原料為　(A)鹼式碳酸鉛　(B)一氧化鉛　(C)四氧化三鉛　(D)過氧化鉛

【龍騰自命題.】