| 市立新北高工 108學年度第 一 學期 第二次段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題教師 | 李依如 | 年級 | 三 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題 (40題 每題2.5分 共100分)

（　　　）1.在煉鋼過程中可做為還原劑和去氧劑是加入何種元素？　(A)矽　(B)碳　(C)磷　(D)硫

【龍騰自命題.】

（　　　）2.過共析鋼冷卻至727℃以下溫度時，全部變態為何種共析物？　(A)肥粒體＋波來體　(B)沃斯田體＋雪明碳體　(C)波來體　(D)波來體＋雪明碳體

【課本練習題.】

（　　　）3.中碳鋼含碳量為何？　(A)<25%　(B)≤0.25%　(C)0.3%～0.60%　(D)>0.60%

【龍騰自命題.】

（　　　）4.鋼中的含碳量愈多，下列何種物理性質會隨之增加？　(A)熱膨脹係數　(B)比熱　(C)導電率　(D)熱傳導係數

【龍騰自命題.】

（　　　）5.純鐵溫度加熱至幾度時，組織平衡關係為γ-Fe→δ-Fe？　(A)723℃　(B)768℃　(C)910℃　(D)1395℃

【龍騰自命題.】

（　　　）6.鋼之共析變態稱為A1變態，溫度為　(A)1495℃　(B)210℃　(C)727℃　(D)1400℃

【課本練習題.】

（　　　）7.煉鋼爐中最有效率的是何種煉鋼爐？　(A)轉爐　(B)平爐　(C)電爐　(D)高爐

【課本練習題.】

（　　　）8.在煉鋼過程中，加入矽之敘述何者有誤？　(A)促使碳游離為石墨狀態　(B)使鋼鐵富於流動性　(C)使鋼鐵易於鑄造　(D)增加鋼的銲接性能

【龍騰自命題.】

（　　　）9.含碳量為0.02～0.80%之鋼稱為　(A)亞共析鋼　(B)共析鋼　(C)過共析鋼　(D)工具鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）10.將鋼完全脫除氧，所澆鑄得的鋼錠內部不會產生氣孔，此種鋼稱為　(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)靜面鋼　(D)未靜鋼

【課本練習題.】

（　　　）11.在煉鋼過程中加入何種元素能降低由於硫所引起的熱脆性，改善鋼的熱加工性能，提高鋼的可鍛性？　(A)矽　(B)錳　(C)磷

(D)硫

【龍騰自命題.】

（　　　）12.亞共析鋼常溫的結晶組織為　(A)肥粒體與波來體　(B)波來體與雪明碳體　(C)粒滴斑體與雪明碳體　(D)粒滴斑體、波來體與雪明碳體

【龍騰自命題.】

（　　　）13.下列何種煉鋼法因熔池大，可煉製百噸鋼水，產量比較高？　(A)轉爐煉鋼法　(B)平爐煉鋼法　(C)電爐煉鋼法　(D)坩鍋爐煉鋼法

【龍騰自命題.】

（　　　）14.純鐵結晶組織為　(A)肥粒體　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體　(D)粒滴斑體

【課本練習題.】

（　　　）15.下列硫的敘述何者有誤？　(A)外觀為檸檬黃色的非金屬　(B)純硫質地硬且重　(C)硫在鋼鐵中以硫化錳（MnS）、硫化鐵（FeS）狀態存在　(D)在高溫進行壓力加工時會產生熱脆性

【龍騰自命題.】

（　　　）16.生鐵冶煉中是從爐頂不斷地裝入赤鐵礦石、焦炭燃料及何種熔劑？　(A)石灰石　(B)環氧樹脂　(C)矽酸鈉　(D)骨灰

【龍騰自命題.】

（　　　）17.純鐵溫度加熱至幾度時，組織為α－Fe→γ－Fe平衡關係？　(A)723℃　(B)768℃　(C)910℃　(D)1395℃

【課本練習題.】

（　　　）18.純鐵含碳量為何？　(A)0.02%以下　(B)0.8%　(C)4.3%　(D)6.67%

【龍騰自命題.】

（　　　）19.過共晶鑄鐵常溫的結晶組織為　(A)肥粒體與波來體　(B)粒滴斑體與雪明碳體　(C)波來體與雪明碳體

(D)粒滴斑體、波來體與雪明碳體

【龍騰自命題.】

（　　　）20.在煉鋼過程中，加入矽之敘述下列何者有誤？　(A)能使鋼的電阻係數變小　(B)可作為還原劑

(C)可作為去氧劑　(D)矽能顯著提高鋼的彈性極限，降伏點和抗拉強度

【課本練習題.】

（　　　）21.由不去氧或只去少部分氧的鋼液澆鑄而成，內部氣孔及不純物多，呈多孔性組織，此種鋼稱為　(A)全靜鋼

(B)半靜鋼　(C)靜面鋼　(D)脫氧鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）22.在煉鋼過程中加入何種元素能顯著提高鋼的彈性極限、降伏強度和抗拉強度，故廣泛用於彈簧鋼？　(A)矽　(B)錳

(C)磷　(D)硫

【龍騰自命題.】

（　　　）23.生鐵冶煉中熔劑主要目的為　(A)增加燃燒溫度　(B)使雜質熔化成浮渣　(C)增加冶煉速度　(D)減少煙害

【課本練習題.】

（　　　）24.含碳量為0.80％之鋼稱為　(A)亞共析鋼　(B)共析鋼　(C)過共析鋼　(D)工具鋼

【課本練習題.】

（　　　）25.下列敘述平爐煉鋼法何者有誤？　(A)又稱為西門子－馬丁法　(B)熔池大，可煉製百噸鋼水　(C)煉出的鋼質量不穩定是其缺點　(D)產量比較高，但時間比較長

【龍騰自命題.】

（　　　）26.共晶鑄鐵結晶組織為　(A)肥粒體　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體　(D)粒滴斑體

【課本練習題.】

（　　　）27.下列敘述鋼鐵材料中結晶組織何者有誤？　(A)亞共析鋼結晶組織為肥粒體與波來體　(B)過共析鋼結晶組織為肥粒體與雪明碳體　(C)亞共晶鑄鐵結晶組織為雪明碳體、波來體與粒滴斑體　(D)過共晶鑄鐵結晶組織為粒滴斑體與雪明碳體

(背面尚有題目)

【龍騰自命題.】

（　　　）28.純鐵若溫度加熱至768℃時，下列敘述何者正確？　(A)原子結構同樣是BCC不變，磁性急劇下降

(B)原子結構同樣是BCC不變，磁性急劇上升　(C)原子結構改變，磁性急劇下降　(D)原子結構改變，磁性急劇上升

【課本練習題.】

（　　　）29.何種非金屬在鋼鐵中會降低對銲接性能與耐腐蝕性？　(A)矽　(B)錳　(C)硫　(D)磷

【龍騰自命題.】

（　　　）30.亞共析鋼冷凝至1495℃時均發生包晶轉變，轉變產物為　(A)Fe3C　(B)α-Fe　(C)δ-Fe　(D)γ-Fe

【龍騰自命題.】

（　　　）31.工具鋼、特殊鋼、機械結構用鋼、銲接性高強度鋼及含碳量0.3％以上的碳素鋼等都採下列何種鋼？　(A)全靜鋼

(B)半靜鋼　(C)靜面鋼　(D)未靜鋼

【課本練習題.】

（　　　）32.在低碳鋼中加入何種元素能改善鋼的切削性？　(A)鎳和鉻　(B)鋅和銅　(C)硫和磷　(D)金和銀

【課本練習題.】

（　　　）33.鋼鐵材料冶煉中，若凝固過程急速，組織為質硬而脆之雪明碳體者為　(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)熟鐵　(D)碳素鋼

【課本練習題.】

（　　　）34.下列何者非用於冶煉鑄鋼？　(A)轉爐　(B)平爐　(C)電爐　(D)高爐

【龍騰自命題.】

（　　　）35.適合使用於薄鋼板、鋼管、磨光棒以及軟鋼線材等都採下列何種鋼？　(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)未靜鋼

(D)脫氧鋼

【課本練習題.】

（　　　）36.常溫時是肥粒體與雪明碳體混合組織，稱為　(A)糙斑體　(B)沃斯田體　(C)粒滴斑體　(D)波來體

【課本練習題.】

（　　　）37.熔鐵爐是用來冶煉　(A)生鐵　(B)鑄鐵　(C)鑄鋼　(D)合金鋼

【課本練習題.】

（　　　）38.在煉鋼過程中加入何種元素會產生冷脆性現象？　(A)矽　(B)錳　(C)磷　(D)硫

【龍騰自命題.】

（　　　）39.亞共析鋼冷卻至常溫時，其正常化組織為　(A)肥粒體＋波來體　(B)肥粒體＋雪明碳體　(C)波來體

(D)波來體＋雪明碳體

【課本練習題.】

（　　　）40.下列敘述半靜鋼何者正確？　(A)雖生成氣孔但下凹收縮現象較少　(B)最後凝固位置上無收縮孔現象　(C)鋼質成分均勻且偏析現象較少　(D)鋼錠是添加多量去氧劑如矽鐵、鋁，將鋼完全脫除氧

【龍騰自命題.】