答案請劃記在電腦答案卡

選擇題  (共40題，答對每題 2.5分，完全答對總分100分)

（　 　）1.有關高週波表面硬化法的特色，請問下面哪一項不正確？　(A)加熱快，作業時間短　(B)週波數較高者適用於小零件，週波數較低者適用於大零件　(C)適合於含碳量在0.2％以下的低碳鋼　(D)利用電磁感應原理使鋼材產生高熱

（　 　）2.下列哪種表面處理，其主要目的在避免鋼板在高溫時的氧化？　(A)染黑　(B)陽極處理　(C)表面滲鋁　(D)陰極防蝕法

（　 　）3.有關防鏽蝕處理之敘述，下列何項不正確？　(A)低碳鋼板通常鍍銅防止鏽蝕　(B)腐蝕可說是逆向冶金反應　(C)鋅塗層可做為犧牲陽極，保護內部鋼材　(D)鎘鍍層具毒性，應避免採用

（　 　）4.下列有關塗裝方法的敘述，哪一項是錯誤的？　(A)刷塗加工法適用於維修保養　(B)噴塗使用於大面積　(C)浸漬法可確保塗層均勻塗布　(D)粉體靜電塗裝是不環保的方法

（　 　）5.下列有關鋼鐵材料淬火處理的敘述，何者錯誤？　(A)需加熱至組織變成沃斯田鐵　(B)淬火後含碳量增加，因而提高材料硬度　(C)冷卻後可獲得麻田散鐵組織　(D)屬於物理硬化

（　 　）6.現代化房屋所設置的鋁門窗，大多經過防蝕處理，於金屬表面形成一層氧化鋁保護層，此防蝕處理稱為？ (A)發藍處理　(B)無電電鍍　(C)摻鋁防蝕　(D)陽極處理

【094年歷屆試題.】

（　 　）7.將工件浸入氰化鈉或氰化鉀的溶液中，使其表面滲入元素而硬化的方法為下列何者？　(A)液體滲氮法　(B)液體滲碳法　(C)液體滲鈉法　(D)液體滲鉀法

（　 　）8.下列有關針盤指示器應用的敘述，何者不正確？　(A)可配合塊規進行工件高度比較量測　(B)可配合工具機進行虎鉗之固定鉗口平行度調校　(C)可量測工件表面粗糙度　(D)可配合正弦桿做工件錐度檢測

（　 　）9.何種量測儀器係利用光波干涉原理，執行檢測工件表面的平坦狀態？　(A)光學平板　(B)光學投影比較儀　(C)表面粗度儀　(D)工具顯微鏡

（　 　）10.一工件之孔的直徑尺度為，另一工件之軸的直徑尺度為，當此兩工件之孔與軸配合時，產生最大干涉量之大小為　(A)0.066　(B)0.101　(C)0.079　(D)0.044

（　 　）11.有關光學投影機之敘述，下列何者正確？　(A)適用於工件厚度測量　(B)適用於盲孔的孔深測量　(C)適用於螺紋之螺旋角測量　(D)適用於縫衣針之輪廓測量

（　 　）12.兩機件配合符號為F8/h7，顯示其為下列何種配合？　(A)餘隙配合　(B)過渡配合　(C)干涉配合　(D)精密配合

（　 　）13.下列哪一種品管工具係根據「20/80定律」，可找出造成品質不良之少數但重要的原因，作為優先改善的對象？　(A)直方圖　(B)柏拉圖　(C)特性要因圖　(D)管制圖

（　 　）14.下列哪一種量具無法直接量測出工件之實際尺度？　(A)光學投影機　(B)分厘卡　(C)柱塞規　(D)塊規

【課本練習題.】

（　 　）15.下列有關量具的說明，何者錯誤？　(A)游標卡尺是利用游標微分原理　(B)分厘卡是利用螺紋節距微分原理　(C)塞規無法測得實際尺度　(D)塊規具有磁性以方便組合使用

（　 　）16.如下圖是車床加工用粗車刀的形狀及刀刃角，下列敘述何者正確？

(A)角度1為後斜角，其功能在順利排屑　(B)角度2為邊斜角，其功能在防止刀具與工件摩擦　(C)角度3為刀唇角，其功能在防止刀具與工件摩擦　(D)角度4為邊斜角，其功能在防止刀具與工件摩擦

（　 　）17.有一後斜角為負5度，前間隙角為正8度的車刀，其刀唇角為 (A)3o (B)13o (C)77o (D) 87o

（　 　）18.下列有關刀具之敘述，何者錯誤？　(A)陶瓷刀具不適用於震動切削　(B)陶瓷刀具比氮化硼刀具硬　(C)碳化物刀具比高速鋼刀具硬　(D)陶瓷刀具需具有負斜角以增加刀刃強度

（　 　）19.有關切削加工，下列敘述何者有誤？　(A)切削灰鑄鐵時，其切屑為螺旋狀之連續切屑　(B)進給及切削深度大，易生不連續切屑　(C)切削脆性材料，易生不連續切屑　(D)刀口積屑之連續切屑，會造成工件表面粗糙度差

（　 　）20.下列何者不是切削刀具應具備的主要性質？　(A)硬度高 (B)耐磨性佳 (C)比重大 (D)韌性好

（　 　）21.下列何種材料其本身已具有潤滑劑，可提高切削性，在切削時不須再加額外之切削劑？　(A)鋁　(B)鑄鐵　(C)黃銅　(D)高碳鋼

【隨堂測驗.】

（　 　）22.在車削加工中，欲得良好表面粗糙度之加工條件為　(A)大切深、大進給、低轉速　(B)小切深、大進給、低轉速　(C)小切深、小進給、高轉速　(D)大切深、小進給、高轉速

（　 　）23.有關切削加工，下列敘述何者錯誤？　(A)連續切屑是最理想的切屑形態　(B)車床之切槽工作是屬於正交切削　(C)BUE會導致加工表面粗糙　(D)金屬切屑於切削過程中與母材分離，其晶粒是受壓縮作用

（　 　）24.欲車削錐度大、長度長，又需大量生產的工件，最適合的加工方法為？　(A)尾座偏置法　(B)錐度附件法　(C)複式刀座法　(D)成形刀法

（　 　）25.下列有關鑽孔之敘述，何者不正確？　(A)鑽模夾具不適用於大量生產、精密鑽孔之工件夾持　(B)一般鑽削鋼料的鑽唇間隙角宜為8～12度　(C)一般鑽頭直徑13 mm 以下者為直柄，13 mm以上者為錐柄　(D)鑽唇角又稱鑽頂角，鑽削鋼料的鑽唇角宜為118度

（　 　）26.有關鋸條的選擇原則，下列敘述何者不正確？　(A)粗鋸齒適合鋸切厚工件　(B)細鋸齒適合鋸切軟材料　(C)大寬度帶鋸適合鋸切直線輪廓　(D)小寬度帶鋸適合鋸切曲線輪廓

（　 　）27.進行孔徑加工時，只需一次加工行程即可完成粗削及精削、尺寸及精度良好，此加工法最有可能是  (A)拉削　(B)銼削　(C)磨削　(D)鉋削

（　 　）28.下列敘述，何者錯誤？ (A)偏心車削之量表校正偏量應為2倍偏心距 (B)立式車床適合小型工件　(C)可加工內、外螺紋 (D)工件伸出夾頭長度大於2.5倍工件直徑時，應使用頂心

（　 　）29.有關車刀之使用，下列敘述何者不正確？　(A)材料愈硬，前間隙角應愈小　(B)刀尖高於工作物中心時前間隙角變大　(C)後斜角與邊斜角在同一平面上構成　(D)後斜角可以為負角

（　 　）30.有關鋸床相關之敘述，下列何者正確？　(A)帶鋸條銲接後，接頭需加以淬火　(B)立式帶鋸床最適合下料　(C)臥式帶鋸床效率高於往復式鋸床　(D)臥式帶鋸床適合用於鋸切曲線

（　 　）31.擬以高速鋼鑽頭在鑄件上鑽一直徑為8mm的孔，若鑽削速度為25m/min，則鑽床主軸迴轉速度為 (A)497.6 (B)612 (C)995 (D)1990  rpm

（　 　）32.一牛頭鉋床之鉋削行程角度為270，回復行程角度為90，若衝程長度為180mm，鉋削速率為60m/min，則每分鐘衝程次數為何？　(A)180　(B)200　(C)225　(D)250

（　 　）33.有一規格為GC-46-M-6-B-1A-200×25×32的砂輪，其中「B」代表砂輪的結合劑為　(A)黏土　(B)合成樹脂　(C)金屬　(D)橡膠

（　 　）34.下列有關順銑法（又稱下銑法）與逆銑法（又稱上銑法）的比較，何者為正確？　(A)順銑法產生切屑的方式為由薄到厚，逆銑法產生切屑的方式為由厚到薄　(B)順銑法較易產生振動，但不需裝設背隙消除裝置　(C)採用順銑法的加工面較平滑，故比逆銑法適合精加工　(D)順銑法產生的切削力為由小到大，故刀刃不易崩裂

（　 　）35.圓桿工件總長160mm，其錐度部分長100 mm，錐度兩端直徑分別為30mm與20mm，現以尾座偏置法車削錐度，則下列何者為正確　(A)錐度值為0.05　(B)錐度值為1/16　(C)尾座偏置量為8mm　(D)尾座偏置量為5mm

（　 　）36.有關銑削速度與進給之敘述，下列何者正確？　(A)工件之表面粗糙度值（Ra）與進給量成正比　(B)粗切削時，銑削速度要慢、進給要小　(C)材料硬度與切削速度成正比　(D)精銑削時，切削速度要快、進給要大

（　 　）37.下列有關CNC工作機械的敘述，何者錯誤？　(A)加工件之互換性高　(B)程式可修改，加工適應性高　(C)刀具、床台自動旋轉及移動進行加工　(D)適合單樣及大量生產

（　 　）38.磨削時加切削劑的目的為何？ (A)沖除磨屑為主，冷卻為輔 (B)冷卻為主，潤滑為輔 (C)潤滑為主，冷卻為輔 (D)冷卻為主，沖除磨屑為輔

（　 　）39.有關研磨加工之敘述，下列何者不正確？　(A)研磨加工屬多刃加工　(B)研磨面積大或砂輪迴轉速度高時，應選用硬砂輪　(C)研磨硬材料時，應選用軟砂輪　(D)無心磨床適合用於圓柱形工件之大量生產

（　 　）40.砂輪音響檢查之目的是下列哪一項？　(A)檢查砂輪是否平衡　(B)檢查砂輪是否真圓　(C)檢查砂輪有無裂痕　(D)檢查砂輪軟硬度

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】