| 市立新北高工 108學年度第 一 學期 期末考 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題教師 | 李依如 | 年級 | 三 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)

（　　　）1.感應電熱硬化法是利用高週波感應之電流急速加熱，使鋼表面組織成何種組織狀態後，再以水急冷之法？　(A)沃斯田體　(B)粒滴斑體　(C)麻田散體　(D)波來體

【課本練習題.】

（　　　）2.將鋼件加熱到Ac1變態點以下溫度進行較長時間的保溫，再進行冷卻的方法，常與淬火配合使用之熱處理法為　(A)退火　(B)正常化　(C)回火　(D)高週波硬化法

【龍騰自命題.】

（　　　）3.鐵的同素變態點是　(A)A0　(B)A1　(C)A2　(D)A3

【龍騰自命題.】

（　　　）4.利用高溫及真空中由鍍材表面放出高能離子，並與通入的反應氣體（如氮氣）相結合使其產生反應會覆蓋沉積被鍍物體上一層薄膜之法，稱為　(A)物理氣相沉積法　(B)化學氣相沉積法　(C)物理真空法　(D)化學真空法

【龍騰自命題.】

（　　　）5.電鍍前應將機件先做陽極處理或酸洗處理的主要目的是　(A)增加鍍層的硬度　(B)增加鍍層深度　(C)減少電鍍時間　(D)增加鍍層黏著性

【課本練習題.】

（　　　）6.下列電鍍鉻層法敘述何者為非？　(A)欲鍍機件（待鍍金屬製品）作陰極　(B)鍍層金屬作陽極　(C)陽極需跟電鍍液起作用的溶解性材料　(D)電鍍前應將機件先做陽極處理或酸洗處理

【課本練習題.】

（　　　）7.常使用之氣體氮化是將工件置於爐內後，利用何種氣體直接輸進500～550℃的氮化爐內？　(A)氨氣　(B)氫氣　(C)氧氣　(D)乙炔氣

【龍騰自命題.】

（　　　）8.物理氣相沉積法蒸鍍的材料常見的有　(A)碳化氮　(B)氧化矽　(C)碳化鈦　(D)氧化銅

【龍騰自命題.】

（　　　）9.過共晶鑄鐵含碳量為　(A)0.02～0.8%　(B)0.8～2.0%　(C)2.0～4.3%　(D)4.3～6.67%

【龍騰自命題.】

（　　　）10.共析鋼於580℃恆溫下變態，所生之層狀組織稱為　(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)變韌體　(D)麻田散體

【龍騰自命題.】

（　　　）11.何種退火主要目的是為了改善過共析的碳鋼及合金工具鋼（如製造刀具、量具及模具所用的鋼種）的切削性和塑性加工性？　(A)完全退火　(B)恆溫退火　(C)製程退火　(D)球化退火

【龍騰自命題.】

（　　　）12.亞共析鋼做完全退火是加熱到何種變態溫度上方30～50℃？　(A)Ac1　(B)Ac2　(C)Ac3　(D)Acm

【龍騰自命題.】

（　　　）13.滲碳層之顯微組織以含碳量在0.20%左右的20CrMnTi材料為例，在920℃滲碳後緩冷後所得最表面組織情況為　(A)共析鋼層

(B)亞共析鋼層　(C)過共析鋼層　(D)肥粒體組織層

【龍騰自命題.】

（　　　）14.中溫回火所得組織為　(A)肥粒體與雪明碳體　(B)吐粒散體與細波來體　(C)糙斑體與中波來體　(D)回火麻田散體

【龍騰自命題.】

（　　　）15.共析鋼和過共析鋼作淬火是加熱到何種變態溫度上方30～50℃？　(A)Ac1　(B)Ac2　(C)Ac3　(D)Acm

【課本練習題.】

（　　　）16.下列氣體滲碳法敘述何者為非？　(A)以天然氣、丙烷、丁烷等氣體為主劑　(B)爐內加熱至900～1100℃之高溫下滲碳　(C)表面碳濃度難以調節　(D)適用於小型機件的大規模場合及薄表層硬化的大量生產

【課本練習題.】

（　　　）17.鐵的共析點是在幾度時發生？　(A)727℃　(B)768℃　(C)910℃　(D)1148℃

【龍騰自命題.】

（　　　）18.亞共晶鑄鐵常溫的結晶組織為　(A)波來體與雪明碳體混合組織　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體、粒滴斑體與雪明碳體混合組織　(D)粒滴斑體

【龍騰自命題.】

（　　　）19.以利用高週波感應之電流急速加熱，使鋼表面組織為沃斯田體狀態後，再以水急冷之法稱為　(A)火焰加熱硬化法　(B)感應電熱硬化法　(C)物理氣相沉積法　(D)滲碳硬化法

【龍騰自命題.】

（　　　）20.A2變態點溫度是幾度？　(A)210℃　(B)727℃　(C)768℃　(D)910℃

【課本練習題.】

（　　　）21.回火主要目的是　(A)把鋼料軟化以改善切削性或塑性加工性　(B)增加鋼的強度和硬度　(C)粗化晶粒　(D)得到強韌性

【課本練習題.】

（　　　）22.將鋼鐵加熱到約450℃的再結晶溫度以上，或Ac1變態點以下約600～650℃，保溫後於爐中徐冷所實施之退火稱為　(A)均質化退火　(B)弛力退火　(C)製程退火　(D)球化退火

【龍騰自命題.】

（　　　）23.下列何種熱處理爐之調節爐溫與溫度分布均勻、煉鋼速度快，品質容易控制，而且不需燃料？　(A)電爐　(B)真空爐　(C)鹽浴爐　(D)坩鍋爐

【龍騰自命題.】

（　　　）24.氮化處理後的鋼材具有優異的性質，下列敘述何者為非？　(A)耐磨性　(B)耐疲勞性　(C)耐蝕性　(D)耐低溫脆性

【龍騰自命題.】

（　　　）25.低溫回火所得組織為　(A)肥粒體與雪明碳體　(B)吐粒散體與細波來體　(C)糙斑體與中波來體　(D)回火雪明碳體

【課本練習題.】

（　　　）26.亞共析鋼常溫的結晶組織為　(A)肥粒體　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體、粒滴斑體與雪明碳體混合組織　(D)粒滴斑體

【龍騰自命題.】

（　　　）27.過共析鋼含碳量為何？　(A)0.025％以下　(B)0.02～0.8％　(C)0.8～2.0％　(D)2.0～4.3％

(背面尚有題目)

【課本練習題.】

（　　　）28.將工件加熱至Ac3以上30～50℃（亞共析鋼），或Ac1以上30～50℃（共析鋼或過共析鋼）處，保溫一段時間後，隨爐緩慢冷卻的方法稱為　(A)完全退火　(B)恆溫退火　(C)製程退火　(D)球化退火

【課本練習題.】

（　　　）29. 正常化後共析鋼的常溫組織為　(A)肥粒體與波來體混合物　(B)波來體　(C)波來體與Fe3C混合物　(D)沃斯田體與Fe3C混合物

【龍騰自命題.】

（　　　）30.感應電熱硬化法噴水做急冷後可得何種組織之硬化法？　(A)沃斯田體　(B)粒滴斑體　(C)麻田散體　(D)波來體

【龍騰自命題.】

（　　　）31.所需設備費貴、成本高及僅限於本身可硬化的導磁材料為何種硬化法？　(A)火焰加熱硬化法　(B)感應電熱硬化法　(C)物理氣相沉積法　(D)滲碳硬化法

【龍騰自命題.】

（　　　）32.粒滴斑體在1148℃時為何種組織的細密共晶物？　(A)肥粒體與波來體　(B)肥粒體與雪明碳體　(C)沃斯田體與雪明碳體　(D)粒滴斑體與雪明碳體

【課本練習題.】

（　　　）33.細緻的肥粒體與雪明碳體混合物為　(A)回火麻田散體　(B)回火沃斯田體　(C)回火雪明碳體　(D)雪明碳體

【龍騰自命題.】

（　　　）34.下列液體滲碳法敘述何者為非？　(A)適中小量生產　(B)滲碳時間短且均勻　(C)設備費昂貴　(D)容易均勻加熱、升溫迅速

【課本練習題.】

（　　　）35正常化主要目的是　(A)改善材料的切削性能　(B)增加鋼的強度和硬度　(C)粗化晶粒　(D)得到強韌性

【課本練習題.】

（　　　）36.真空爐加熱方式下列何者有誤？　(A)電阻　(B)高頻感應　(C)氧乙炔氣　(D)電弧

【龍騰自命題.】

（　　　）37.純鐵由γ-Fe（沃斯田體，FCC結構）變態為δ-Fe（高溫的肥粒體，BCC結構）的變態點是　(A)A0　(B)A1　(C)A2　(D)A4

【龍騰自命題.】

（　　　）38.正常化與完全退火的主要差別在於　(A)冷卻速度快些　(B)冷卻速度慢些　(C)亞共析鋼加熱到變態溫度高些　(D)亞共析鋼加熱到變態溫度低些

【龍騰自命題.】

（　　　）39.關於氮化處理，下列敘述何者為非？　(A)氮化鋼材之氮化是形成化合物　(B)不能有擴散且不須熱處理　(C)氮化後須要再淬火以增加表面硬度　(D)入爐前將表面清除乾淨

【課本練習題.】

（　　　）40.正常化後過共析鋼的常溫組織為　(A)肥粒體與波來體混合物　(B)波來體　(C)波來體與Fe3C混合物　(D)沃斯田體與Fe3C混合物

【龍騰自命題.】

（　　　）41.回火後可獲得高的降伏強度，彈性極限和較高的韌性，主要用於各種彈簧和熱作模具的處理為　(A)低溫回火　(B)中溫回火　(C)高溫回火　(D)深冷回火

【龍騰自命題.】

（　　　）42.真空爐最大優點是　(A)防止鋼材的氧化與脫碳現象　(B)生產速度快　(C)設備便宜　(D)不需電源

【課本練習題.】

（　　　）43.下列火焰硬化法敘述何者為非？　(A)對大機件面之硬化容易且經濟　(B)可於任何場地中處理　(C)火焰之大小移動速度容易控制　(D)加熱難均勻，加熱不當易生裂痕及變形

【課本練習題.】

（　　　）44.下列何者不是氮化鋁鈦鍍膜塗層法後的顏色？　(A)紫色　(B)金黃色　(C)黑色　(D)紫灰色

【課本練習題.】

（　　　）45.共析鋼在恆溫變態曲線鼻部稍下方（400～500℃）做恆溫變態，會生成狀如羽毛的顯微組織，稱為　(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)上變韌體　(D)下變韌體

【課本練習題.】

（　　　）46.在高真空爐中將欲蒸鍍的硬質材料做為金屬靶，並使之氣化或離子化，而附著於工件之表面的方法，稱為　(A)物理氣相沉積法　(B)化學氣相沉積法　(C)物理真空法　(D)化學真空法

【課本練習題.】

（　　　）47.滲碳硬化法適用於含碳量多少之低碳鋼機件？　(A)在0.02％以下　(B)在0.2％以下　(C)0.3～0.7％　(D)0.8～1.7％

【課本練習題.】

（　　　）48.目的是要利用在高溫處的擴散作用，把鋼內的化學成分均勻化或不純物偏析消除之退火稱為　(A)均質化退火　(B)弛力退火　(C)製程退火　(D)球化退火

【龍騰自命題.】

（　　　）49.過共晶鑄鐵常溫的結晶組織為　(A)波來體與雪明碳體混合組織　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體、粒滴斑體與雪明碳體混合組織　(D)粒滴斑體與雪明碳體

【龍騰自命題.】

（　　　）50.共析鋼和過共析鋼作完全退火是加熱到何種變態溫度上方30～50℃？　(A)Ac1　(B)Ac2　(C)Ac3　(D)Acm

【龍騰自命題.】