| 市立新北高工 108學年度第 一 學期 補考 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題教師 | 李依如 | 年級 | 三 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題 (50題 每題2分 共100分)

（　　　）1.合金鋼之表面硬化宜用　(A)火焰硬化法　(B)感應電熱硬化法　(C)滲碳法　(D)氮化法

【課本練習題.】

（　　　）2.將共析鋼置於油中連續冷卻，可得哪種組織？　(A)波來鐵　(B)糙斑鐵　(C)吐粒散鐵　(D)麻田散鐵

【課本補充題.】

（　　　）3.鋼熱處理時淬入水中後，不久發生破裂現象原因是　(A)收縮不均引起應力而破裂　(B)加熱不夠而破裂　(C)冷卻液黏度大而破裂　(D)冷卻液比熱小而破裂

【課本補充題.】

（　　　）4.共析鋼以連續冷卻的方式，若置於水中冷卻，可得哪種組織？　(A)波來鐵　(B)糙斑鐵　(C)吐粒散鐵　(D)麻田散鐵

【課本補充題.】

（　　　）5.吐粒散鐵又稱為　(A)細波來鐵　(B)粗波來鐵　(C)沃斯田鐵　(D)史帝田鐵

【課本補充題.】

（　　　）6.凡是鋼件表面需耐磨、心部需強韌，需施以　(A)淬火　(B)回火　(C)表面硬化　(D)正常化處理

【課本練習題.】

（　　　）7.高週波淬火法又稱為　(A)火焰硬化法　(B)感應電熱硬化法　(C)滲碳法　(D)氮化法

【課本練習題.】

（　　　）8.對同一種鋼料而言，火焰硬化熱處理的淬火溫度應較一般淬火溫度　(A)高　(B)低　(C)相同　(D)視含碳量而定

【課本補充題.】

（　　　）9.連續冷卻變態曲線圖簡稱為　(A)T–T–T圖　(B)Fe–C平衡圖　(C)溫度–應變圖　(D)C–C–T圖

【課本補充題.】

（　　　）10.鋼材淬火的目的是　(A)增加硬度　(B)增加韌性　(C)增加伸長率　(D)提高延展性

【課本補充題.】

（　　　）11.氮化法加熱溫度通常為　(A)100°C　(B)500°C　(C)800°C　(D)1000°C　左右

【課本練習題】

（　　　）12.下列哪一種表面硬化法較費時？　(A)滲碳法　(B)氰化法　(C)氮化法　(D)高週波感應電熱硬化法

【課本練習題.】

（　　　）13.碳鋼熱處理中，回火處理的目的通常是改善其　(A)硬度　(B)強度　(C)韌性　(D)耐磨性

【課本補充題.】

（　　　）14.下列何種滲碳劑具有毒性？　(A)氰化鈉　(B)木炭　(C)甲烷　(D)煤氣

【課本練習題.】

（　　　）15.鋼件因尺度太大或截面太厚時，其截面無法獲得相同硬度之現象，稱為　(A)過冷效應　(B)殘留應力　(C)硬化能力

(D)質量效應

【課本補充題.】

（　　　）16.鋼料加熱至A1或A3變態點後，留在爐內徐冷使工件軟化之處理為　(A)正常化　(B)回火　(C)退火　(D)球化處理

【課本補充題.】

（　　　）17.材料之硬化能，可使用下列何種方法量測？　(A)約米尼硬化能試驗　(B)光譜分析試驗　(C)沙丕硬化能試驗　(D)里氏硬度試驗

【課本補充題.】

（　　　）18.有關化學表面硬化法，下列何者錯誤？　(A)因改變材料表面化學成分而產生硬化　(B)需使用雷射照射加熱使其產生化學變化

(C)滲碳是方法之一　(D)氮化是方法之一

【課本補充題.】

（　　　）19.高碳鋼若淬火冷卻速度太快，可能會使材料　(A)硬度不夠　(B)破裂　(C)收縮　(D)變韌

【課本補充題.】

（　　　）20.T–T–T圖中橫座標是代表　(A)溫度　(B)時間　(C)組織　(D)硬度

【課本補充題.】

（　　　）21.愈容易淬火的鋼，代表　(A)含碳量愈大　(B)硬化能愈大　(C)衝擊值愈大　(D)質量效果愈大

【課本補充題.】

（　　　）22.下列哪一種表面硬化法最簡單、低成本？　(A)高週波感應加熱　(B)低週波感應加熱　(C)氧乙炔火焰加熱　(D)氮化法

【課本補充題.】

（　　　）23.感應電熱硬化法是利用什麼原理加熱鋼材表面？　(A)電弧放出熱量　(B)微波加熱　(C)電阻發熱　(D)渦流與磁滯損失

【課本補充題.】

（　　　）24.下列何者組織延展性最佳？　(A)麻田散鐵　(B)雪明碳鐵　(C)波來鐵　(D)肥粒鐵

【課本補充題.】

（　　　）25.材料之正常化熱處理，應使用何種方法冷卻？　(A)爐中冷卻　(B)油中冷卻　(C)空氣中冷卻　(D)水中冷卻

【課本補充題.】

（　　　）26.為促進滲碳之效果，操作時可加入何物質？　(A)碳酸鋇　(B)氧化鎂　(C)氧化銅　(D)鋁粉

【課本補充題.】

（　　　）27.熱處理使用之冷卻方式，除了使用爐、空氣、油及水，若需更低溫度，還可使用下列哪一項？　(A)油精　(B)冰櫃　(C)丙酮　(D)乾冰或液態氮

【課本補充題.】

（　　　）28.哪一種鍍層耐磨及耐蝕，適用於模具、量具及工具使用？　(A)錫　(B)鋅　(C)鉻　(D)鋁

【課本補充題.】

（　　　）29.在T–T–T圖中，縱軸是代表　(A)時間　(B)溫度　(C)硬度　(D)成分

【課本補充題.】

（　　　）30.在鐵碳平衡圖中，固溶體稱為　(A)沃斯田鐵　(B)麻田散鐵　(C)肥粒鐵　(D)波來鐵

【課本補充題.】

（　　　）31.Fe–C系平衡圖中，A4的變態點為　(A)723°C　(B)910°C　(C)1394°C　(D)1534°C

【課本補充題.】

（　　　）32.沃斯田鐵一般用哪一種符號表示？　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本補充題.】

（　　　）33.低碳鋼之表面硬化宜用　(A)滲碳法　(B)氮化法　(C)火焰法　(D)感應硬化法

(背面尚有題目)

【課本補充題.】

（　　　）34.把鋼材料表層硬化而其心部仍保持韌性的處理方法是　(A)粉末冶金　(B)研磨　(C)表面硬化　(D)鉋削

【課本補充題.】

（　　　）35.加熱溫度過高，會造成　(A)晶粒粗大　(B)硬度增加　(C)韌性增大　(D)延伸率增大

【課本補充題.】

（　　　）36.正常化可使纖維組織消滅生成正常組織，並使晶粒　(A)變粗　(B)變細　(C)變硬　(D)變軟

【課本補充題.】

（　　　）37.機械構造用鋼的高溫回火溫度應為　(A)100～200°C　(B)250～350°C　(C)400～500°C　(D)550～650°C

【課本補充題.】

（　　　）38.凡是鋼件表面需耐磨、內部需強韌者可施行　(A)淬火　(B)退火　(C)回火　(D)高週波表面硬化

【課本補充題.】

（　　　）39.鐵碳平衡圖中橫座標代表　(A)溫度　(B)組織　(C)時間　(D)成分

【課本補充題.】

（　　　）40.所謂高週波淬火就是　(A)火焰硬化法　(B)感應熱淬火法　(C)電解淬火法　(D)滲碳法

【課本補充題.】

（　　　）41.碳鋼含碳量在0.85～1.7％者，稱為　(A)共析鋼　(B)亞共析鋼　(C)過共析鋼　(D)過共晶鋼

【課本補充題.】

（　　　）42.鋼淬火時冷卻速度最大的冷卻液為　(A)水　(B)油　(C)鹽水　(D)硫酸

【課本練習題.】

（　　　）43.鋼鐵回火的目的在使鋼件　(A)硬化　(B)軟化　(C)增加強度　(D)增加韌性

【課本練習題.】

（　　　）44.碳在鑄鐵凝固過程中，除了產生雪明碳鐵外，還游離出黑色片狀的　(A)化合碳　(B)碳化鐵　(C)石墨　(D)焦炭

【課本補充題.】

（　　　）45.下列哪一種表面硬化處理所需的時間最長？　(A)氮化法　(B)氣體滲碳　(C)高週波熱處理　(D)火焰硬化熱處理

【課本補充題.】

（　　　）46.下列何者為純鐵同素變態點？　(A)A0　(B)A1　(C)A2　(D)A3

【課本練習題.】

（　　　）47.麻田散鐵的顯微組織形狀為　(A)球狀　(B)多邊形　(C)菱形　(D)針狀

【課本補充題.】

（　　　）48.雪明碳鐵的金相組織為　(A)白色質硬脆　(B)黑色質硬脆　(C)白色質軟　(D)黑色質軟

【課本練習題.】

（　　　）49.肥粒鐵最大含碳量是　(A)0.02％　(B)0.8％　(C)2.0％　(D)4.3％

【課本練習題.】

（　　　）50.將共析鋼置於爐中連續冷卻，可得哪種組織？　(A)波來鐵　(B)糙斑鐵　(C)吐粒散鐵　(D)麻田散鐵

【課本補充題.】