一、單選題（每題2分，共100分）：※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記(未劃記扣10分)

1.【 　 】一般金之合金中，常加入何種金屬，以提高強度硬度？(A) 銀及銅　(B) 鉬及鈷　(C) 鉛

及銻　(D) 鋁及鎳

2.【 　 】鎳鐵合金中，何者在常溫附近之彈性係數幾乎不變(A) Invar　(B) Elinvar　(C) Monel

(D) Platinite

3.【 　 】金屬中延性最好是(A) 鉑　(B) 金　(C) 銀　(D) 銅

4.【 　 】21K 金表示含金量為 
      (A) 21%　(B) 79%　(C) 87.5%　(D) 76.5%

5.【 　 】鉑易溶解於(A) 硫酸　(B) 鹽酸　(C) 硝酸　(D) 王水

6.【 　 】蒙納合金中，何種元素含量最多？(A) 銅　(B) 鎳　(C) 錳　(D) 矽

7.【 　 】下列何種金屬導電率佔所有金屬的第一位？(A) 銅　(B) 金　(C) 銀　(D) 白金

8.【 　 】pH 值愈大，則電氣化學腐蝕愈(A) 快　(B) 慢　(C) 一樣　(D) 不一定

9.【 　 】銀器的表面失去光澤係屬於何種腐蝕因素？(A) 電化學　(B) 應力　(C) 粒間　(D) 化學

10.【 　 】氧化作用是屬於哪一種腐蝕？(A) 化學　(B) 電化學　(C) 細菌　(D) 物理

11.【 　 】下列何者非造成金屬腐蝕的環境？(A) 溫度　(B) 濕度　(C) 物理性　(D) 廢氣

12.【 　 】某些金屬在腐蝕過程中，表面生成一層緻密的保護層防止後續氧化，此現象稱為______

現象(A) 還原　(B) 季化　(C) 鈍化　(D) 氧止

13.【 　 】不鏽鋼不易腐蝕的主因是(A) 賈凡尼效應　(B) 濃淡電池效應　(C) 鈍化　(D) 濃淡電

池之陽極

14.【 　 】大部分的金屬腐蝕是由_______所引起的(A) 電化學　(B) 純化學　(C) 物理　(D) 細菌

15.【 　 】pH 值愈大，則電氣化學腐蝕愈(A) 快　(B) 慢　(C) 不一定　(D) 一樣

16.【 　 】鐵的氧化物有三種不同的層次，最內層為(A) FeO2　(B) Fe3O4　(C) FeO　(D) Fe2O3

17.【 　 】鐵板多浸於熔融之______內，製成白鐵皮以防蝕(A) 錫　(B) 鉛　(C) 鋅　(D) 鎘

18.【 　 】金屬本身若成為______就能受保護而不被腐蝕(A) 陽極　(B) 陰極　(C) 離子極　(D)

中性極

19.【 　 】何種元素可增加對粒晶腐蝕的抵抗性？(A) 鈦　(B) 矽　(C) 銅　(D) 錳

20.【 　 】造成隙縫腐蝕的主因是______所造成(A) 賈凡尼效應　(B) 濃淡電池效應　(C) 鈍化

(D) 應力集中

21.【 　 】金屬中含不同元素或有雜質時，即有不同的電位差，電位高者(A) 先腐蝕　(B) 慢腐蝕

(C) 同時腐蝕　(D) 不會腐蝕

22.【 　 】電鍍時，金屬耐蝕材料應置於(A) 陽極　(B) 陰極　(C) 皆可　(D) 不一定，視情況而

定

23.【 　 】AISIC 1030 的編號中，C 代表(A) 煉製代號　(B) 含碳量　(C) 結構鋼　(D) 滲碳法

24.【 　 】下列何者屬於碳鋼？(A) SAE 1130　(B) SAE 3245　(C) SAE 1020　(D) SAE 1320

25.【 　 】在JIS 規格中，KD 表示(A) 模具用鋼　(B) 高速鋼　(C) 構造用鋼　(D) 合金工具鋼

26.【 　 】美國鋼鐵協會（AISI）對鋼材的編號以AISI×××× 表示，AISI 1020 中表示含碳量百分

比的數字為(A) 10　(B) 02　(C) 20　(D) 2

27.【 　 】對於材料的選用，下列敘述何者正確？(A) S45C 和S22C 的含碳量相同　(B) P2 代表

兩公分厚的鋼板　(C) S45C 比S22C 鋼的熔接性好　(D) S45C 比S22C 鋼的硬度高

28.【 　 】S40C 中，S 為碳鋼編號，40 則表示(A) 含碳量0.4%　(B) 最小抗拉強度為40kg/mm2

(C) 含碳量0.4　(D) 最小抗拉強度為40N/mm2

29.【 　 】S35C 是代表 (A) 低碳鋼　(B) 中碳鋼　(C) 高碳鋼　(D) 鑄鐵

30.【 　 】CNS 中，在鋼種符號S 前的字母代表煉鋼法，代表平爐法者為(A) O　(B) B　(C) E

(D) F

31.【 　 】SAE 之編號，首位數代表(A) 鋼之種類　(B) 合金元素含量　(C) 含碳量　(D) 材質

32.【 　 】JIS 是(A) 中華民國國家標準　(B) 英國工業標準　(C) 德國工業標準　(D) 日本工業

標準

33.【 　 】S80NiCr2（TC）的鋼料，其中80 是代表何種元素的成分量為0.8% ？(A) C　(B) Ni

(C) Cr　(D) Ni 和Cr

34.【 　 】選用何種材料，對生活環境的汙染與員工的傷害可減至最低？(A) 低公害材料　(B) 耐

腐蝕材料　(C) 低成本材料　(D) 穩定性佳的材料

35.【 　 】材料選用的最基本要求為(A) 使用條件　(B) 穩定性　(C) 加工性　(D) 成本

36.【 　 】矽鐵是在鐵中加入________的矽而形成極優的磁性材料(A) 1∼2%　(B) 3∼5%　(C)

5∼7%　(D) 7∼10%

37.【 　 】天然橡膠加入8% 的______後將更具彈性(A) Si　(B) S　(C) Se　(D) Al

38.【 　 】下列何項為最主要的黏結劑？(A) 尼龍　(B) 環氧樹脂　(C) 天然橡膠　(D) 聚苯乙烯

39.【 　 】下列何者非「碳家族」的材料？(A) 石墨　(B) 石英　(C) 奈米碳管　(D) 鑽石

40.【 　 】共價鍵上的價電子脫離時，形成了(A) 電效　(B) 電量　(C) 電洞　(D) 電性

41.【 　 】何種化學鍵是沒有方向性的，具有良好的塑性變形能力(A) 離子鍵　(B) 共價鍵　(C)

凡德瓦爾力鍵　(D) 金屬鍵

42.【 　 】下列何者非熱塑性塑膠？(A) 聚乙烯　(B) 壓克力　(C) 聚氯乙烯　(D) 環氧樹脂

43.【 　 】材料一經磁化後，其磁性不易消失，這種材料稱為(A) 易磁體　(B) 軟磁體　(C) 硬磁

體　(D) 難磁體

44.【 　 】______高溫時會產生一氧化物保護層，不會進一步被氧化(A) WC　(B) BN　(C) SiC　(D)

TiC

45.【 　 】金屬材料的化學鍵大都是(A) 金屬鍵　(B) 共價鍵　(C) 離子鍵　(D) 凡得瓦力鍵

46.【 　 】聚甲基丙烯高分子材料就是俗稱的(A) 保麗龍　(B) 尼龍　(C) 塞璐珞　(D) 壓克力

47.【 　 】使原本不具磁性的物體得到磁性者稱為(A) 磁變　(B) 磁化　(C) 磁偶　(D) 磁吸

48.【 　 】下列何者熱塑性塑膠？(A) 三聚氰胺　(B) 尿素樹脂　(C) 縮醛樹脂　(D) 環氧樹脂

49.【 　 】光纖的結構為圓形且細如髮絲的玻璃纖維，主要分為三部分，下列何者為非？ 
        (A) 核心　(B) 包覆層　(C) 纖殼　(D) 防蝕液

50.【 　 】p 型半導體係靠何項來傳導電流？(A) 電子　(B) 中子　(C) 質子　(D) 電洞