一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

| 1. | 【 】 | 一般電機用的特殊鋼材大都是 (A)鉻鋼 (B)鉬鋼 (C)矽鋼 (D)錳鋼 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 【 】 | 下列何者非鉻元素的特性？ (A)耐蝕性強 (B)耐熱性佳 (C)可增加鋼的韌性 (D)耐磨性佳 |
| 3. | 【 】 | 使鋼件之變態溫度下降，且變態速度變得遲緩之元素為 (A)鉻 (B)錳 (C)矽 (D)鉬 |
| 4. | 【 】 | 硫可以增加鋼在切削時的_____效果 (A)潤滑 (B)脆化 (C)硬化 (D)冷卻 |
| 5. | 【 】 | 鋼中加入特殊元素後，能使變態溫度增高，而變態速度遲緩之元素有 (A)鉻、鎢 (B)鎳、錳、鈷 (C)銅、硫、磷 (D)矽、鋁、釩 |
| 6. | 【 】 | 有脫酸除氧並防止氣孔產生的是 (A)碳 (B)鎢 (C)錳 (D)矽 |
| 7. | 【 】 | 最能增加鋼之硬化能的元素是 (A)錳 (B)鉻 (C)鋁 (D)鉬 |
| 8. | 【 】 | 11××是 (A)鉬鋼 (B)鎳鋼 (C)鉻鋼 (D)易切鋼 |
| 9. | 【 】 | 具除氧去硫功效的元素是 (A)磷 (B)錳 (C)鉻 (D)鎳 |
| 10. | 【 】 | 32××代表 (A)鎢鋼 (B)鎳鉻鋼 (C)矽錳鋼 (D)鉻鋼 |
| 11. | 【 】 | 鎳與鉻均能增加鋼件之硬度外，尤能增加其 (A)熱脆性 (B)延性 (C)耐磨性、耐蝕性 (D)冷脆性 |
| 12. | 【 】 | 能將金屬材料在高速中切削，且其刀刃端雖至高溫硬度不減者為 (A)鎳鋼 (B)高速鋼 (C)鉻鋼 (D)鎢鋼 |
| 13. | 【 】 | 碳化物合金中最常用的是 (A)碳化鎢 (B)碳化矽 (C)碳化銅 (D)碳化鈦 |
| 14. | 【 】 | 工具鋼的碳含量約為 (A)0.1∼0.5% (B)1.6∼2.0% (C)2.0∼4.3% (D)0.6∼1.5% |
| 15. | 【 】 | 汽車的彈簧鋼多用 (A)鎳鉻鋼 (B)不鏽鋼 (C)鉻鉬鋼 (D)矽錳鋼 |
| 16. | 【 】 | 加入何種元素可以改善鎳鉻鋼回火脆性的問題？ (A)鋅 (B)矽 (C)鉬 (D)鈦 |
| 17. | 【 】 | 高速鋼在規定的溫度淬火後，再施以高溫回火，則其硬度會 (A)增加 (B)不變 (C)不一定 (D)降低 |
| 18. | 【 】 | 燒結碳化鎢刀具，其含鈷量約為 (A)3% 以下 (B)10∼13% (C)13∼20% (D)3∼10% |
| 19. | 【 】 | 合金鋼中含鎳量多達25% 而且有風硬性或自硬性者為 (A)鉻鋼 (B)鎳鉻鋼 (C)錳鋼 (D)鎳鋼 |
| 20. | 【 】 | 形成碳化物中，最強的元素為 (A)Cr (B)Ni (C)M (D)W |
| 21. | 【 】 | 高速工具鋼的典型成分中，下列何者為誤？ (A)18% 鎢 (B)2% 鈦 (C)1% 釩 (D)4% 鉻 |
| 22. | 【 】 | 下列何種鋼為最佳構造用合金鋼？ (A)鎳鉻鉬鋼 (B)鉻鉬鋼 (C)錳鉻釩鋼 (D)鎳鉻鋼 |
| 23. | 【 】 | 高速鋼製成的切削工具，其耐熱溫度為攝氏 (A)200°C (B)900°C (C)1200°C (D)600°C |
| 24. | 【 】 | 史泰勒合金主要是______合金 (A)鎢鉻釩 (B)鎢鉻鈷 (C)矽錳 (D)鎳鉻 |
| 25. | 【 】 | 肥粒鐵型的耐熱鋼適用於______以下 (A)600°C (B)800°C (C)1000°C (D)700°C |
| 26. | 【 】 | 麻田散鐵不鏽鋼其含鉻量約 (A)12∼14% (B)2∼14% (C)6∼8% (D)14∼22% |
| 27. | 【 】 | 可作為海底電纜的材料為 (A)矽鋼 (B)永久磁石鋼 (C)錳鋼 (D)高導磁合金 |
| 28. | 【 】 | 碳化物刀片（Cemented carbide）銲接於刀柄所用的銲料為 (A)銅 (B)鉛 (C)鋅 (D)錫 |
| 29. | 【 】 | 鋼琴線在韌化處理後再放入400∼500°C 的熱鹽浴槽中施以何種處理，以消除常溫加工時所生成的殘留應力？ (A)發藍 (B)還原 (C)鈍化 (D)回火 |
| 30. | 【 】 | 製造火箭用渦輪所使用之高溫材料為 (A)鉻合金 (B)鈷合金 (C)鈳合金 (D)鐺合金 |
| 31. | 【 】 | 當鎳鉻不鏽鋼被加熱至500∼900°C 之間時，容易產生為 (A)脆化 (B)粒間腐蝕 (C)硬度強化 (D)析出硬化 |
| 32. | 【 】 | 不鏽鋼主要的金屬元素為 (A)鈷 (B)鈣 (C)鎢 (D)鉻 |
| 33. | 【 】 | 高速鋼通稱18-4-1 型鋼，係因其成分中含有 (A)18%C、4%W、1%V (B)18%Cr、4%W、1%V (C)18%W、4%Cr、1%V (D)18%Cr、4%V、1%W |
| 34. | 【 】 | 不鏽鋼含鉻在 (A)8% (B)15% (C)20% (D)12% |
| 35. | 【 】 | 不鏽鋼是 (A)鐵碳鎳系合金 (B)鐵碳矽系合金 (C)鐵鉻鈷系合金 (D)鐵碳鉻系合金 |
| 36. | 【 】 | 促進化合碳改為石墨並增加流動性，消滅氣泡，減少收縮率之元素為 (A)錳 (B)磷 (C)鋁 (D)矽 |
| 37. | 【 】 | 過共晶鑄鐵的組織為______的混合組織 (A)肥粒鐵＋波來鐵 (B)波來鐵＋雪明碳鐵 (C)肥粒鐵＋雪明碳鐵 (D)波來鐵＋沃斯田鐵 |
| 38. | 【 】 | 鑄鐵最適合鑄造的原因，下列何者為非？ (A)熔點較碳鋼低 (B)流動性良好 (C)質地柔軟 (D)鑄造時收縮率低 |
| 39. | 【 】 | 鑄鐵之含碳量通常在 (A)0.2∼0.67% (B)2.0∼6.6% (C)3∼8% (D)0.1∼1.8% |
| 40. | 【 】 | 延性鑄鐵（Dutild Cast Iron）為於鑄鐵中，加入______而製成 (A)鎂或鈰（Cerium） (B)銅 (C)鈦金 (D)鋁或錫 |
| 41. | 【 】 | 鑄鐵凝固迅速易生成 (A)白鑄鐵 (B)斑鑄鐵 (C)展性鑄鐵 (D)灰鑄鐵 |
| 42. | 【 】 | 灰鑄鐵加入適量的______可使石墨球化 (A)矽 (B)鎂 (C)磷 (D)錳 |
| 43. | 【 】 | 促進化合碳變為石墨以增加流動性，消滅氣泡，減少收縮率之元素為 (A)錳 (B)磷 (C)鋁 (D)矽 |
| 44. | 【 】 | 鑄鐵中含_______量多時，具有熱脆性 (A)磷 (B)碳 (C)硫 (D)錳 |
| 45. | 【 】 | 從熔鐵爐提煉出來的產品為 (A)生鐵 (B)熱鐵 (C)鋼 (D)鑄鐵 |
| 46. | 【 】 | 下列敘述何者可提高鑄鐵的硬度？ (A)所含石墨愈多 (B)含矽愈多 (C)碳當量愈大 (D)所含雪明碳鐵愈多 |
| 47. | 【 】 | 鑄件中含______量多時，可使鑄鐵石墨含量增加。 (A)磷 (B)矽 (C)硫 (D)錳 |
| 48. | 【 】 | 把鑄鐵加熱至A1 變態點以後反覆進行加熱，體積會發生膨脹而產生裂痕，此種現象稱為鑄鐵 (A)脫碳 (B)成長 (C)季化 (D)石墨化 |
| 49. | 【 】 | 白鑄鐵組織幾乎全部成為 (A)波來鐵 (B)珠母鐵 (C)麻田散鐵 (D)碳化鐵 |
| 50. | 【 】 | 鑄鐵的收縮量為 (A)2% (B)0.5% (C)0.3% (D)1% |