| 市立新北高工108學年度第1學期第一次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 | 甲 | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 模具概論 | 命題教師 | 簡永益 | 年級 | 三 | 科別 | 模具 | 姓名 |  |  |  | (是) |

每題2分

1、同一射出機之螺桿直徑增大時，則射出之壓力①越大②越小③不變④與螺桿直徑無關。

2、塑膠射出成形之過程中，所佔時間最長之過程為①充填②保壓③冷卻④頂出。

3、下列何者不是放電加工機使用之加工液的主要目的？①導電②絕緣③冷卻④排渣。

4、下列何者不是全電式射出機之優點？①節省動力能源②精密度較高③較環保④動力較大。

5、實施快速換模，必須先實施標準化，否則無法規劃相關設備，也無法實施自動換模，下列何者不是模具標準化所考慮的項目？①夾模厚度尺寸②模具長寬及高③定位④模具重量。

6、線切割放電加工金屬電極，目前大部份都採用①黃銅線②鎳銅線③鉻銅線④鋁銅線。

7、線切割放電加工液目前大部分均採用①氨水②乙二醇③純水④機油。

8、塑膠射出成形時，造成成品黏在母模的因素，下列何者錯誤？①公模脫模斜度太大②母模打光不足③母模有倒勾④公模有倒勾。

9、造成射出塑膠成品缺陷的主要因素，下列何者無關？①模具設計與製作錯誤②成品設計不當③成形條件控制不當10④噴漆控制不當。

11下、列何種材料不能以放電加工法加工？①銅②合金鋼③碳鋼④塑膠。

12、下列何種材料適合線切割機加工？①玻璃②塑膠③合金鋼④壓克力。

13、某塑料的成形收縮率為 1%，若產品為 100mm×50mm，則模穴尺寸約為下列何者較適當？①100mm×50mm②1 01mm×50.5mm③99mm×49.5mm④101mm×50mm。

14、模具設計時，決定頂出行程距離的零件是①頂出銷②導銷及導銷襯套③間隔塊④定位環。

15、關於熱澆道模具的敘述，下列何者錯誤？①較沒有廢料回收的問題②成形壓力較低③適用於熱敏性材料④可完全自動化。

16、對一平板成品的澆口設計而言，下列何者最能避免澆口應力集中及翹曲的問題？①膜狀澆口②側澆口③中心針狀澆口④中心直接澆口。

17、肉厚設計太厚，下列敘述何者錯誤？①易因收縮引起表面凹陷②冷卻時間增長③不易充填④產品重量增加。

18、關於凸轂的設計規範，下列敘述何者錯誤？①長度以不超過本身直徑之兩倍為宜，否則必須加裝補強肋②凸轂之位置勿太接近轉角或側壁③凸轂之形狀以圓形為宜④可在凸轂周圍將肉厚加厚，可以降低凸轂因肉厚而造成背面的收縮下陷。

19、關於流道尺寸的設計，下列敘述何者錯誤？①流道直徑大，熔膠流經時的壓力損失較大②流道直徑小，比較會造成短射③流道長度太長，會增加射壓④流道長度太短，易在澆口附近產生應力殘留。

20、下列何種澆口在開模時能自動與產品分開？①側澆口②潛伏式澆口③膜狀澆口④直接澆口。

21、在模具與射出成形機的配合中，流道與模穴的充填量總和最好約為射出機最大射出量的①10~20%②30~40%③60~70%④90~100%。

22、對於薄板或較大面積的板狀成形品，宜選用何種澆口？①膜狀澆口②針狀澆口③環狀澆口④垂片澆口。

23、在三板式模具中，為了達到自動分離成形品與澆道，宜選用①膜狀澆口②針狀澆口③側澆口④直接澆口。

24、排氣孔道的尺寸必須使空氣容易通過，同時避免膠料滲入，所以一般深度大約為①0.001-0.01mm②0.01-0.03 mm③0.1-0.2mm④0.4-0.6mm。

25、射出機 110ton，此 110ton 是指射出機的①合模力②射出壓力③射出率④可塑化能力。

26、一般塑膠製品脫模斜度約為①1-3 度②5-6 度③8-10 度④10 度以上。

27、塑膠製品的肋，其厚度若太厚，易在背面產生①收縮下陷②氣泡③裂痕④應力集中。

28、為了改善熔合線的品質，下列何者錯誤？①增高膠溫②降低模溫③增加射壓④增加射速。

29、成品太厚，則下列敘述何者錯誤？①成形週期增長②表面易生凹痕③內部易生氣泡④易造成充填不足。

30、成品表面光澤不良，則下列處理方式何者錯誤？①增加膠溫②降低射壓③增加模溫④增加射速。

31、當模溫太低或熔膠在模穴中冷卻太快，以致於形成以澆口為中心的年輪狀細紋稱為①銀條②流痕③噴流④熔合線。

32、模具必須有足夠的強度承受外來壓力，需考量合模壓力及①冷卻壓力②頂出壓力③射出壓力④正向壓力。

33、在開模合模時，促使公母模板能做定位，在基準面作防呆偏移尺寸之零件，一般稱為①導銷②頂出導銷③頂出銷④歸位銷。

34、模具在裝配後，進行頂出機構檢查，不包含哪一項目？①頂出行程②作動情形③回位銷配合間隙④模具記號。

35、成形有腐蝕性塑膠材料，模仁應選用下列何種材料？①鎳鉻鋼②高速鋼③工具鋼④中碳鋼。

36、下列有關熱澆道系統之敘述，何者錯誤？①高效率的熱嘴襯套②穩固不會因熱脹而移位的熱流板③精確的溫度控制系統④熱流板(manifold)溫度不需加熱。

37、用電鑄板做模具的模穴，要有足夠強度及耐用性，以何種電鍍金屬材料為佳？①銅②鋁③鎳④石墨。

38、模具模穴經刀具切削加工後，表面刀痕需加以修整，以提高精密度與表面粗糙度是屬於①試模作業②鉗工作業③燙金作用④印刷作業。

39、模具製作完成經過精細研磨，將模具各部分零件依據模具組合圖裝配完成，最後公母模面必須經過下列何種程序？①合模②雕刻③咬花④焊補。

40、塑膠產品在外觀面有倒鉤，在設計時需用何種機構？①熱澆道②滑塊③快速夾模④頂出板頂出。

41、滑塊退出行程為 S，倒鉤距離為 d，其相互關係為何？①S＜d②S＞d③S=d④不考慮。

42、對模具排氣設計，下列敘述何者錯誤？①於分模面設置②頂出銷與模板配合處③安裝排氣栓④承板表面設計排氣孔。

43、模具必須有足夠的強度承受外來壓力，需考量合模壓力及①冷卻壓力②頂出壓力③射出壓力④正向壓力。

44、在開模合模時，促使公母模板能做定位，在基準面作防呆偏移尺寸之零件，一般稱為①導銷②頂出導銷③頂出銷④歸位銷。

45、模具在合模前，要檢測頂出板是否完全歸位，可裝置下列何種零件？①微動開關②調節開關③止回開關④氮氣開關。

46、射出機一次實際射出的熔膠最大量(g)稱為①射出率②射出量③可塑化能力④合模力。

47、射出機加熱缸每小時可將固體顆粒熔化的最大量稱為①射出率②射出量③可塑化能力④合模力。

48、保壓壓力太大，則下列何者錯誤？①易生毛邊②殘留應力較大③易產生黏模④易生流痕。

49、改善毛邊，則下列何者錯誤？①降低射出量②增高膠溫③降低射壓④增加合模力。

50、改善充填不足，則下列何者錯誤？①升高射壓②增加射速③降低膠溫④增大澆口尺寸。