| 市立新北高工108學年度第2學期 段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 塑膠模具概論 | 命題 教師 | 簡永益 | 審題教師 | 敎學研究會 | 年級 | 三 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

| 1 | 模板規格 200×250×50，其中 50 是指①長度②寬度③厚度④重量。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | 導銷接近沉頭的油槽部分之功用為①收集灰塵以及油污物②防止滑動③幫助滑動④固定。 |  |
| 3. | 導銷襯套硬度應達 HRc①35 以上②45 以上③55 以上④65 以上。 |  |
| 4. | 導銷襯套與導銷之配合部經研磨後，表面光度應達①1S②3S③6S④10S 以上。 |  |
| 5. | 標準規格之頂出銷，其中一體成型之階級圓銷者為①A 型②B 型③C 型④D 型。 |  |
| 6. | 豎澆道孔為錐形，其角度通常為①1~2°②2~4°③4~6°④6~10°。 |  |
| 7. | 角銷(angle pin)與滑動心型間並非完全密合，兩者應保持①0.1mm②0.2mm③0.5mm④1mm 左右之間隙。 |  |
| 8. | 角銷(angle pin)之傾斜角度以不超過①5°②15°③25°④35° 為原則。 |  |
| 9. | 斜向凸輪板最大斜角可達①15°②25°③30°④40°。 |  |
| 10. | 為防止成品及流道附著於母模上，常用何種零件將之剝離？①停止銷②導銷③復歸銷④澆道拔料銷。 |  |
| 11. | 一般塑膠射出成品之脫模斜度約為①2~6°②7~10°③10~15°④15~20°。 |  |
| 12. | 射出成形品若有金屬鑲件，通常都將鑲件做成粗糙表面或凹凸面，其目的為①製作方便②節省加工時間③美觀④能與塑膠緊密配合。 |  |
| 13. | 模具強度一般計算時，模穴內壓力都以①100~200②300~1000③2000~3000④3000~5000 為參考基準壓力。 |  |
| 14. | 射出後的成形品放置一段時間後，其物性及形狀隨著周圍環境及時間，產生些許變化甚至破裂，此種變化稱為①自然變化②物理變化③化學變化④時效變化。 |  |
| 15. | 最理想之頂出銷斷面形狀為①方形②矩形③多邊形④圓形。 |  |
| 16. | 下列何者不是針點澆口的優點？①澆口位置需限制②澆口殘痕少③適合多模穴成形④可多點注入塑料。 |  |
| 17. | 塑膠射出機之射出量是以何種塑膠材料作為基準？①PP②PE③PS④ABS。 |  |
| 18. | 下列何種澆口寬度最大？①扇形澆口②搭接澆口③直接澆口④針點澆口。 |  |
| 19. | 塑膠模具圖中之符號 P.L 是①基準線②分模線③割面線④參考線。 |  |
| 20. | 使用 25mm 碳化鎢外徑銑刀銑切工件，若 V=90m/min 時，則銑刀迴轉數應為①390②690③1140④1800 rpm。 |
| 21. | 下列何種問題，不是因為回位銷(RETURN PIN)之長度太短所造成？①成形品周圍產生毛邊②頂出板回位不正常③合模時母模穴撞擊到頂出銷④成形品之頂出位置產生凹陷。 |  |
| 22. | 澆口尺寸越小，則射出成形時，成品之收縮量①變大②變小③不變④與射速才有關係。 |  |
| 23. | 下列何者不屬於熱澆道零件？①開放噴嘴②針閥噴嘴③閉鎖噴嘴④滯液式噴嘴。 |  |
| 24. | 為使塑膠成品對模具之複製性良好，則應使用何種成形方式較佳？①射出成形②射壓成形③氣輔射出成形④ 熱澆道射出。 |  |
| 25. | 在透明成品中，為防止頂出時產生痕跡，可採用①套管②脫料板③斜銷頂出④頂出銷。 |  |
| 26. | 成品較薄，頂出時，易於產生變形，一般可加裝何種輔助頂出？①套管②頂出銷③斜銷④空氣。 |  |
| 27. | 射出機一次實際射出的熔膠最大量(g)稱為①射出率②射出量③可塑化能力④合模力。 |  |
| 28. | 射出機加熱缸每小時可將固體顆粒熔化的最大量稱為①射出率②射出量③可塑化能力④合模力。 |  |
| 29. | 改善充填不足，則下列何者錯誤？①升高射壓②增加射速③降低膠溫④增大澆口尺寸。 |  |
| 30. | 改善收縮下陷，則下列何者錯誤？①升高保壓壓力②增加模溫③增加射出量④增加保壓時間。 |  |
| 31. | SA1520-30-40-60 的標準模座，固定側模板厚度為①20②30③40④60 mm。 |  |
| 32. | 為了改善熔合線的品質，下列何者錯誤？①增高膠溫②降低模溫③增加射壓④增加射速。 |  |
| 33. | 成品太厚，則下列敘述何者錯誤？①成形週期增長②表面易生凹痕③內部易生氣泡④易造成充填不足。 |  |
| 34. | 模具設計上，當模穴數目增加時，下列何者不正確？①射出量增加②合模力增加③需使用較大付的模具④塑料加工溫度應增加。 |  |
| 35. | 肉厚設計太厚，下列敘述何者錯誤？①易因收縮引起表面凹陷②冷卻時間增長③不易充填④產品重量增加。 |  |
| 36. | 模具設計時，決定頂出行程距離的零件是①頂出銷②導銷及導銷襯套③間隔塊④定位環。 |  |
| 37. | 補強可動側模板，並避免變形的零件是①承板②頂出銷③間隔塊④復歸銷。 |  |
| 38. | 射出成形機的殘留量，若設定太大會有何缺點？①塑料容易焦黑變色②容易毛邊③容易凹陷④容易短射。 |  |
| 39. | 模具設計之前所應考量之項目不包含①射出機噸數②塑膠材料收縮率③試模日程④治具製作。 |  |
| 40. | 為調節模具內溫度平衡，一般使用①空壓機②模溫機③乾燥機④壓縮機。 |  |
| 41. | 防止滑塊與頂出銷發生衝撞，應將頂出板超前定位，一般稱為①早回機構②延遲機構③二段頂出機構④滾動機構。 |  |
| 42. | 成品產生龜裂之原因，下列何者錯誤？①射出壓力太小②保壓壓力太大③射出速度太快④冷卻不均勻。 |  |
| 43. | 成品產生翹曲之原因，下列何者錯誤？①頂出時成品溫度太高②頂出不均勻③內部無殘留應力④成品肉厚不均。 |  |
| 44. | 成品產生流痕之原因，下列何者正確？①模穴溫度太低②塑料流動性好③塑料在模穴冷卻太慢④射出速度太快。 |  |
| 45. | 下列何者不是造成成品裂痕之原因？①模溫過低②脫模不良③提高模溫④射壓過高。 |  |
| 46. | 塑件內部氣泡及空洞，應如何改善？①增加射壓②提高射速③降低射壓④加大鎖模力。 |  |
| 47. | 下列何者不是造成流痕之原因？①射壓過低②儲料加快③模溫過低④澆口太小。 |  |
| 48. | 如何改善成形品表面銀線之現象？①增加模溫②降低模溫③增加射速④降低背壓。 |  |
| 49. | 塑膠射出機料管的加熱溫度，一般分為三段，各段之溫度差約為①5~10℃②15~20℃③25~30℃④35~40℃。 |  |
| 50. | 保養磨床時，不可用何種方法清理？①刷子②吸塵器③抹布④空壓機吹。 |  |